离子型稀土矿碳酸稀土国家标准编制说明

- 概况

离子型稀土矿是我国特有的优势矿产，离子型稀土资源富含中、重稀土元素，是高技术产业发展中不可缺少的重要战略资源，是发光材料、高性能磁性材料、激光材料、磁致冷材料、光导纤维、陶瓷材料、磁致伸缩材料等的重要成分，在有色金属、黑色金属中添加中、重稀土可以制成高性能有色金属、黑色金属合金材料。我国开发南方离子型稀土资源已有三十余年的历史，离子型稀土的生产和应用快速发展，从矿山提取、冶炼到应用形成了较完整的工业生产体系。

离子型稀土矿山以往主要产出混合稀土氧化物产品供给下游企业加工使用。由于离子型稀土矿山和下游加工企业的技术进步，近几年来离子型稀土矿山主要是产出碳酸稀土供给下游企业加工使用，离子型稀土矿碳酸稀土生产已发展至年产2万多吨（以REO计），碳酸稀土已占离子型稀土矿产品的70％以上，产生了巨大的经济效益和社会效益。

可是，至今还没有制定离子型稀土矿碳酸稀土的国家标准，而是沿用离子型稀土矿混合稀土氧化物的国家标准，但离子型稀土矿混合稀土氧化物的国家标准并不完全适用于离子型稀土矿碳酸稀土，为适应离子型稀土矿碳酸稀土产业快速发展的需要，有必要制定离子型稀土矿碳酸稀土国家标准，以促进我国离子型稀土矿碳酸稀土生产、购销的规范化，使标准化工作跟上产业发展的步伐。

2011年1月11日，全国稀土标准化技术委员会下发《关于转发2010年稀土国家标准制、修订计划的通知》（稀土标委[2011]02号文），根据国家标准化管理委员会“关于下达2010年国家标准制修订计划的通知”（国标委综合[2010]87号），将离子型稀土矿碳酸稀土国家标准制订列入计划任务，计划号20100368-T-469，完成年限为2012年，标准主要起草单位为赣州有色冶金研究所。

2.编制方案及说明

（1）产品配分分类，牌号设置、稀土成分的规定与离子型稀土矿混合稀土氧化物的国家标准基本一致，即产品涵盖高钇型和富铕型两大类，而市场上通常讲的中钇富铕型列入富铕型中；

（2）产品基本规格按稀土配分中主要特征元素及主要计价元素分类，为离子型稀土矿碳酸稀土产品设置8个牌号，规定了每个牌号产品的最低稀土总量、高价值稀土元素氧化物Y2O3、Nd2O3、Eu2O3、Tb4O7、Dy2O3的最低含量值，低价值稀土元素La2O3、Sm2O3、Gd2O3的最高含量值。

（3）非稀土杂质规定了Fe2O3、SiO2 、Al2O3、SO42-、氨氮 5个非稀土杂质元素和烧失率的最大允许值的考核指标。

（4）  Al2O3、SO42- 的规定与离子型稀土矿混合稀土氧化物的国家标准基本一致。

（5） 为了更全面地体现离子型稀土矿碳酸稀土的市场状况，增设了非稀土杂质Fe2O3、SiO2的考核指标，综合生产、应用情况，Fe2O3、SiO2的考核指标均为1%。

（6） 烧失率

离子型稀土矿碳酸稀土一般是硫酸铵浸矿的稀土母液经碳酸氢铵沉淀，过滤得到的碳酸稀土产品，没有经过烘干，产品含有水分，水分含量少时产品呈松散状，有利于包装、运输等后续工序操作，水分多则产品呈粘糊状，不利于包装、运输等后续工序操作。为限制产品的含水量，设置烧失率指标。

据调研，高钇、中钇富铕离子型稀土矿碳酸稀土烧失率为75%左右，寻乌离子型稀土矿碳酸稀土的烧失率为66%左右。

（7）  离子型稀土矿碳酸稀土中氨氮含量

稀土分离企业氨氮废水超标排放，对环境造成严重污染，其原因一是使用的原料碳酸稀土中含有氨氮，其二是在生产过程中使用了液氨、碳酸氢铵等化工材料。据取自某批烧失率为66%的寻乌离子型稀土矿碳酸稀土的氨氮含量测定，氨氮含量为0.731%，使用一吨稀土原料（以REO计）,可使稀土分离企业每吨废水氨氮含量增加331㎎/L。为使稀土分离企业废水中氨氮达标(25㎎/L)排放,正在制定的我国《稀土行业准入条件》规定，稀土分离项目不得采用氨皂化工艺，稀土分离企业正在推广不使用液氨、碳酸氢铵化工材料的工艺，同时也对离子型稀土矿碳酸稀土中氨氮含量提出了限制要求。根据《中华人民共和国国家标准GB 26451-2011稀土工业污染物排放标准》，现有企业废水中氨氮排放标准(25㎎/L)和每吨稀土产品废水排放量65M3限额推算，稀土分离企业不使用液氨、碳酸氢铵化工材料的情况下，烧失率为75%的离子型稀土矿碳酸稀土中氨氮含量应小于0.04%，烧失率为66%的离子型稀土矿碳酸稀土中氨氮含量应小于0.06%。由此可见，如果不解决碳酸稀土的氨氮含量，即使稀土分离企业不使用氨水皂化和碳酸氢铵沉淀，仅是原料带进去的氨氮也足以使稀土分离企业废水中氨氮明显超标。因此，设置离子型稀土矿碳酸稀土中氨氮含量指标。

（8）产品分析方法

- 稀土元素、Fe2O3、Al2O3、SO42-、和烧失率均有国家标准分析方法。离子型稀土矿碳酸稀土中SiO2、氨氮的测定方法正在同步制定中，标准方法未颁布实施前，产品中SiO2、、氨氮的分析暂按供需双方协商的方法进行。