国家标准《钕镁合金》编制说明

一、工作简况

1、任务来源

根据国家标准委“关于下达2009年第一批国家标准制修订计划的通知” {国标委综合[2009]59号}，全国稀土标准化技术委员会转发了《钕镁合金》国家标准制定计划，项目编号为20090307-T-469，完成年限为2011年。稀土标委会于2009年11月在陕西省西安市落实了《钕镁合金》国家标准制订任务，由湖南稀土金属材料研究院负责标准制订，参加起草单位有包头稀土研究院、有研稀土新材料股份有限公司、长春应用化学研究所等，同时确定标准制定工作进度。

2、主要工作过程

上世纪七十年代，为满足国家航空工业含稀土镁合金对镁钕合金的需要，湖南稀土金属材料研究所开发出镁钕合金，成果获国家科技进步三等奖，产品为某军工单位定点供货并制订了企业标准：湘Q/YB155-80。随着新的稀土镁合金开发，又开发了镁钇中间合金，1996年中国航空工业总公司为航空工业用稀土镁合金质量控制而将镁钕中间合金和镁钇中间合金合在一起制订了航空工业标准HB7264-96。该航空工业标准是参考企业标准Q/HUAC-37-90、湘Q/YB155-80镁钕中间合金、Q/HUAC-38-90镁钇中间合金及俄国、美国的一些相关标准或文件，结合国内的稀土生产技术水平和航空工业对镁稀土合金锭的技术要求编写成的；是为了航空工业用含稀土的镁合金构件的质量控制而进行制订的。目前，为适应新的稀土镁合金开发，国内已开发了许多稀土镁合金，其在民用产品上也得到开发，用户对产品也提出许多要求，标准制订有利于规范钕镁合金生产，扩大应用范围，提升应用水平。因此,钕镁合金国家标准的制订势在必行。

在任务落实会上广泛地征求了与会专家和代表的意见，确定了制订方案；确定了标准起草原则、主要内容框架、任务分工和工作进度安排等。初步确定了标准中产品的各项指标。

在会议结束后湖南稀土研究院又组织了相关专家，对标准制订过程中可能遇到的问题和对任务落实会议上所征求与会专家和代表的意见进行了充分的讨论，为下一步《钕镁合金》国家标准制订工作打下了良好基础。

接到任务后，我院通过广泛调研、了解市场生产情况和用户应用情况。走访了国内主要生产企业，根据各企业所生产的钕镁合金中间产品的实际情况，对产品的牌号作了相应的调准。

并根据我院当前生产水平，在原标准的基础上经过充分论证，并征求稀标委意见，才形成了标准征求意见稿。在2010年5月，将《钕镁合金》标准征求意见稿发至包头稀土研究院、有研稀土新材料股份有限公司、长春应用化学研究所、包钢稀土、广东珠江稀土有限公司、稀标委等各单位进行意见收集，大部分单位对《钕镁合金》标准征求意见稿表示同意,包头稀土院提出了几点意见。该单位的意见如下：

1、“中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准 化管理委员会”发布字体应为三号；

2、成份表是否应增加C、O量的测定，C<0.05,O<0.1,0.05；多数用户作此要求；

3、成份表中RE应为Nd,Nd/RE不小于99%；

4、产品成份表中缺少电解产品（长春应化所有电解产品）；

5、试验方法中4.1产品中稀土总量的分析方法按钆镁合金化学分析方法 稀土总量的测定的规定规定执行；4.2产品中稀土杂质及非稀土杂质的分析方法按供方现行方法进行；

6、5.4.2取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样,取样量不少于10g；分析其它杂质含量时，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并放入带盖的磨口瓶中密封保存。（考虑偏析，上下取样才有代表性）

7、6.1.2产品装入铁通或铝桶后灌石蜡或真空密封.中通应为桶, 该产品不需灌石蜡或真空保存。

我院与其它参与起草的单位对上述意见进行讨论，并咨询了其它生产该产品的主要企业及许多用户单位，一致认为可增加“C”的指标，但没必要增加“O”的指标，钕镁中间合金产品很容易氧化，在化验过程“O”的指标相当难控制，而且产品需灌石蜡或真空保存；产品成份表不含电解产品；通过与长春应化所确认，他们也没有有电解产品；其它意见都可采纳。

全国稀土标准化技术委员会于2010年11月15～18日在广西省南宁市召开了《钕镁合金》等国家标准预审会。本次会议有26个单位 40名代表和专家参加。与会代表对各项标准的预审稿进行了认真的讨论，对不足之处提出了具体修改意见，规范了标准文本，并根据起草单位和一些验证单位的实验数据进一步论证了《钕镁合金》国家标准的可行性。各专家提出了一些具体意见：

1.前言中将“本标准是参考企业标准湘Q/YB155-80镁钕中间合金、HB7264－96镁稀土中间合金锭及国外的一些相关标准或文件，结合国内的稀土生产技术水平和镁工业对钕镁合金锭的技术要求而制订的。”删除。

2. 规范性引用文件中增加 “GB/T 12690   稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法”。这一条

3. 按标准段落格式规范文本；

4. 试验方法中将“4.1产品中稀土总量的分析方法参照附录A（资料性附录）的规定进行。4.2稀土杂质及非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。4.3断口组织检验从每批合金锭中任取一锭，用压力试验机打断口，用目视进行检查。4.4产品外观用目视检查。4.5数值修约按GB/T 8170的规定进行。”改为“4.1产品中稀土总量的分析方法参照附录A（资料性附录）的规定进行。4.2产品中碳的分析方法参照GB/T 12690   稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法4.3产品中其他稀土杂质及非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。4.4断口组织检验从每批合金锭中任取一锭，用压力试验机打断口，用目视进行检查。4.5产品外观用目视检查。4.6数值修约按GB/T 8170的规定进行。”

5. 将“6.1.2 产品装入铁桶或铝桶后灌石蜡或真空密封，外包装用铁桶或铝桶（包装形式可由供需双方商定）。”改为“6.1.2 产品装入包装桶后灌石蜡或真空密封，外包装桶一般为铁桶或铝桶，包装形式也可由供需双方商定。”

二、主要技术内容

预审稿与标准征求意见稿对比，主要有如下的变动：

1、“中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会”发布字体应为三号

2、成份表中增加了C指标的测定，C<0.08。

3、成份表中RE改为Nd,Nd/RE不小于99.5%；

4、试验方法中4.1产品中稀土总量的分析方法参照附录A（资料性附录）的规定进行。4.2稀土杂质及非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。

5、  5.4取样与制样

化学成分分析的仲裁取样数量按表2的规定进行。取样时首先将试样打磨干净，用直径5mm～10mm钻头在合金锭中部和两端等距离处取三点以上钻通取样。弃去距锭块表面1mm～1.5mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g ，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

6、6.1.2 产品装入铁桶或铝桶后灌石蜡或真空密封，外包装用铁桶或铝桶（包装形式可由供需双方商定）。

送审稿与预审稿对比，主要有如下的变动：

1.前言中将“本标准是参考企业标准湘Q/YB155-80镁钕中间合金、HB7264－96镁稀土中间合金锭及国外的一些相关标准或文件，结合国内的稀土生产技术水平和镁工业对钕镁合金锭的技术要求而制订的。”删除。

2. 规范性引用文件中增加 “GB/T 12690   稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法”。这一条

3. 按标准段落格式规范文本；

4. 试验方法中将“4.1产品中稀土总量的分析方法参照附录A（资料性附录）的规定进行。4.2稀土杂质及非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。4.3断口组织检验从每批合金锭中任取一锭，用压力试验机打断口，用目视进行检查。4.4产品外观用目视检查。4.5数值修约按GB/T 8170的规定进行。”改为“4.1产品中稀土总量的分析方法参照附录A（资料性附录）的规定进行。4.2产品中碳的分析方法参照GB/T 12690   稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法4.3产品中其他稀土杂质及非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。4.4断口组织检验从每批合金锭中任取一锭，用压力试验机打断口，用目视进行检查。4.5产品外观用目视检查。4.6数值修约按GB/T 8170的规定进行。”

5. 将“6.1.2 产品装入铁桶或铝桶后灌石蜡或真空密封，外包装用铁桶或铝桶（包装形式可由供需双方商定）。”改为“6.1.2 产品装入包装桶后灌石蜡或真空密封，外包装桶一般为铁桶或铝桶，包装形式也可由供需双方商定。”

三、标准编制时间计划

1、标准编制前的查询、调研、论证：2009年12月～2010年4月；

2、标准征求意见稿：            2010年5月；

3、草案广泛征求意见：          2010年5～6月；

4、意见汇总形成预审稿：        2010年10月30日前完成；

5、预审时间：                  2010年11月；

6、审定时间：                  2011年6月。

四、标准编制原则

1、原则性：标准的格式严格按照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的规定进行。

2、适应性：修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。

3、先进性：本标准处于国内领先水平和国际先进水平，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

湖南稀土金属材料研究院

二○一一年五月四日