《氧化铈》国家标准征求意见稿

编制说明

江阴加华新材料资源有限公司

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

二零一一年四月二十五日

前言

氧化铈主要用作玻璃脱色剂、玻璃抛光粉、也是制备金属铈的原料，高纯氧化铈也用于生产稀士发光材料。是玻璃的脱色、澄清剂、高级抛光粉，还用于陶瓷电工、化工等行业。

- 修订工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

  - 任务来源

《氧化铈》国家标准在2003年已由原上海跃龙有色金属有限公司起草并修订，最新版本为GB/T 4155-2003，之前曾有过两次修订。该产品在抛光粉应用方面非常广泛，特别是高纯度氧化铈，已经被广泛应用于荧光材料生产中。2003年颁布实施的氧化铈标准，共有7个牌号，以稀土相对纯度分为99.99%、99.95%、99.9%、99%、98%、95%，非稀土杂质要求也比较低，与现今市场贸易的氧化铈产品规格相差比较大，就稀土相对纯度而言，99.999%的产品也时有销售，可见原标准已不能完全与市场接轨，对其进行修订已显得十分的必要。根据国家标准化管理委员会“关于下达2010年国家标准制修订计划的通知”（国标委综合[2010]87号），全国稀土标准化技术委员会转发了“2010年稀土国家标准制、修订计划”（稀土标委[2011] 02号）。《氧化铈》标准修订计划号为20101493-T-469，完成年限为2011年。稀土标委于2010年年会上进行了任务落实，确认《氧化铈》国家标准由江阴加华新材料资源有限公司负责修订。

起草单位情况

江阴加华新材料资源有限公司是专业生产高纯单一稀土氧化物及共沉物产品的企业，其中高纯氧化镧、高纯氧化钇、高纯氧化钇铈、高纯氧化钇铕是公司的主要产品，公司产品销售立足于国际市场，产品远销韩国、日本、印度、英国、法国、德国、荷兰、挪威、俄罗斯、奥地利、澳大利亚、美国等世界各地，在国际上设立多家销售公司，形成自己的销售网络。通过多年的努力，公司产品质量深得客户的信赖，深受用户好评。 
   以人为本，保护环境，质量第一，不断听取客户意见，大胆创新,优化工艺是公司长年坚持不懈的经营理念。公司年产氧化铈过百吨，99.99%～99.995%是主打规格，99.999%是为客户量身定制的特殊产品,所生产的氧化铈各项技术指标均能满足客户要求。

1.3   主要工作过程和工作内容

根据任务落实会议精神，我公司组建了标准制修订小组，主要有质管办、总工办、技术科组成,同时邀请销售处人员参加。计划本阶段将完成的主要工作如下:

1.3.1  确立《氧化铈》国家标准修订遵循的基本原则；

1.3.2  申报《氧化铈》国家标准修订计划；

1.3.3  对生产、使用厂家进行调研、收集资料；

1.3.4  通过因特网查阅相关《氧化铈》的标准；

1.3.5  参照原标准，确定《氧化铈》产品主要技术指标；

1.3.6  根据分析方法的更新情况，确定仲裁分析方法；

1.3.7  根据测试数据确定技术指标取值范围；

1.3.8  编写征求意见稿草案并发送；

1.3.9  收集和处理各单位提出的意见或建议；

1.3.10  完成最终预审稿,送审。

2.制定原则与标准的主要内容

本标准在修定时以遵守国家法律法规为基础,同时遵循标准起草四大原则

- 充分满足市场要求；

- 经济合理；

（三）有利于创新发展；

（四）满足GB/T1.1及相关标准标准的结构和编写规则要求。

3.产品分类说明

本标准产品分类主要按稀土相对纯度为依据,同时考虑主要化学成分（REO），再按GB/T 17803中稀土产品牌号表示方法的规定分为8个牌号，分别适用于不同的使用要求。这种分类是在原标准的基础上，结合调研结果进行划分的。本标准的分类旨在为生产、使用方提出最佳建议，拟达到效率最大化。这种分类有利技术创新以便使用中发现不同牌号产品蕴涵的其他有益功能。

4.主要修订

4.1 本标准主要修订内容提要

4.1.1  删除纯度不小于95%(021015)的牌号；

4.1.2  拟删除纯度不小于98%(021018)的牌号；

4.1.3  调整了牌号（021040A）中非稀土元素-的考核指标，见下表；

| 牌号 | 非稀土杂质元素（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | 项目 | SiO2 | CaO |
| 021040A | 原标准值 | 0.05 | 0.05 |
|  | 拟定值 | 0.005 | 0.005 |

4.1.4  调整了牌号（021040B）中非稀土元素-的考核指标，见下表；

| 牌号 | 非稀土杂质元素（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | 项目 | SiO2 | CaO |
| 021040B | 原标准值 | 0.05 | 0.05 |
|  | 拟定值 | 0.01 | 0.01 |

4.1.5  调整了牌号（021035）中非稀土元素-的考核指标，见下表；

| 牌号 | 非稀土杂质元素（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | 项目 | SiO2 | CaO | SO42 |
| 021035 | 原标准值 | 0.05 | 0.05 | / |
|  | 拟定值 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |

4.1.6  调整了牌号（021030）中非稀土元素-的考核指标，见下表；

| 牌号 | 非稀土杂质元素（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | 项目 | SiO2 | CaO | SO42 |
| 021030 | 原标准值 | 0.05 | 0.05 | / |
|  | 拟定值 | 0.02 | 0.03 | 0.1 |

4.1.7  调整了牌号（021020）中非稀土元素-的考核指标，见下表；

| 牌号 | 非稀土杂质元素（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | 项目 | Fe2O3 | SiO2 | CaO | Cl- |
| 021020 | 原标准值 | 0.04 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
|  | 拟定值 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.1 |

4.1.8  增加了牌号（021045）和牌号（021050）及其相应考核指标；

4.1.9  增加了物理性能—粒度的考核指标；

标准起草收集了部分生产、使用氧化铈的单位提供的数据，但数据量不是很大，因此可能还存有许多不足或欠考虑之处，特发征求意见稿，请各单位对本标准多提建议和意见，我们将合理采纳来自各方信息，以使本标准更加完善、科学合理。

4.2  技术指标

4.2.1  化学成分共有六大项考核指标:REO、TREO、Fe2O3、SiO2、CaO、Cl-、SO42-、LOI，我们收集了多家生产企业的实物样品值，将其各项指标值取平均值形成了以下具体的技术指标。

| 产 品 牌 号 | 021050 | 021045 | 021040A | 021040B | 021035 | 021030 | 021020 | 021018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 ︵ 质 量 分 数 ︶ / % | REO，不小于 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
|  | Tb4O7/REO不小于 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.0 | 98.0 |
|  | 杂 质 含 量 ， 不 大 于 | 稀 土 杂 质 / REO | La2O3 | 0.00015 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 合量为0.1 | 合量为1 | 合量为2 |
|  |  |  | Pr6O11 | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  | Nd2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.003 | 0.003 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  | Sm2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  | Y2O3 | 0.00001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  | Eu2O3 | 0.00005 | 其余合量0.001 | -- | -- | -- |  |  |  |
|  |  |  | Gd2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tb 4O7 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dy2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ho2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Er2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tm2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Yb2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lu2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非稀 土杂 质 | Fe2O3 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |
|  |  |  | CaO | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.5 |
|  |  |  | SiO2 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - |
|  |  |  | Cl- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
|  |  |  | SO42- | - | - | - | - | 0.08 | 0.1 | - | - |
|  | 灼减，不大于 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

4.2.1  物理性能

牌号021040、021045产品粒度（d50）为2μm ~6μm。

5. 预期效果

本标准的建立将为生产、应用、贸易三方提供最基本的技术依据，在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段更细致地划分本企业的产品牌号，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面。

2011年04月25日