XB

ICS 77.120.99

H 65

XB/T 209—201x代替

XB/T 209—1995

氟化稀土

Rare earth fluoride

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替XB/T 209-1995《氟化稀土》。

本标准与XB/T 209—1995相比，主要技术变化如下：

——按GB/T17803-1999《稀土产品牌号表示方法》的规定将产品牌号改为数字牌号；

——按要求对文本格式进行修改、规范。

——取消REF3-1、REF3-2产品牌号。

——增加供制作混合稀土金属用产品牌号。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司、包头瑞达稀土材料有限公司。

本标准参加起草单位：XXX XXXX。

本标准主要起草人：李冬、王静、尹祖平、郝高慧、                。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4152-1984、XB/T 209-1995。

氟化稀土

1   范围

本标准规定了氟化稀土的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于化学法制得的氟化稀土，供制作稀土合金、稀土材料、弧光碳棒等用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的标示与判定

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635稀土金属及其氧化物化学分析方法 稀土总量的测定

XB/T xxx 氟化稀土化学分析方法 氟量的测定 蒸馏-EDTA滴定法

- 要求

3.1化学成分

氟化稀土的牌号及化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商，并在合同中注明。

表1

| 产品 牌号 | 化学成分（质量分数）/ ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水份/ ％， 不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REO， 不小于 | F， 不小于 | 稀土元素/REO |  |  | 非稀土杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CeO2/REO， 不小于 | Sm2O3/REO， 不大于 | Y2O3/REO， 不大于 | Fe2O3 | SiO2 | CaO | Al2O3 | Cl— |  |
| 192082A | 82 | 27 | 45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 192082B | 82 | 27 | 45 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 192082C | 82 | 27 | 45 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 192082D | 82 | 27 | 45 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |

3.2 外观

3.2.1产品为白色或略带粉红色粉末。

3.2.2产品应洁净，无目视可见夹杂物。

- 试验方法

4.1产品中REO总量的分析方法按照GB/T 14635的规定进行。

4.2 产品中F量的分析方法按照GB/T xxxxx的规定进行。

4.3 非稀土杂质含量GB/T 12690的规定进行。

4.4 数值修约按照GB/T 8170 的规定进行。

4.5 产品外观用目测检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起两个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一产品牌号组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

氟化稀土化学成分的仲裁取样按表2的规定进行。每件（袋）取样量不少于10g，将试样混合均匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入塑料袋（瓶）密封。

- 表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取正整数 |

5.5 检验结果的判定

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

产品外观不合格，则直接判定该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

6.1.1 氟化稀土每袋外应注明：

a) 供方名称;

b) 牌号、批号、净重、毛重;

c) 出厂日期

d) “防潮”等标志或字样。

6.1.2 产品装入双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重2kg、5kg、10kg。再将袋（瓶）置于桶或箱内，每桶或箱净重为10kg、20kg、50kg。如需方对包装有特殊要求，供需双方另行协商。

6.2 运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，应存放于干燥处，不得露天放置。

6.2 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。