XB

XB/T XXX—201X

钆铁合金

Gadolinium Ferroalloy

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国稀土行业标准

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：有研稀土新材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司。

本标准主要起草人：李宗安、颜世宏、庞思明、栾文洲、龚斌、蔡志双、章立志、姚南红

钆铁合金

1  范围

本标准规定了钆铁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于电解法、熔配法生产的钆铁合金，主要用于制备钕铁硼磁性材料等。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.7  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  钆中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

XB/T XXX-201X 钆铁合金化学分析方法

3  要求

3.1 产品牌号

按GB/T 17803的规定，钆铁合金按化学成分分为3个牌号。

3.2 化学成分

钆铁合金化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商，并在合同中注明。

表1

| 产品 牌号 | 化学成分（ 质量分数）/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | Fe | Gd/RE 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 稀土杂质/RE | 非稀土杂质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Si | Ca | Mg | Al | Mn | Cl | C | O |
| 085075 | 75±1 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 085072 | 72±1 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 085068 | 68±1 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |

3.3 外观

3.3.1产品为铸态，呈银灰色金属光泽，不规则块状。

3.3.2产品应清洁，无目视可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

4  试验方法

4.1产品中稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.7的规定进行。

4.2产品中铁以外的非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.3产品中稀土总量、铁含量的分析方法按XB/T XXX-201X 钆铁合金化学分析方法的规定进行。

4.4产品外观用目视检查。

4.5数值修约按GB/T 8170的规定进行。

5  检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量 / kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 / 块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

将合金破碎后，均匀取一定量的块状样品，除去深度0.5mm ～1.0mm的表层合金，每个样品取样量不少于10g，取好的块状样品应迅速放入铝塑袋或塑料袋中真空封装。

5.5 检验结果的表示和判定

化学成分仲裁分析结果与本标准不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

6   标志、包装、运输、贮存、质量证明书

6.1  标志、包装

产品应采取防氧化措施密封装入铁桶或木箱中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：

a)  供方名称；

b)  产品名称；

c)  牌号、批号、净重、毛重；

d)  出厂日期及“防潮”等标志或字样。

6.2  运输、贮存

产品应存放在干燥处，不得露天放置。运输时严防受潮。

6.3  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a)  供方名称；

b)  产品名称；

c)  牌号、批号、净重、毛重、件数；

d)  各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e)  本标准编号；

f)  检验日期；

- 出厂日期。