XB

ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

XB/T ×××××.1—201×

钆铁合金化学分析方法

第1部分：稀土总量的测定
重量法

Chemical analysis methods of Gadolinium ferroalloy

Part 1 : Determination of total rare earth content

Gravimetry

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

XB/TXXXXX-201X《钆铁合金化学分析方法》共分5个部分：

——第1部分：稀土总量的测定  重量法；

——第2部分：稀土杂质含量的测定  电感耦合等离子发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、硅、镍、钼、钨量的测定  电感耦合等离子发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定  重铬酸钾容量法；

——第5部分：硅量的测定  分光光度法。

本部分为第1部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)归口。

本部分负责起草单位：赣州有色冶金研究院。

本部分起草单位：赣州有色冶金研究院。

本部分参加起草单位：湖南稀土金属材料研究所、广东珠江稀土有限公司、赣县红金稀土有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心。

本部分主要起草人：叶春生、刘鸿、杨峰。

本部分参加起草人：刘荣丽、崔益新、梁志杰、邓汉芹、梁斌、陈燕、周宜君。

钆铁合金化学分析方法

第1部分：稀土总量的测定  重量法

- 范围

本部分规定了钆铁合金中稀土总量的测定方法。

本部分适用于钆铁合金中稀土总量的测定。测定范围：60.00%~90.00%。

- 方法原理

试样经盐酸分解后，加入氨水，形成氢氧化稀土沉淀，以分离钙、镁等杂质；在pH 1.8-2的微酸性介质中，加草酸形成草酸稀土沉淀，以分离铁等杂质。沉淀经过滤、洗涤、灰化、灼烧后称重。

- 试剂和材料

3.1盐酸（1+1）。

3.2 盐酸洗液：（1+49）。

3.3 氨水（ρ 0.88 g/mL）。

3.4 过氧化氢（30%）。

3.5氯化铵-氨水洗液：100mL水中含2g氯化铵和2mL氨水。

3.6 草酸溶液（100g/L）。

3.7 精密pH试纸（0.5-5）。

3.8 甲酚红溶液（2g/L）：500mL水及500mL酒精中含2g甲酚红。

3.9草酸-草酸铵洗液：100mL水中含1g草酸、1g草酸铵和0.1mL无水乙醇。

- 仪器

4.1 分析天平，感量0.1mg。

4.2 高温炉  >950℃。

4.3 铂坩埚。

- 试样

将试料去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

称取2.0g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4  测定

6.4.1将试料置于300mL烧杯中，缓慢加入20mL盐酸（3.1），分解清亮后冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用盐酸洗液（3.2）洗烧杯2-3次，置于容量瓶中，用水定容。混匀。

6.4.2移取10.00mL试液（6.4.1）于300mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.1），并用水稀释至约100mL，在低温电炉上加热至近沸，在不断搅拌下滴加氨水（3.3）至刚出现沉淀，加入约1mL过氧化氢（3.4），补加20mL氨水，煮沸。用定量中速滤纸过滤，用热的氯化铵-氨水洗液（3.5）洗烧杯2-3次，沉淀6-7次，弃去滤液。

6.4.3将沉淀和滤纸放回原烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），1mL过氧化氢（3.4），捣碎滤纸，加水至150mL，煮沸。滴加4-6滴甲酚红指示剂（3.8），加入50mL近沸的草酸溶液（3.6），用氨水调至溶液呈橘黄色（pH1.8-2.0），并通过精密pH试纸（3.7）确定酸碱度。用水洗杯壁，放置2h。

6.4.4用定量慢速滤纸过滤，草酸-草酸铵洗液（3.9）洗涤烧杯2-3次，洗涤沉淀6-8次。将沉淀和滤纸放入已称重的铂金坩埚中，置于低温炉中灰化。

6.4.5将铂金坩埚放入950℃高温炉中再灼烧40min，取出后置于干燥器中，冷却至室温，称重。

6.4.6重复（6.4.5）操作，直至恒重。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算试料中稀土总量的质量分数（%）：

w(RE)=m2−m1−m0V×0.8678mV1×100........................................(1)

式中：

m2—— 稀土氧化物质量与铂坩埚的总质量，单位为克（g）；

m1 —— 空坩埚的质量，单位为克（g）；

m0 —— 空白的质量，单位为克（g）；

V —— 试液总体积，单位为毫升（mL）；

0.8678—— 氧化钆换算成钆的换算系数；

m —— 试料的质量，单位为克（g）；

V1 —— 分取试液体积，单位为毫升（mL）。

- 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1

| 稀土总量质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 64.38 | 0.32 |
| 74.08 | 0.31 |
| 84.39 | 0.41 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 稀土总量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。