XB

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

XB/T ×××××.4—201×

钆铁合金化学分析方法

第4部分：铁量的测定
重铬酸钾容量法

Chemical analysis methods of Gadolinium ferroalloy

Part 4 : Determination of iron content

The Potassium dichromate titrimetry

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

XB/TXXXXX-201X《钆铁合金化学分析方法》共分5个部分：

——第1部分：稀土总量的测定  重量法；

——第2部分：稀土杂质含量的测定  电感耦合等离子发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、硅、镍、钼、钨量的测定  电感耦合等离子发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定  重铬酸钾容量法；

——第5部分：硅量的测定  分光光度法。

本部分为第4部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位：赣州有色冶金研究院。

本部分起草单位：赣州有色冶金研究院。

- 本部分参加起草单位：湖南稀土金属材料研究所、赣州虔东实业集团股份有限公司、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司、北京有色金属研究总院、赣州晨光稀土新材料有限公司、江门市科恒实业股份有限公司。

本部分主要起草人：邝静、刘鸿、钟道国。

本部分参加起草人：姚南红、陈婕、刘荣丽、崔益新、杨萍、陈燕、黄瑞甜。

钆铁合金化学分析方法

第4部分：铁量的测定

重铬酸钾容量法

- 范围

本部分规定了钆铁合金中铁量的测定方法。

本部分适用于钆铁合金中铁量的测定。测定范围：10.00%~30.00%。

- 方法原理

试样用盐酸分解，以二氯化锡和三氯化钛作联合还原剂，将铁（Ⅲ）还原成铁（Ⅱ），再用重铬酸钾滴定，计算铁量。

- 试剂和材料

3.1  盐酸 （1+2）。

3.2  盐酸 （1+3）。

3.3  盐酸  (1+9）。

3.4  二氯化锡（100g/L）：称取10g二氯化锡于200mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.1），低温分解清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至，混匀。

3.5  三氯化钛：将三氯化钛溶液（15%）用盐酸（3.3）稀释10倍。

3.6  钨酸钠（250 g/L）：称取25 g钨酸钠于95mL水中，加5mL磷酸，混匀。

3.7  高锰酸钾溶液（20 g/L）。

3.8  重铬酸钾（0.1 g/L）。

3.9  二苯胺磺酸钠（10g/L）。

3.10  硫-磷混酸（2+3）。

3.11 铁标准溶液：称取2.0000g纯金属铁丝（纯度大于99.95%，使用前擦去表面氧化层），置于250mL烧杯中，加入120mL盐酸（3.1），置沸水浴上溶解完全后，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此标准溶液1 mL含2.0000mg铁。

3.12 重铬酸钾标准滴定溶液

3.12.1配制: 称取1.8g重铬酸钾置于500mL烧杯中，加入200mL水，至完全溶解，移入 1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.12.2标定：移取20.00mL铁标准溶液（3.11），置于300mL锥形瓶中，加入40mL盐酸（3.2），加热至近沸，趁热滴加二氯化锡溶液（3.4）至试液呈浅黄色（如果溶液变成无色，滴加高锰酸钾溶液（3.7）调成浅黄色），冷却至室温，加入水至体积为150mL左右，加1mL钨酸钠溶液（3.6），用三氯化钛溶液（3.5）滴至呈蓝色，再滴加重铬酸钾溶液（3.8）至无色，加入15mL硫-磷混酸（3.10）, 2滴二苯胺磺酸钠溶液（3.9），用重铬酸钾标准滴定溶液（3.12）滴定至紫色，即为终点。

按式（1）计算重铬酸钾标准滴定溶液对铁的滴定度：

T=m×V1V2−V3------------------------（1）

式中：

T ——滴定系数， 1.00 mL重铬酸钾标准滴定溶液相当的铁的质量，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——移取铁标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——标定时所消耗重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——空白测定所消耗重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——铁标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

- 仪器

滴定管，容量50mL，其他均为普通实验室仪器。

- 试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

称取2.0 g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试样（6.1）置于250mL烧杯中，缓慢加入20 mL盐酸（3.1），在水浴上分解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  移取10.00 mL试液于300 mL锥形瓶中，加入40mL盐酸（3.2），加热至近沸，趁热滴加二氯化锡溶液（3.4）至试液呈浅黄色（如果溶液变成无色，滴加高锰酸钾溶液（3.7）调成浅黄色），冷却至室温。

6.4.3  加入水至体积约为150mL，加1mL钨酸钠溶液（3.6），用三氯化钛溶液（3.5）滴至呈蓝色，再滴加重铬酸钾溶液（3.8）至无色，加入15mL硫-磷混酸（3.10）, 2滴二苯胺磺酸钠溶液（1.2.9），用重铬酸钾标准滴定溶液（1.2.13）滴定至紫色30s不消失即为终点。

- 分析结果的计算与表述

按式（2）计算试样中铁的质量分数（%）：

Fe(%)=T×(V1−V0)×Vm×103×V2×100----------------------（2）

式中：

T ——滴定系数，与1.00 mL重铬酸钾标准滴定溶液相当的铁的质量，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V0——空白测定所消耗重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——标定时所消耗重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m——试样质量，单位为毫升（g）。

- 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1

| 铁质量分数 / % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 15.12 | 0.13 |
| 26.60 | 0.17 |
| 35.13 | 0.20 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 铁质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。