ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

直线型超弹性钛镍合金棒、丝材

Straighted superelastic TiNi alloy rods & wires

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准由西北有色金属研究院、西安赛特金属材料开发有限公司负责起草。

本标准主要起草人：曹继敏、牛中杰、雷亚军、杨宏进、艾建玲、陈绍楷。

直线型超弹性钛镍合金棒、丝材

  - 范围

本标准规定了直线型超弹性钛镍合金棒、丝材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于眼镜架、矫形丝、导引丝、通信天线等用途的直线型超弹性钛镍合金圆形和矩形棒、丝材。

  - 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228     金属材料  室温拉伸试验方法

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698    海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5168    两相钛合金高低倍组织检验方法

GB/T 5193    钛及钛合金加工产品超声波探伤方法

GB/T 6394    金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8180    钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 23614.1  钛镍形状记忆合金化学分析方法　第1部分：镍量的测定

GB/T 23614.2  钛镍形状记忆合金化学分析方法  第2部分：钴、铜、铬、铁、铌量的测定

  - 定义

直线型超弹性钛镍合金棒、丝材：是指室温下呈超弹性性能的钛镍棒、丝材在无约束的情况下呈直线状，且成卷棒、丝材放开后也呈直线状。

  - 要求

    - 产品分类

      - 产品牌号、品种、状态、规格

产品牌号、品种、状态、规格应符合表1的规定。

表1

| 品种 | 牌号 | 供应状态a | 直径或截面厚度b/mm | 表面状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 棒材 | TiNi-01、TiNi-02、TiNi-03 | 热加工态（R） 冷加工态（Y） 退火态（M） | >7~90 | 黑皮或光亮 |
| 丝材 | TiNi-01、TiNi-02、TiNi-03 | 特软态 | 0.2~7.0 |  |
|  |  | 软态 |  |  |
|  |  | 硬态 |  |  |
|  |  | 特硬态 |  |  |
| a丝材的供应状态因产品的超弹性程度不同而区分。 b经供需双方协商，可供应超出表中规格的棒材。 |  |  |  |  |

      - 标记示例

用TiNi-01制造的热加工状态的直径为Φ10mm的棒材，标记为：

棒TiNi-01 R Φ10  YS/T××××-××××

用TiNi-03制造的硬态的直径为Φ1.2mm的丝材标记为：

丝TiNi-03 硬态 Φ1.2  YS/T××××-××××

    - 化学成分

      - 产品的化学成分应符合表2的规定。

表2

| 牌 号 | 化 学 成 分 （wt %） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主 成 分 |  |  |  | 杂 质 含 量，不大于 |  |  | 其它元素a |  |
|  | Ti | Ni | Cr | V | C | H | O+N | 单个 | 总和 |
| TiNi-01 | 余量 | 54.5~ 57.0 | — | — | 0.070 | 0.005 | 0.070 | <0.1 | <0.4 |
| TiNi-02 | 余量 | 54.5~ 57.0 | 0.2~ 0. 6 | — | 0.070 | 0.005 | 0.070 | <0.1 | <0.4 |
| TiNi-03 | 余量 | 54.5~ 57.0 | — | 0.4~ 0.8 | 0.070 | 0.005 | 0.070 | <0.1 | <0.4 |
| a其他元素一般包括： Co、Cu、Cr、Fe、Nb (该牌号中含有的合金元素应除去)。产品出厂时供方可不检验其他元素，需方要求并在合同中注明时予以抽测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 需方从产品上取样进行化学成分复验分析时，Cr、V、C、H、O、N成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定，Ni成分允许偏差±0.5%。

    - 尺寸允许偏差

      - 棒材以热加工黑皮表面交货，也可经车（磨）光后交货；丝材以热拉丝黑皮表面交货，也可经磨（抛）光后交货。

      - 丝材以散卷或复绕成盘供货，不允许有“∞”字形扭曲，当需方要求且在合同中注明时也可供直段丝。

    - 弯曲度

成卷丝材从线盘放开后呈直线状，在任一位置处截取试样，能够在平面板上自由滚动，其弯曲度应符合表4的规定。直棒材整根进行检验后，其弯曲度也应符合表4的规定。

表4

|  | 制造方法 | 直径或截面厚度/mm | 弯曲度/（mm/m）不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棒材 | 热加工经车（磨）光 | >35~90 | 5 |
|  |  | >7~35 | 4 |
| 丝材 | 热加工经矫直处理 | >4.0~7.0 | 4 |
|  |  | 0.2~4.0 | 3 |

    - 超弹性性能

丝材经超弹性处理后，在任一位置处截取试样，试样一端固定在超弹性测试装置上，然后将试样绕圆柱弯曲90°后松开，试样自动反弹回复，记录试样弯曲前后在标尺上的偏移距离，其偏移距离应符合表5的规定。

表5

| 供应状态 | 偏移距离/mm |
| --- | --- |
| 特软态 | >20 |
| 软态 | >8~20 |
| 硬态 | >3~8 |
| 特硬态 | 0~3 |

    - 力学性能

室温拉伸性能检验选择供应状态或经热处理后的试样进行测试。试样热处理制度：不低于800℃、不少于15分钟加热，然后用水淬、气淬等快速冷却的方式处理。

供应状态的的力学性能报实测值。经热处理后的试样的力学性能应符合表6的规定。

表6a

| 直径或截面厚度/mm | 抗拉强度Rm /MPa | 延伸率/% 测量长度50mm或4Db |
| --- | --- | --- |
| ≤50 | ≥551 | ≥15 |
| ＞50 | ≥551 | ≥10 |
| a试验环境20～24℃。 b 4D指直径或截面厚度的4倍。 |  |  |

    - 组织

      - 产品的横向平均晶粒度应不粗于GB/T6394中的4级。

      - 产品的横向低倍组织不应有裂纹、缩尾、气孔、金属或非金属夹杂、影响使用的偏析及其他目视可见的冶金缺陷。

      - 需方对产品的显微组织有要求时，由供需双方协商确定。

    - 超声波探伤

超声波探伤（黑皮产品除外）应符合GB/T5193的规定，其验收级别由供需双方协商确定。

    - 外观质量

黑皮表面的产品表面附带的润滑涂层及氧化皮不做处理，但表面不应有裂纹、起皮、起刺、折叠等缺陷。光亮表面的产品表面允许有轻微的、局部的划伤、擦伤、压痕、斑点等缺陷，但不能影响使用性能。

  - 试验方法

    - 化学成分分析：镍元素的分析按GB/T23614.1的规定进行，钴、铜、铬、铁和铌元素的分析按GB/T23614.2的规定进行，其余按GB/T4698的规定进行。

    - 室温拉伸试验按GB/T228的规定进行。

    - 平均晶粒度检验按GB/T6394的规定进行。

    - 高低倍组织检验按GB/T5168的规定进行。

    - 超声波探伤检验按GB/T5193的规定进行。

    - 产品的外观质量用目视检验，在可疑情况下，允许用不低于5倍的放大镜检验。

    - 产品的直径或截面厚度用千分尺或相应精度的量具检验。

    - 产品的弯曲度用钢板尺等配合检验。

    - 超弹性性能在超弹性测试装置上进行检验。超弹性测试装置由弯曲圆柱、标尺、夹头、支座、紧固装置五部分组成，见图1。其中标尺与弯曲圆柱轴心的距离为弯曲圆柱周长，弯曲圆柱直径为丝材直径或截面厚度的15.5倍。

图1

1-支座；2-标尺；3-夹头；4-紧固装置；5-弯曲圆柱；6-弯曲试样

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方进行检验，保证产品符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方可对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

    - 组批

- 产品应成批提交检验，每批应由同一牌号、批号、规格、制造方法、状态的产品组成。

    - 检验项目

每批产品应进行化学成分、尺寸及允许偏差、外观质量的检验。如合同中有要求时，进行超弹性性能、室温力学性能、晶粒度、低倍组织、显微组织和超声波探伤等检验。

    - 取样

产品的取样应符合表7的规定。

表7

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份，氢含量在成品上测试，其他化学成分以原铸锭的分析结果报出 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐根（卷、盘） | 4.3 | 5.7 |
| 弯曲度 | 逐根（卷、盘） | 4.4 | 5.8 |
| 超弹性性能 | 逐根（卷、盘）头、尾 | 4.5 | 5.9 |
| 力学性能 | 每批取2根（卷、盘），各取1个试样 | 4.6 | 5.2 |
| 晶粒度 | 每批取1根（卷、盘），取1个横向试样 | 4.7 | 5.3 |
| 低倍组织 | 每批取1根（卷、盘），取1个横向试样 | 4.7 | 5.4 |
| 显微组织 | 每批取1根（卷、盘），取1个横向试样 | 4.7 | 5.4 |
| 超声波探伤 | 逐根 | 4.8 | 5.5 |
| 外观质量 | 逐根（卷、盘） | 4.9 | 5.6 |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分检验结果不合格时，该批产品不合格。

      - 尺寸允许偏差、外观质量、弯曲度、超弹性性能、超声探伤不合格时，判单件不合格；允许供方切除不合格部分后重新检验，合格者交货。

      - 当力学性能检验结果中有一个试样不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的产品）中另取双倍数量的试样对该项目进行重复试验，试验结果全部合格，则该批产品合格。若仍有一个结果不合格，则判该批产品不合格，但允许供方对其余产品逐根（卷、盘）检验，合格者交货。

      - 低倍组织试样中有裂纹、非金属夹杂物和缩尾时，允许供方逐根（卷、盘）检验，剔除缺陷，合格者交货。

      - 晶粒度或显微组织检验不合格时，允许供方对其余逐根（卷、盘）检验，合格者交货。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 产品标志

在已检验合格的产品上应贴上标签或挂标牌，其上注明如下标记：

a）  产品牌号；

b）  批号、供应状态、表面状态；

c）  产品规格；

d）  数量、重量。

    - 包装、标志、运输、贮存

产品的包装、包装标志、运输、贮存应符合GB/T8180的规定。

    - 质量证明书

产品质量证明书应注明：

a）  供方名称；

b）  产品名称；

c）  牌号、批号、规格、供应状态、表面状态；

d）  数量、净重、件数；

e）  检验结果及质量检验部门的印记；

f）  本标准号、年代号；

- 出厂日期或包装日期。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内容应包括以下内容：

a）  产品名称；

b）  牌号、供应状态、表面状态；

c）  产品规格；

d）  数量或重量；

e）  其他要求；

f）  本标准编号。