行业标准《高速铁路用青铜板带》

（送审稿）编制说明

一、 工作概况：

高速铁路以其节能环保、高效快捷、安全舒适、运输能力大等特点在许多国家迅猛成为世界铁路发展的新潮流。我国的铁路是世界上最繁忙的铁路，但仍不能满足国家日益增长的经济发展的要求，为此国家非常重视我国铁路的建设和发展。

电气化铁路接触网是指沿铁路线路上方架设在空中的用于向电力机车供电的各种线、索及其配套的设施、零部件等。其中各种线夹零件（包括定位线夹、吊悬线夹、中心锚结线夹及电连接线夹等）主要用于将接触线吊悬于准确的空中位置、尽可能平直，将承力索和其它设备进行可靠的机械和电气连接。它们不仅要承受机械负荷、耐大气腐蚀，具有较好的应力松弛性，还要有一定的导电性能。而镍硅青铜具有高强度、优良耐蚀、耐磨、抗疲劳性及优良热冷加工性能，属高强耐磨青铜，主要用于航空、军工轴承、电气化铁路备件等领域。镍硅青铜材料可实现在铁路接触网零件材料中的完全国产化，满足我国电气化、高速铁路发展的需求，是我国加速铁路建设的需要。

中铝洛铜经过几年的研发，已具备高铁用青铜材料的批量生产能力，占国内高铁使用镍硅青铜材料市场的95以上％左右，特别是板带材，在全国同行业中处于绝对领先地位。在国家加速铁路建设的大背景下，制定公开的产品技术标准，是非常必要的。该标准的制订不仅可起到规范市场、引导市场的作用，而且可填补标准空白。按该标准组织生产的产品投入使用后，替代了进口，填补了国内空白，同时大大降低电气化铁路的建设成本，对推动我国的高速铁路建设有着重要的意义。

根据中铝洛阳铜业有限公司的立项申请，中国有色金属协会以有色标委会[2010]21号文件的形式下达了标准编制任务，其中附件1《2010年第一批有色金属行业标准项目计划表》序号24项（计划编号“2010-0401T-YS”）《高速铁路用青铜棒》行业标准由中铝洛阳铜业有限公司负责起草制定，完成年限为2011年。

标准制订计划任务正式下达后，中铝洛阳铜业有限公司成立了标准起草小组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。经过多次讨论和广泛征求意见，于2011年5月形成了标准征求意见稿及编制说明，并于同月召开了标准讨论会。

二、编制原则和主要技术指标确定

1、编制原则

本标准为首次制订。

经查询目前国内外尚无高速铁路用青铜板带专用技术标准。

本标准各项技术指标的确定主要依据市场的需求和材料的实际使用情况，并参考了EN1652：1998《 一般用途的板材、薄板材、带材和圆形材》中CuNi2Si R450态技术要求。

2、主要技术指标确定

高速铁路用镍硅青铜板带材主要是高速铁路接触网吊悬线夹的制造材料，与定位线夹配套使用；也用于制造其他的零部件。因此要求硅青铜板带材具有良好的内部和外部质量，同时具有高强度、优良的耐蚀、耐磨、抗疲劳性及优良热冷加工性能，且具有较好的应力松弛性和耐大气腐蚀姓。

2.1、牌号、状态的确定

牌号：QSi0.6-2(欧盟牌号CuNi2Si)

状态：H04(Y)

2.2、 尺寸及允许偏差的确定

其尺寸根据铁路线夹大小各有不同，一般宽×厚为：板材500～1000毫米×1.0～3.0毫米，带材20～100毫米×1.0～3毫米。

板带材尺寸允许偏差见标准稿。

2.3、力学性能的确定

板材的力学性能：抗拉强度Rm≥470～580MPa，伸长率A≥15％，维氏硬度HV≥100。

2.4、弯曲试验

需方如有要求，可进行90°弯曲试验。弯曲处不应有肉眼可见的裂纹

2.5、表面质量的规定

带材的表面应光滑、清洁，不允许有分层、裂纹、起皮、起刺、气泡、压折、夹杂和绿锈。带材的表面允许有轻微的、局部的、不使带材厚度超出其允许偏差的划伤、斑点、凹坑、压入物、辊印、氧化色、油迹和水迹等缺陷。

板材应进行铣面，边部应切齐，无裂边。板材表面不允许有气孔、砂眼、夹杂，折叠和裂纹等缺陷。

三、本行业标准与EN1652：1998标准的对比：

国外目前无高速铁路用铜板带材的专用标准，本标准的板带材与EN1652：1998标准中CuNi2Si R450态板带材的技术要求进行比较，主要指标对比如下：

3.1 化学成分比较

本标准QSi0.6-2合金的化学成分完全等同EN12163标准中CuNi2Si的化学成分。

3.2 尺寸允许偏差比较

3.2.1厚度允许偏差比较

厚度允许偏按普通级和高精级进行分级，宽度≤600mm的板带材厚度允许偏差均严于EN1652相应水平，其中高精级允许偏差分别比EN1652提高20%～50%；宽度＞600mm的板带材高精级厚度允许偏差与EN标准相当。具体见表1。

表1   厚度允许偏差对比               单位：毫米

| 厚度 | 本行业标准 |  |  |  |  |  | EN1652标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度 |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |
|  | ≤300 |  | ＞300～600 |  | ＞700～1000 |  | ≤350 | ＞350 ～700 |  | ＞700 ～1000 |
|  | 厚度允许偏差± |  |  |  |  |  | 厚度允许偏差± |  |  |  |
|  | 普通级 | 较高级 | 普通级 | 较高级 | 普通级 | 较高级 |  |  |  |  |
| 1.0 ～1.2 | 0.060 | 0.040 | 0.080 | 0.060 | 0.150 | 0.080 | 0.050 |  | 0.07 | 0.09 |
| ＞1.2 ～2.0 | 0.080 | 0.060 | 0.110 | 0.080 | 0.200 | 0.100 | 0.060 |  | 0.08 | 0.10 |
| ＞2.0 ～2.5 | 0.100 | 0.080 | 0.140 | 0.100 | 0.250 | 0.130 | 0.070 |  | 0.09 | 0.11 |
| ＞2.5 ～3.0 | 0.060 | 0.040 | 0.080 | 0.060 | 0.250 | 0.130 | 0.080 |  | 0.10 | 0.13 |

3.2.2宽度允许偏差比较

（1）加严了宽度≤500mm的板材宽度允许偏差，比EN1652标准平均提高50%；宽度＞500mm的板材与EN1652标准水平相当，具体见表2。

（2）加严了宽度＞350mm的带材宽度允许偏差，比EN1652标准提高10%～46%；宽度≤350mm的带材宽度允许偏差与EN1652标准略宽，具体见表3。

表2 板材宽度允许偏差对比                 单位：毫米

| 厚度 | 本行业标准 |  |  | EN1652标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板材宽度 |  |  | 板材宽度 |  |
|  | ≤300 | ＞300～500 | ＞500～1000 | ≤350 | ＞350～1000 |
| 1.0～2.0 | ±1.0 | ±1.5 | +6 0 | +2 0 | +6 0 |
| ＞2.0～3.0 | ±1.5 | ±2.0 | +8 0 | +4 0 | +8 0 |

表3   带材宽度允许偏差对比               单位：毫米

| 厚度 | 本行业标准 |  |  |  | EN1652：1998标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板材宽度 |  |  |  | 板材宽度 |  |  |  |  |  |
|  | ≤200 | ＞200~300 | ＞300~600 | ＞600 ~1000 | ≤100 | ＞100 ~200 | ＞200 ~350 | ＞350 ~500 | ＞500 ~700 | ＞700 ~1000 |
|  | 宽度允许偏差± |  |  |  | 宽度允许偏差 |  |  |  |  |  |
| 1.0～2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | +0.40 0 | +0.50 0 | +1.0 0 | +1.2 0 | +1.5 0 | +2.0 0 |
| ＞2.0～2.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | +0.60 0 | +0.70 0 | +1.2 0 | +1.5 0 | +2.0 0 | +2.5 0 |
| ＞2.5～3.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | +1.10 0 | +1.20 0 | +1.5 0 | +2.0 0 | +2.5 0 | +3.0 0 |

3.2.3长度允许偏差比较

长度为1000～3000mm的板材，定尺长度允许偏差与EN1652标准相同水平，具体见表4。

表4  板材长度允许偏差                单位：毫米

| 板材厚度 | 板材长度 | 长度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本行业标准 | EN1652标准 |
| 1.0～3.0 | 1000～3000 | 0～+10 | 0～+10 |

3.2.4平整度比较

本标准增加了板材平整度要求，其平整度应符合表5的规定。而EN1652标准对板材平整度没有要求。

表5 板材的平整度

| 厚 度，mm | 平整度，mm/m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本标准 | EN1652标准 |
| 1.0～2.0 | ≤15 | — |
| ＞2.0～3.0 | ≤12 | — |

3.2.5  带材的侧边弯曲度

本标准带材侧边弯曲度按普通级和高精级进行分级，厚度＞1.0～3.0的带材所有侧边弯曲度均比EN1652标准严格，比EN标准提高了50%以上。具体见表6。

表6 带材的侧边弯曲度

| 本行业标准 |  |  | EN1652标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽 度 mm | 侧边弯曲度最大值， mm/m |  | 宽 度 mm | 侧边弯曲度最大值， mm/m |  |
|  | 普通级 | 高精级 |  | 厚度≤1.0 | 厚度＞1.0～3.0 |
| ≥20～25 | 7 | 3 | ＞3～8 | 12 | — |
| ＞25～50 | 5 | 3 | ＞8～15 | 8 | 10 |
| ＞50～100 | 4 | 2 | ＞15 | 4 | 6 |
| ＞100～1000 | 3 | 1.5 | - | - | - |

3.3 力学性能比较

本标准在参照EN1652标准中CuNi2Si R450态板带材力学性能，提高了抗拉强度和伸长率，同时增加了硬度要求。对比见表4。

本标准与EN12163：1998标准棒材力学性能对比

| 本标准 |  |  |  |  | EN12163标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 抗拉强度 Rm，MPa | 伸长率A，% | 布氏硬 度HB | 牌号 | 状态 | 抗拉强度 Rm，MPa | 伸长率 A50，% | 布氏硬度HB |
| QSi0.6-2 | O60 TQ55 | 470～580 | ≥15 | ≥100 | CuNi2Si | R450 | ≥450 | ≥2.5 | — |

四、评语

本标准是根据我国实际生产使用情况，参考采用了EN1652：1998《 一般用途的板材、薄板材、带材和圆形材》中CuNi2Si板带材的技术要求，其整体内容达到了国际先进水平。建议作为推荐国家标准发布实施。

本标准在起草过程得到了全国有色金属标准化技术委员会秘书处的指导与帮助，同时对提供帮助的多家单位表示感谢！

标准起草过程也是我们学习的过程，请与会专家代表多意见和建议，好的经验、方法、建议我们一定采纳学习，以便使本标准更加完善。

《高速铁路用青铜板带》

行业标准编制组

2011.9.8