附件6：

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：散热器冷却管专用黄铜带              承办人：于连生

共  页  第  页

标准项目负责起草单位：菏泽广源铜带股份有限公司    电话：18816060927

2011年  5月 30 日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 与ASTM B569:2009一致性程度为非等效修改为修改采用，并增加与ASTM B569:2009主要差异。 | 中国有色金属标准计量质量研究 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | —增加了侧边弯曲度的测量方法修改为增加了附录A：侧边弯曲度的等效换算 | 中国有色金属标准计量质量研究 | 采纳 |  |
| 3 | 2 | 增加“YS/T482 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法” | 中铝沈阳有色金属 | 采纳 |  |
| 4 | 3.3 | 尺寸偏差修改为外形尺寸及其允许偏差 | 中铝洛阳铜加工集团 | 采纳 |  |
| 5 | 3.3.3 | （可不作为不合格判定的依据）删除 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 3.4 | 表4中H68、H68A力学性能与H70、H70A分开。 | 中铝洛阳铜加工集团 | 采纳 |  |
| 7 | 3.5.2 | 删除“沙眼”，洞孔修改为孔洞。 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 4 | 试验方法中国标编号出版后确定 | 中国有色金属标准计量质量研究 | 采纳 |  |
| 9 | 4.1 | 修改为“带材的化学成分分析可采用GB/T5121或YS/T482，仲裁分析按GB/T 5121进行。” | 中国有色金属标准计量质量研究 | 采纳 |  |
| 10 | 5.4 | 表5中“件”修改为“卷” | 江苏包罗铜材股份有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 5.5.1 | 修改为“化学成分不合格时，判该批（或该炉）产品不合格 | 中国有色金属标准计量质量研究 | 采纳 |  |
| 12 | 7 | g）中“拉伸试验或”删除 | 中国有色金属标准计量质量研究 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：11个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8  个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5  个；

（4）没有回函的单位数：3  个。