# 中华人民共和国工业和信息化部发布

# 前    言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：浙江方圆检测集团股份有限公司、中铝沈阳有色金属加工有限公司。

本标准参加起草单位：浙江星鹏铜材集团有限公司

本标准主要起草人：骆群、丁勇、范志荣、傅俊磊、方军、王艳杰、郑晓飞。

# YS/T((((-((((

铜及铜合金力学性能试样的制备方法

# 1  范围

本标准适用于铜及铜合金加工产品、铸造产品力学性能试样的制备方法。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分： 室温试验方法（ISO6892-1：20089，MOD）

GB/T229  金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

YS/T668   铜及铜合金理化检测取样方法

# 3  术语、定义与符号

# GB/T228.1界定的术语、定义和符号、代号适用于本文件。

# 3.1 试料sample

# 为制备一个或几个试样，从抽样产品中切取的足够量的用于制取样坯或试样的材料。

3.2 样坯  rough specimen

为制备试样，经过机械处理或所需热处理后的试料。

3.3 试样  tese pieces

经机加工或未经机加工后，具有合格尺寸且能满足试验要求的样坯。

3.4 符号和说明

本标准使用的符号和相应的说明见表1.

表1   符号和说明

| 符号 | 说 明 |
| --- | --- |
| B | 矩形、弧形试样夹持端宽度 |
| D1 | 圆形横截面试样夹持部直径 |
| D2 | 圆形（双肩）试样肩的直径 |
| L1 | 圆形横截面试样或矩形、弧形横截面试样夹持端长度 |
| L2 | 圆形（双肩）试样肩与圆弧面间的长度 |
| L3 | 试样圆弧部分的长度 |

# 4  试样制备的通则

4.1力学性能取样部位及尺寸应符合YS/T668的相关规定。试样加工尺寸符合相关试验方法标准的要求。如产品标准中对试样加工尺寸有规定的，按相关产品标准规定执行。

4.2通常采用车、铣、刨、磨、线切割等机加工方式或专用试样加工设备制取力学性能试样，加工过程中应用冷却液进行充分冷却，不能因机加工使试样受热、冷加工硬化或机械损伤影响试样的力学性能，加工后的试样不应有裂纹、毛刺、横向刀痕等缺陷。

4.3从盘卷上切取的丝、线和薄板、带试样，允许进行矫直或矫平，但任何的矫正都不能影响试样的力学性能。

4.4试样的标志

每个试样都应有明显标志，以鉴别制取试样的样坯。如有要求时还应注明试样在产品上的相应部位和取向。当采用打印法标志时，应注意打印的位置和方法不会改变所制取试样的力学性能。

# 5  试样制备的要求

5.1室温拉伸试样

5.1.1拉伸试样制备要求

5.1.1.1通常试验用试样从切取的样坯上经机加工制成，拉伸试样分带头试样和不带头试样，试样横截面形状可以是圆形、矩形、多边形、环形，特殊情况下可以为某种其他形状。对具有恒定横截面的产品（型材、棒材、线材、管材等）可以不经机加工，采用全截面进行试验。

5.1.1.2为了考核产品的整体性能，在试验机能力允许的情况下，尽可能取全截面试样。

5.1.1.3经机加工的拉伸试样头部形状和尺寸应按样坯尺寸、材料特性、试验目的及试验机夹具的结构而定，对带头和不带头的圆形或矩形（弧形）试样其夹持部分的长度至少应为V型或平钳口夹具长度的四分之三。

5.1.1.4带头拉伸试样平行部分和夹持头部之间应以过渡弧连接，圆弧半径r的大小可按试样各部分的尺寸，材质和机加工工艺而定，对脆性材料，r可适当加大。

5.1.1.5对于强度较低的材料，如纯铜、普通黄铜、白铜，经协议，可采用具有较高粗糙度的试样；对于强度较高的材料，如青铜，复杂黄铜等应采用较低粗糙度的试样，对表面要求高的试样可进行精磨处理。

5.1.1.6对厚度(0.3mm薄型的箔、带材进行加工时，应将样坯叠成一叠，薄片之间用油纸、薄膜等材料隔开，每叠两侧夹以较厚薄片，然后将整叠机加工至试样尺寸。

5.1.2棒材拉伸试样

棒材及类似于棒材的产品按图1、图2、图3加工成圆形横截面试样，试样加工尺寸符合表2的规定。

图1  带头（单肩）圆形横截面试样

图2   带头（双肩）圆形横截面试样

注：螺距与螺纹夹具的螺距相配。

图3   带头（螺纹）圆形横截面试样

表2       圆形横截面试样加工尺寸                单位为毫米

| d0 | D1 | D2 | L1 ( | L2 | r | L0 (5d0) | LC | Lt (( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 18 | / | 40 | / | 8 | 50 | 70 | 170 |
|  | 24 | 16 | 20 | 20 |  |  |  | 170 |
|  | M16 | / | 30 | / |  |  |  | 150 |
| 8 | 15 | / | 35 | / | 6 | 40 | 55 | 140 |
|  | 16 | 12 | 16 | 20 |  |  |  | 140 |
|  | M14 | / | 25 | / |  |  |  | 125 |
| 5 | 10 | / | 35 | / | 4 | 25 | 35 | 120 |
|  | M12 | / | 18 | / |  |  |  | 85 |
| 注：其余尺寸及公差要求按GB/T 228.1的规定。 |

5.1.3板、带材拉伸试样

5.1.3.1板、带材拉伸试样按图4加工成矩形试样，试样加工尺寸符合表3的规定。

5.1.3.2 厚度＜0.3mm矩形试样的加工尺寸可按表4的规定。

5.1.3.3 厚度>3mm的HAl66-6-3-2、HAl60-1-1、HMn57-3-1、HPb60-2、QAl7等夹持困难试样的加工尺寸可按表5的规定。

5.1.3.4对断后伸长率低于5%的硬态金属和原始标距小于15mm的材料，经与用户协商后，可制取原始标距为50mm的非比例试样。对薄带和高强度材料，可制成图5的带销孔的矩形试样。非比例标距试样和带销孔矩形试样加工尺寸应符合表6的规定。

图4  矩形试样

表3      矩形试样加工尺寸      单位为毫米

| a0 | b0 | B | L1 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3 | 12.5 | 17 | 40 | 12 |
| (3 | 20 | 30 | 40 | 17 |
| 注：其余尺寸及公差要求按GB/T 228.1的规定。 |

表4     厚度＜0.3mm矩形试样加工尺寸        单位为毫米

| a0 | b0 | B | L1 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <0.3 | 10 | 15 | 40 | 12 |
|  | 12.5 | 17 | 40 | 12 |
| 注：其余尺寸及公差要求按GB/T 228.1的规定。 |

表5     厚度＞3mm夹持困难的矩形试样加工尺寸        单位为毫米

| a0 | b0 | B | L1 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >3-5 | 15 | 20 | 40 | 12 |
| >5-12 | 20 | 30 | 45 | 17 |
| >12 | 按表2制取d0=8mm的圆形横截面试样 |
| 注1：其余尺寸及公差要求按GB/T 228.1的规定。 注2：制取d0=8mm的圆形横截面试样时，若板厚度小于试样头部直径时，试样头部加工尺寸可适当减小。 |

图5  带销孔矩形试样

表6    非比例标距试样和带销孔矩形试样加工尺寸          单位为毫米

| b0 | B | L1 | L3 | 夹持端孔径 d1 | 孔中心距末端距离 E | 孔中心距圆弧距离 F ( | L0 | LC | Lt (( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | 20 | 50 | 12 | / | / | / | 50 | 57 | 200 |
|  | 50 | 50 | 13 | 13 | 40 | 19 | 50 | 57 | 200 |

5.1.4 管材拉伸试样

5.1.4.1根据试验机的特点，管材拉伸试验尽可能采用全截面试样。

5.1.4.2不能按全截面进行试验时，应取纵向弧形试样。纵向弧形试样分带头和不带头，仲裁试验时，应制取带头试样，试样加工按图6、图7，加工尺寸应符合表7的规定。

# 5.1.4.3 在产品标准未做规定时，原始标距L0取50mm。

# 图6    带头纵向弧形试样

图7     不带头纵向弧形试样

表7         弧形试样加工尺寸        单位为毫米

| D0 | a0 | b0 | B | L1 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (30 | <8 | 10 | 10 | 不带头纵向弧形试样 |
| (30-50 |  | 10 | 15 | 40 | 12 |
| (50-70 |  | 15 | 20 | 40 | 12 |
| (70-100 |  | 20 | 25 | 40 | 12 |
| (100 |  | 25 | 30 | 40 | 12 |
| (30 | 8-13 | 按表2制取d=5mm的圆形横截面试样 |
|  | >13-16 | 按表2制取d=8mm的圆形横截面试样 |
|  | >16 | 按表2制取d=10mm的圆形横截面试样 |
| 注1：其余尺寸及公差要求按GB/T 228.1的规定。 注2: 制取圆形横截面试样时，若管材厚度小于试样头部直径时，试样头部加工尺寸可适当减小。 |

5.1.5线材拉伸试样

取全截面试样，原始标距L0为100mm，LC(L0+3d，一般取220mm±20mm,对d<0.5mm的线材,试样可根据试验机夹持方式适当加长。

5.1.6铸造产品拉伸试样

5.1.6.1由供需双方协商在铸件本体或从与铸件材料、铸造工艺、热处理工艺均相同的单铸试块或单铸成型试棒上制取((14mm圆形横截面试样。经协议，也可制取((10mm圆形横截面试样。试样加工按图1、图2，试样加工尺寸应符合表8的规定。

5.1.6.2 对不需测伸长率的试样，平行长度可等于或稍大于直径d；对需测伸长率的试样，原始标距L0取5d，圆弧半径r为（0.6~1.6）d，后者适用于脆性材料。加工试样平行部分的尺寸和形状公差可稍宽于同尺寸的锻、轧材试样，表面粗糙度Ra也可稍低，一般为12.6(m。

表8    铸造产品拉伸试样加工尺寸        单位为毫米

| d0 | D1 | D2 | L1 | L2 | r | L0 (5d) | LC | Lt (( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 22 | / | 30 | / | 10 | 70 | 77 | 155 |
|  | 26 | 18 | 20 | 15 |  |  |  | 165 |
| 10 | 18 | / | 30 | / | 8 | 50 | 55 | 130 |
|  | 24 | 16 | 20 | 15 |  |  |  | 140 |

5.1.7型材产品拉伸试样

壁厚(15mm时，应选取圆形横截面试样；壁厚(15mm时，应选取矩形带头或不带头试样，试样加工按5.1.2或5.1.3。若型材不能机加工成圆形或矩形试样时，可选用全截面试样。

5.1.8锻件产品拉伸试样

由供需双方协商采取下述方式之一制取圆形横截面试样：

a)从锻件本体上制取，其纵轴尽可能与金属流向的主方向相吻合；

b)从附于锻件的一个试块上制取；

c)从与锻件材料、处理工艺均相同的单独锻制的试块上制取。

试样加工按5.1.2。

5.2硬度试样

5.2.1通则

5.2.1.1硬度试样的试验部位（如侧面、端面等）按产品标准和供需双方协议确定，若无具体规定，则优先选择在原始表面上进行。

5.2.1.2当有要求在棒、管端面上进行硬度试验时，试样长度与直径（管外径）相同，但不得小于15mm，试样加工应保证上下两端面平行。

5.2.1.3试样的试验面应光滑、平整，洛氏、布氏硬度试样表面粗糙度Ra不大于1.6(m, 维氏硬度试样表面质量应能保证压痕对角线长度的测量精度。

5.2.1.4对线材、壁厚(0.3mm的薄带、箔材、管材等应采用维氏硬度试验，试验时允许采用机械夹持固定方法或金相冷镶嵌，经磨制、抛光后进行，试样尺寸根据选用的方法进行截取。

5.2.2棒材硬度试样

硬度试样的加工按图8进行，加工尺寸符合表9的规定。

表9  　    棒材硬度试样　　          单位为毫米

| 棒材直径 | 试样宽度 | 试样长度 | 试验面 |
| --- | --- | --- | --- |
| >8-10 | 6±1 | 30±1 | 侧面 |
| >10-15 | 8±1 | 30±1 |  |
| >15-30 | 10±1 | 45±1 |  |
| >30 | 15±1 | 45±1 |  |
| 注：洛氏、维氏硬度试样也可不经机加工，但试样表面应满足相关试验方法标准的要求。 |

图8  棒材纵向硬度试样

5.2.3板、带材硬度试样

板、带材厚度<6mm，取样尺寸为30mm(30mm；厚度≥6mm，取样尺寸为35mm(35mm。带材维氏硬度试样，取样尺寸最小可为10mm(10mm。

5.2.4管材硬度试样

5.2.4.1管外径(6mm,取纵向弧形试样，试样加工尺寸见表10。

表10  　     管材纵向弧形硬度试样　　          单位为毫米

| 管外径 | 洛氏、布氏硬度 | 维氏硬度 |
| --- | --- | --- |
|  | 试样宽度 | 试样长度 | 试样宽度 | 试样长度 |
| >6-8 | / | / | 4±1 | 20±1 |
| >8-10 | 6±1 | 30±1 | 6±1 | 25±1 |
| >10-15 | 8±1 | 30±1 | 6±1 | 25±1 |
| >15-30 | 10±1 | 30±1 | 8±1 | 25±1 |
| >30 | 12±1 | 30±1 | 10±1 | 25±1 |
| 注1：洛氏、布氏硬度管壁厚应(3mm。 注2：弧形试样的内、外圆弧面应磨平，试样平面应满足试验标准的要求。 |

5.2.4.2管外径D0(6mm, 取全截面试样。在产品标准和双方协议未做规定时，选用维氏硬度试样，试验面为管材侧面，试样可不经机加工，直接在试样的原始表面上进行，试验时，管内部应填入实心材料。

5.2.5型材硬度试样

在型材工作面选取硬度试样，优先选取型材平整部位，试样尺寸应满足试验方法标准的要求。

5.2.6铸造产品硬度试样

铸造产品硬度试样优先选取铸件本体，也可在与铸件材料、铸造工艺、热处理工艺均相同的单铸试块上选取，试样尺寸应满足试验方法标准的要求。

5.2.7锻材硬度试样

锻件产品硬度试样优先选取锻件本体，也可在附于锻件的一个试块上或与锻件材料、处理工艺均相同的单独锻制的试块上制取，试样尺寸应满足试验方法标准的要求。

5.3 冲击试验试样

冲击试验试样加工见图9，加工尺寸按GB/T229标准进行。在产品标准无规定时，冲击试样选取U型缺口，缺口底部应光滑，无与缺口轴线平行的明显划痕。

图9  U型缺口冲击试验试样

5.4弯曲试验试样

5.4.1管材弯曲试验试样

试样长度约为800mm，若能保证在规定的试验条件（弯曲半径和弯曲角度）下进行试验，试样长度可适当缩短。

5.4.2板、带材弯曲试验试样

板、带材弯曲试验试样尺寸见表11。

表11        板、带材弯曲试验试样加工尺寸              单位为毫米

| 板、带材产品宽度 | 产品厚度 | 试样尺寸 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 试样宽度 | 试样厚度 | 试样长度 | 棱边倒圆半径 ( |
| (20 | / | 原宽度 | 原厚度 | 根据弯曲条件和试验设备确定 | 1 |
| (20 | (3 | 20±5 | 原厚度 |  | 1 |
|  | (3～(10 | 25±5 | 原厚度 |  | 1 |
|  | (10～(25 | 30±5 | 原厚度 |  | 1.5 |
|  | (25 | 30±5 | 机加工减薄至(25，并保留一侧原表面 |  | 1.5 |
| 注：如果试验结果不受影响，允许试样的棱边不倒圆。 |

5.5扩口、压扁、液压、气压试验试样

管材的扩口、压扁、液压、气压试验用试样加工尺寸按YS/T668标准。

5.6反复弯曲、杯突、冲杯试验试样

板、带材反复弯曲、杯突、冲杯试样加工尺寸按YS/T668标准。线材反复弯曲试验用试样长度取200mm～250mm。

5.7扭转、缠绕试验试样

5.7.1线材扭转试验用试样长度约为300mm。

5.7.2线材缠绕试验用试样长度约为1000mm，根据芯棒直径和缠绕圈数可适当加长。

试样要求尽可能平直,必要时可用手进行矫直,不能用手矫直时,可将试样放在木头等平面上,用木锤子或其他适合方法进行矫直。

# Text boxes

YS

2011-××-××实施

2011-××-××发布

YS/T  XXXX—XXXX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS77.040.10

H22

铜及铜合金力学性能和工艺性能试样

的制备方法

Preparation method  of tese pieces for mechanical properties

and performance of copper and copper alloys

（审定稿）