ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 4324.×—201×

代替GB/T4324.4-1984

钨化学分析方法

锑量的测定

氢化物原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tungsten

——Determination of stibonium content

Hydrogenate atomic absorption spectrometric method

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

GB/T 4324-200X《钨化学分析方法》分为30部分：

GB/T 4324.1  钨化学分析方法  铅量的测定  氢化物原子吸收光谱法

镉量的测定

GB/T 4324.2  钨化学分析方法  铋量的测定  氢化物原子吸收光谱法

GB/T 4324.3  钨化学分析方法  锡量的测定  氢化物原子吸收光谱法

GB/T 4324.4  钨化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

GB/T 4324.5  钨化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法

GB/T 4324.6  钨化学分析方法  铁量的测定

GB/T 4324.7  钨化学分析方法  钴量的测定

GB/T 4324.8  钨化学分析方法  镍量的测定

GB/T 4324.9  钨化学分析方法  镍量的测定

GB/T 4324.10 钨化学分析方法  铜量的测定

GB/T 4324.11 钨化学分析方法  铝量的测定

GB/T 4324.12 钨化学分析方法  硅量的测定

GB/T 4324.13 钨化学分析方法  钙量的测定

GB/T 4324.14 钨化学分析方法  钙量的测定

GB/T 4324.15 钨化学分析方法  镁量的测定

GB/T 4324.16 钨化学分析方法  镁量的测定

GB/T 4324.17 钨化学分析方法  钠量的测定  原子吸收光谱法

GB/T 4324.18 钨化学分析方法  钾量的测定  原子吸收光谱法

GB/T 4324.19 钨化学分析方法  钛量的测定

GB/T 4324.20 钨化学分析方法  钒量的测定

GB/T 4324.21 钨化学分析方法  铬量的测定

GB/T 4324.22 钨化学分析方法  锰量的测定

GB/T 4324.24 钨化学分析方法  磷量的测定

GB/T 4324.25 钨化学分析方法  氧量的测定

GB/T 4324.26 钨化学分析方法  氮量的测定

GB/T 4324.27 钨化学分析方法  碳量的测定

GB/T 4324.28 钨化学分析方法  钼量的测定

GB/T 4324.29 钨化学分析方法  氯化残渣量的测定

GB/T 4324.30 钨化学分析方法  灼烧损失量的测定

本部分为GB/T 4324的第4部分。

本部分代替GB 4324.4-1984《钨化学分析法 孔雀绿光度法测定锑量》

本部分与GB 4324.4-1984相比主要变化如下：

——测量方法由原来的孔雀绿光度法改为氢化物原子吸收光谱法。

——扩大了检测范围，检测范围由0.00005%～0.0050%改为0.00005%～0.020%。

——增加了重复性条款。

——为保证样品适用不同溶解方法，在“试样”中对细、中、粗颗粒碳化钨的平均粒度作了界定。

——对钨粉、钨条、三氧化钨、钨酸、仲钨酸铵分别修改了溶样方法，增加了蓝钨、紫钨、碳化钨、偏钨酸铵的溶样方法；

——在“工作曲线的绘制”中改用基体匹配标准曲线法代替样品标准加入法；

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由株洲硬质合金集团公司负责起草。

本部分由郴州钻石钨制品有限责任公司负责起草。

本部分由              参加起草。

本部分主要起草人：唐险英、喻晓辉。

本部分主要验证人：。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 4324.4-1984

钨化学分析方法

锑量的测定

氢化物原子吸收光谱法

1　范围

本部分规定了钨粉、钨条、三氧化钨、蓝钨、紫钨、碳化钨、钨酸、偏钨酸铵、仲钨酸铵中锑含量的测定方法。

本部分适用于钨粉、钨条、三氧化钨、蓝钨、紫钨、碳化钨、钨酸、偏钨酸铵、仲钨酸铵中锑含量的测定。测定范围：0.00005％～0.020%。

2　方法提要

钨粉、钨条、蓝钨、细、中颗粒碳化钨用过氧化氢及氢氧化钠分解；三氧化钨、钨酸、偏钨酸铵、仲钨酸铵用氢氧化钠分解；紫钨、粗颗粒碳化钨灼烧成三氧化钨后用氢氧化钠分解。以柠檬酸络合主体钨，用抗坏血酸将五价锑还原成三价，在6%的盐酸介质条件下，用碘化钾、硫脲消除杂质离子干扰，经流动注射-氢化物发生器与原子吸收光谱仪联用测定锑量。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1　过氧化氢（ρ1.10 g/mL），GR。

3.2  盐酸（ρ1.19 g/mL），GR。

3.3  盐酸（3+2），GR。

3.4  柠檬酸溶液（500 g/L）。

3.5  氢氧化钠溶液（100 g/L），GR。

3.6  抗坏血酸溶液（100g/L）。

3.7  碘化钾-硫脲混合液：分别称取碘化钾250g、硫脲20g溶于水中稀释至1000mL，混匀。

3.8  硼氢化钾溶液（15g/L）：分别称取3g硼氢化钾和0.6g氢氧化钠溶于水中稀释至200mL,混匀。现用现配。

3.9  钨基体；与试样组成相似，且不含被测元素锑或锑含量极微。

3.10 锑标准溶液

3.10.1  锑标准贮存溶液： 称取0.1000 g光谱纯金属锑,置于250mL烧杯中，加入10mL～20mL浓盐酸（3.2），加热至溶解完全,冷却后移入1000mL容量瓶中,以盐酸(1+3)稀释至刻度,摇匀。此溶液1 mL含锑100μg。

3.10.2  锑标准溶液：准确移取5.00mL锑标准溶液（3.10.1）于100mL容量瓶中，用盐酸（1+9）稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含锑5μg。

3.10.3  锑标准溶液：准确移取5.00mL锑标准溶液（3.10.1）于1000mL容量瓶中，用盐酸（1+9）稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含锑0.5μg。

3.11 酚酞溶液(10g/L)。称取1g酚酞溶于100mL95%乙醇溶液中。

4　仪器

4.1  原子吸收光谱仪，附锑空心阴极灯，分析波长217.6nm。

4.2  流动注射氢化物发生器

4.2.1  原子化温度：800℃～900℃。

4.2.2  载气：高纯氮气（含氮99.99%），调压器输出压强0.25Mpa，流量200 mL/min～300mL/min。

4.3  当仪器（4.1）和仪器（4.2）联用之后，在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，锑的特征浓度应不大于0.6ng/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的3.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

5　试样

  - 钨条应粉碎并通过120目筛网。

5.2  细颗粒碳化钨平均粒度为1μm～3μm，中颗粒碳化钨平均粒度大于3μm～9μm，粗颗粒碳化钨平均粒度大于9μm。

6　分析步骤

6.1　试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 锑量，% | 试样量，g | 分取试液体积，mL |
| --- | --- | --- |
| 0.00005～0.00025 | 1.0000 | —— |
| >0.00025～0.0010 | 0.2000 | —— |
| >0.0010～0.0050 | 0.5000 | 10.00 |
| >0.0050～0.020 | 0.2000 | 5.00 |

6.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

警告：加热过氧化氢空白时，溶液总体积应始终保持不少于5mL（中间反复加水2～3次），以防过氧化氢爆炸。

6.4  测定

6.4.1  试料处理

6.4.1.1 钨粉、钨条：将试料（6.1）置于100mL钢铁量瓶中，以少量水润湿，分次加入8mL～10mL过氧化氢（3.1）， 待剧烈反应停止后，置于低温电炉上加热溶解并蒸至近干,取下，沿瓶壁冲洗少量水，加入5mL～10mL氢氧化钠溶液(3.5)，于电炉上煮至清亮并冒大气泡，取下冷却。

6.4.1.2  三氧化钨、钨酸、偏钨酸铵、仲钨酸铵：将试料（6.1）置于100ml钢铁量瓶中，以少量水润湿，加入5mL～10mL氢氧化钠溶液(3.5)，于电炉上煮至清亮并冒大气泡，取下冷却。

6.4.1.3  蓝钨、细、中颗粒碳化钨：将试料（6.1）置于100mL钢铁量瓶中，以少量水润湿，加入10mL～30mL过氧化氢（3.1），置于低温电炉上加热溶解并蒸至近干,取下，沿瓶壁冲洗少量水，加入5mL～10mL氢氧化钠溶液(3.5)，于电炉上煮至清亮并冒大气泡，取下冷却。

6.4.1.4 紫钨、粗颗粒碳化钨：将试料（6.1）置于100mL石英锥形瓶中，于750℃高温炉中氧化完全，以下按6.4.1.2项进行。

6.4.1.5 当锑含量小于或等于0.0010%时,按6.4.1.7项进行。

6.4.1.6用水稀释至刻度，摇匀。分取10mL溶液于100mL钢铁量瓶中。

6.4.1.7 加2滴酚酞溶液（3.11），以柠檬酸溶液（3.4）中和至红色刚好消失，再过量30mL，并充分摇匀。加4mL抗坏血酸（3.6）、3mL碘化钾--硫脲混合液(3.7)、10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度摇匀。

6.4.1.8 将试样连同空白溶液于氢化物—原子吸收光谱仪上测定其吸光度。

6.5  标准工作曲线

6.5.1 称取与试样量相等的钨基体（3.9）六份，分别置于一组100mL钢铁量瓶中，按表2加锑标准溶液（3.10.2或3.10.3）。以下根据试样种类分别按6.4.1.1～6.4.1.7项进行。

表2

| 锑，% | ≤0.00005～0.0010 | ＞0.0010～0.0050 | ＞0.0050～0.020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锑标准溶液 | 3.10.3 | 3.10.2 | 3.10.2 |
| 锑标准溶液加入量，mL | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 2 |
|  | 2 | 2 | 4 |
|  | 3 | 3 | 6 |
|  | 4 | 4 | 8 |
|  | 5 | 5 | 10 |

6.5.2  将标准溶液（6.5.1）于氢化物—原子吸收光谱仪（4）上测其吸光度，以锑的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算锑的质量分数，数值以％表示：

w(Sb)=(C2−C1)×V×V1×10−9m×V2×100…………………………（1）

式中：

C2   —从工作曲线上查得试液中锑的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

C1    —从工作曲线上查得空白溶液中锑的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL））；

V   —试液定溶体积，单位为毫升（mL）；

V1  —试液测定体积，单位为毫升（mL）；

V2  —分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m   —试样量，单位为克（g）。

8　精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

锑的质量分数(％)：   0.0001     0.0010      0.0100

重复性限r(％)：   0.000012    0.000059     0.00067

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表3所列允许差。

表3

| 锑的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.00005～0.00025 |  |
| >0.00025～0.0010 |  |
| >0.0010～0.0050 |  |
| >0.0050～0.020 |  |

9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。