ICS

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 428—XXXX

代替YS/T428-2000

五氧化二铌

Niobium  pentoxide

（本稿完成日期：2011-9-5）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替YS/T 428-2000《五氧化二铌》。

本标准与YS/T428-2000相比，主要有如下变化：

——FNb2O5-1牌号规定的杂质元素由12种增加为19种

——FNb2O5-2牌号规定的杂质元素由12种增加为19种

——FNb2O5-3牌号规定的杂质元素由14种增加为20种

——本标准增加了Nb2O5粉末费氏粒度的检测方法

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司。

本标准主要起草人：郭涛、白掌军、刘燕茹、张静

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

——YS/T428-2000

五氧化二铌

范围

本标准规定了五氧化二铌的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于液-液萃取法制得的五氧化二铌，供生产铌粉、超导材料、合金添加剂、铌条和碳化铌、陶瓷电容器等用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件德应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用与本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 1479  金属粉末松装密度的测定  第1部分  漏斗法

GB/T 3249  金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末取样方法

GB/T 13390  金属粉末比表面积的测定    氮吸附法

GB/T 15076 （ 所有部分） 钽铌化学分析方法

要求

产品分类

产品按化学成分分为三个牌号：FNb2O5-1、FNb2O5-2、FNb2O5-3。

化学成分

产品杂质元素应符合表1的规定，Nb2O5含量为100%减去表1中所列实测杂质含量。

物理性能

需方有要求时，供方应提供产品平均粒径、松装密度、比表面积实测值。

外观质量

产品为白色粉末，无目视可见夹杂物。

其它

需方如有特殊要求，供需双方协商议定。

表1

质量分数 %

| 产品牌号 | FNb2O5-1 | FNb2O5-2 | FNb2O5-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主含量 不小于 | Nb2O5 | 99.6 | 99.4 | 99.0 |
| 杂 质 元 素 ， 不 大 于 | Ta | 0.030 | 0.050 | 0.200 |
|  | Ti | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
|  | W | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
|  | Mo | 0.002 | 0.003 | / |
|  | Cr | 0.002 | 0.003 | / |
|  | Mn | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Fe | 0.005 | 0.02 | 0.03 |
|  | Ni | 0.002 | 0.01 | 0.02 |
|  | Sn | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Cu | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
|  | Ca | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Mg | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Zr | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
|  | Al | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
|  | Si | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
|  | As | / | / | 0.005 |
|  | Sb | / | / | 0.005 |
|  | Pb | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
|  | S | 0.003 | 0.006 | 0.01 |
|  | C | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
|  | P | / | / | 0.01 |
|  | F | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
|  | 灼减 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

试验方法

产品化学成分仲裁分析方法按GB/T 15076 的规定进行。

产品的松装密度分析方法按GB/T 1479 规定进行。

产品的平均粒径检验方法按照GB/T 3249 的规定进行。

产品的比表面积分析方法按GB/T 13390规定进行。

产品的外观质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方可对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号混合料组成，每批重量由供需双方协商确定。

检验项目及取样规定

每批产品检验项目及取样应符合表2的规定。

表2

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 物理性能 | 按GB/T 5314规定进行 | 3.3 | 4.2、4.3、4.4 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.4 | 4.5 |

检验结果判定

化学成分分析结果与本标准规定不符合时，从该批产品中另取双倍样对该不符合项目进行重复试验，若该检验结果中仍有一项不合格，判该批产品不合格。

物理性能不符合需方要求时，判该批产品不合格。

外观质量不合格，判该件不合格。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

标志

每袋（瓶）产品应附标签，标明产品名称、牌号、批号、净重和包装日期。

产品应包装成箱（桶），每箱（桶）应注明：

供方名称；

产品名称和牌号；

批号。

包装、运输、贮存

产品用双层塑料袋或双层盖塑料瓶包装，严密封口后置于箱（桶）中，或按合同要求包装。

每箱（桶）上应注明产品名称、牌号、批号、净重和出厂日期，并有“防潮”字样或标志。

产品运输时必须用防雨运输工具。

产品应密封存放于无酸、碱气氛之处，防止潮湿吸水，产品保质期不宜超过一年。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果和供方质检部门检印；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。

_________________________________