前    言

本部分按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

SY/T ××××《红土镍矿 化学分析方法》分为×个部分：

——第×部分 红土镍矿化学分析方法 湿存水量的测定 重量法

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：中华人民共和国天津出入境检验检疫局。

本部分参加起草单位：中华人民共和国南通出入境检验检疫局、中华人民共和国常熟出入境检验检疫局、广州有色金属研究院分析测试中心。

本部分主要起草人：×××、×××、×××、×××。

本部分系首次发布的有色行业标准。

红土镍矿化学分析方法

湿存水量的测定 重量法

1 范围

本部分规定了重量法测定红土镍矿分析样品中湿存水含量。

本部分适用于红土镍矿分析样品湿存水含量的测定，测定范围0.1 %～7.0 %。

2 方法提要

试样经105℃~110℃烘干，用减量法计算湿存水量。

3 仪器

3.1 称量瓶，直径不小于5cm，并配有严密的磨口盖。

3.2 干燥箱，能保持温度在105℃～110℃范围内。

4. 分析步骤

4.1 试料

在105℃～110℃的干燥箱（3.2）中预干燥称量瓶（3.1），干燥1h后，取出，置于干燥器中冷却20 min～30min，称量。向称量瓶内称取1g已在空气中预干燥的试料，精确至0.000 2g，平摊在称量瓶中。

4.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

4.2 测定

将盛有试料（4.1）的敞口称量瓶及瓶盖置于已稳定在105℃～110℃的干燥箱（3.2）内，干燥1h，从干燥箱中取出，立即盖上磨口盖，放入干燥器中冷却20min～30min，从干燥器内取出称量瓶，轻轻打开磨口盖，再迅速盖上，然后称量。

重复干燥（每次30min），冷却和称量操作。直至两次连续的称重的差不超过0.000 5g。如果重复干燥后试料的质量增加，则将增加之前的质量作为最终质量。

5 分析结果的计算

按式（1）计算分析样品湿存水含量w（H2O）（质量分数），用百分数表示（%）：

……………………………………（1）

式中：

m1——空称量瓶质量，单位为克（g）。

m0——试料质量，单位为克（g）。

m2——恒重后称量瓶与样品质量，单位为克（g）。

6 精密度

6.1 重复性

协同试验其重复性按照在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差不超过重复性限（r），超过重复性限（r)的情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得。

湿存水的质量分数（%）：

重复性限r（%）：

__________________________

# Text boxes

ICS

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—201×

红土镍矿化学分析方法

湿存水量的测定 重量法

Method for chemical analysis of nickel laterite ore

-Determination hygroscopic moisture content-Gravimetric method

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |