ICS 77.120.20

H 12

GB/T 13748.1—2012

目    次

中华人民共和国国家标准

2012－××发布

镁及镁合金化学分析方法

第1部分　铝量的测定

Chemical analysis methods for magnesium and magnesium alloys

Part 1　Determination of alumininum content

（讨论稿）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

2012-××-××实施

前　　言	III

1 范围	1

2 方法提要	1

3 试剂	1

4  仪器	2

5  试样	2

6  分析步骤	2

7  分析结果的表述	3

8  精密度	3

9 质量保证与控制	3

10 范围	4

11 方法提要	4

12 试剂	4

13 仪器	5

14 试样	5

15 分析步骤	5

16  分析结果的表述	5

17 精密度	6

18 质量保证与控制	6

19 范围	7

20 方法提要	7

21 试剂	7

22 仪器	8

23 试样	8

24 分析步骤	8

25  分析结果的计算	8

26 精密度	9

27 质量保证与控制	9

- 前　　言

GB/T13748-2012 分为19部分，本部分为第1部分。

本部分方法一是对GB/T13748.1-2005方法一《镁及镁合金化学分析方法　铝含量的测定　8-羟基喹啉分光光度法测定铝量》的修订，系编辑性整理。

本部分方法二是对GB/T13748.1-2005方法二《镁及镁合金化学分析方法　铝含量的测定　铬天青S－氯化十四烷基吡啶分光光度法》的修订，系编辑性整理。

本部分方法三是对GB/T13748.1-2005方法三《镁及镁合金化学分析方法　铝含量的测定　8-羟基喹啉重量法》的修订，系编辑性整理

本标准自实施之日起代替GB/T13748.1-2005

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分主要起草人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

镁及镁合金化学分析方法

铝含量的测定

方法一 8-羟基喹啉分光光度法测定铝量

1 范围

本方法规定了镁及镁合金中铝含量的测定。

本方法适用于镁及镁合金中铝含量的测定。测定范围：质量分数0.02%～0.3%。

2 方法提要

试料用盐酸溶解。在pH9.5的碳酸铵溶液中，以硫代乙醇酸作掩蔽剂，用苯萃取铝与苯甲酰苯胲生成的沉淀，用稀盐酸反萃取，使铝与干扰元素分离。在于pH4.8乙酸-乙酸钠缓冲溶液中用8-羟基喹啉显色，于分光光度计波长390nm处测量其吸光度。

3 试剂

3.1三氯甲烷。

3.2苯。

3.3盐酸(ρ1.19 g/L)，优级纯。

3.4盐酸（1+1），优级纯。

3.5盐酸（1+10），优级纯。

3.6氨水(1+10)， 优级纯。

3.7硫代乙醇酸溶液：取20mL硫代乙醇酸（80％）加入80mL水。

3.8碳酸铵溶液（200g/L），储存于塑料瓶中。

3.9苯甲酰苯胲（BPHA）乙醇溶液（20g/L）：溶解2gBPHA于100mL乙醇中，用时现配。

3.10 8-羟基喹啉溶液：5g 8-羟基喹啉溶于100mL乙酸溶液〔c（CH3COOH）＝2mol/L〕中，用中速滤纸过滤，保存于棕色试剂瓶中。

3.11乙酸-乙酸钠缓冲溶液：将等体积的无水乙酸钠溶液〔c(CH3COONa)＝2mol/L〕和乙酸溶液〔c （CH3COOH）＝2mol/L〕混合，并调节至pH4.8。

3.12铝标准贮存溶液：称取1.0000g金属铝[w(Al)>99.9%]，置于聚乙烯烧杯中，加入20mL水、3g氢氧化钠，待其完全溶解后，用HCl(3.3)慢慢中和至出现沉淀，并过量20mL，不断搅拌使其溶解。冷却，用水移入1L容量瓶中，定容，混匀。此溶液1mL含1.0mg铝。

3.13铝标准溶液：移取25.0mL溶液(3.12) 置于250mL容量瓶中，加入5mLHCl(3.4)，用水定容，混匀。此溶液1mL含100μg铝。

3.14铝标准溶液：移取25.0mL溶液(3.13) 置于250mL容量瓶中，加入5mLHCl(3.4)用水定容，混匀。此溶液1mL含10.0μg 铝。

3.15 2,4二硝基酚饱和溶液。

4  仪器

4.1分光光度计。

4.2酸度计。

4.3振荡器。

5  试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1 试料

按表1称取0.10g试样（4），精确至0.0001g。

表1

| 铝质量分数 w/(Al)% | 称样量 m/g |
| --- | --- |
| 0.02~0.05 | 0.3 |
| ＞0.05～0.1 | 0.2 |
| ＞0.1~0.3 | 0.1 |

6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4 测定

6.4. 1将试料(6.1)置于150mL烧杯中，盖上表皿。加入10mL盐酸（3.4），低温加热使试料完全溶解后，取下冷却，将溶液移入100mL 容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.4.2移取10.0mL试液（6.4.1）至于100mL分液漏斗中。

6.4.3加入1mL硫代乙醇酸溶液（3.7）、1滴2,4二硝基酚饱和溶液（3.15），用碳酸铵溶液（3.8）调至黄色再过量5mL，加水稀释至约30mL加入1mLBPHA乙醇溶液（3.9），混匀放置10min。加入15mL苯（3.2），振荡3min，静置分层。

6.4.4将水相移入50mL分液漏斗中，加1滴2,4二硝基酚饱和溶液（3.15），用氨水（3.7）调至黄色，滴加盐酸（3.4）至黄色恰好消失，加入5mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.11）、0.50mL8-羟基喹啉溶液（3.10），混匀，放置5min。加入10.0mL三氯甲烷（3.1）振荡3min，静置分层，将有机相移入干燥的10mL比色管中。

6.4.5将部分溶液（6.4.4）移入1cm吸收皿中，以随同试料的空白溶液（6.3）为参比，于分光光度计波长390nm处测量其吸光度，从工作曲线上查得相应的铝量。

6.5 工作曲线的绘制

移取0，0.50，1.00，1.50，2.00，2.50，mL铝标准溶液（3.14）置于一组100mL分液漏斗中，加水15mL。以下按6.4.3~6.4.4步骤进行。

6.5.2将部分溶液（6.5.1）移入1cm吸收皿中，以零浓度溶液为参比，于分光光度计波长390nm处测量其吸光度，以铝量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的表述

按下式计算铝的质量分数（%）：

式中：m1——自工作曲线上查得的铝的质量，μg；

V1——分取试液体积，mL；

V——试液总体积，mL；

m——试料的质量，g。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

铝的质量分数w(Al)/%： 0.020　　  0.15　　　 0.30

r/%：  0.0028　　 0.018　　　0.020

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 铝的质量分数 w(Al)/% | 允许差 /% |
| --- | --- |
| 0.020~0.060 | 0.007 |
| >0.060~0.150 | 0.011 |
| >0.150~0.300 | 0.025 |

9 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

镁及镁合金化学分析方法

铝含量的测定

方法二　铬天青S－氯化十四烷基吡啶分光光度法

10 范围

本方法规定了镁及镁合金中铝含量的测定。

本方法适用于镁及镁合金中铝含量的测定。测定范围：质量分数0.003%～0.3%。

本方法不适用于含钛、锆、铍、稀土的镁合金。

11 方法提要

试料以盐酸溶解。用抗坏血酸和邻二氮杂菲掩蔽Fe(Ⅲ)、Cu(Ⅱ)等。在pH5.8的乙酸－乙酸钠缓冲溶液存在下，加入铬天青S－氯化十四烷基吡啶，与Al(Ⅲ)生成兰绿色络合物，于分光光度计波长625nm处测量其吸光度。

12 试剂

12.1 盐酸(1+1)，优级纯。

12.2 盐酸(1+19)，优级纯。

12.3 氨水(1+1)，优级纯。

12.4  2,4-二硝基酚乙醇溶液(1g/L)。

12.5 抗坏血酸溶液(10g/L)，用时现配。

12.6 邻氮杂菲溶液(10g/L)。

12.7 铬天青S(0.3g/L)－氯化十四烷基吡啶(2g/L)溶液：称取0.15g铬天青S和1g氯化十四烷基吡啶，分别溶于少量水中，然后合并，用水稀释至500mL，混匀。

12.8 乙酸－乙酸钠缓冲溶液(pH5.8)：称取90.2g无水乙酸钠，溶于水中，加入6.0mL冰乙酸，用水移入1L容量瓶中，定容，混匀。

12.9 铝标准贮存溶液：称取1.0000g金属铝[w(Al)≥99.9%]，置于聚乙烯烧杯中，加入20mL水、3g氢氧化钠，待其完全溶解后，用HCl(ρ1.19)慢慢中和至出现沉淀，并过量20mL，不断搅拌使其溶解。冷却，用水移入1L容量瓶中，定容，混匀。此溶液1mL含1mg铝。

12.10 铝标准溶液：移取25.00mL溶液(12.9) 置于250mL容量瓶中，加入5mL盐酸(12.1)，用水定容，混匀。此溶液1mL含100μg 铝。

12.11 铝标准溶液：移取25.00mL溶液(12.10) 置于250mL容量瓶中，加入5mL盐酸(12.1)，用水定容，混匀。此溶液1mL含10μg 铝。

13 仪器

分光光度计

14 试样

厚度不大于1mm的碎屑。

15 分析步骤

15.1试料

称取0.10g试样（14），精确至0.0001g。

15.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

15.3空白试验

随同试料（15.1）做空白试验。

15.4 测定

15.4.1将试料(15.1)置于200mL烧杯中，加入约5mL水、2mL盐酸(12.1)，剧烈反应后加热蒸至约1mL。用水将溶液移入100mL容量瓶中，定容。按表3分取试液，置于100mL容量瓶中。

表3

| 铝的质量分数 w(Al)/% | 分取试液体积 V/mL |
| --- | --- |
| 0.003 ~ 0.02 | － |
| >0.02 ~ 0.1 | 20.00 |
| >0.1~ 0.2 | 10.00 |
| >0.2 ~ 0.3 | 5.00 |

15.4.2用水稀释至约50mL，加入4滴2,4-二硝基酚乙醇溶液(12.4)，滴加氨水(12.3)至溶液呈黄色，再滴加盐酸(12.2) 至黄色恰好消失。

15.4.3 加入2mL抗坏血酸溶液( 12.5)，混匀，加入2mL邻二氮杂菲溶液(12.6) ，混匀。沿瓶壁加入10mL铬天青S－氯化十四烷基吡啶溶液(12.7),轻轻混匀，加入10mL乙酸－乙酸钠缓冲溶液(12.8)，用水定容，混匀。

15.4.4放置20min后，将部分溶液(15.4.3)移入1cm液皿，以随同试料的空白溶液为参比，于分光光度计波长625处测量其吸光度。从工作曲线上查得相应的铝量。

15.5 工作曲线的绘制

15.5.1移取0、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00mL铝标准溶液(12.11)，分别置于6个100mL容量瓶中，以下按15.4.2~15.4.3步骤进行。

15.5.2放置20min后，将部分溶液(15.5.1)移入1cm吸收池，以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长625处测量其吸光度。以铝量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

16  分析结果的表述

按式（2）计算铝的质量分数（%）：

式中：m1——自工作曲线上查得的铝的质量，μg；

V1——分取试液体积，mL；

V——试液总体积，mL；

m——试料的质量，g。

17 精密度

17.1重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

铝的质量分数w(Al)/%：0.004 3     0.030    0.30

重复性限r/%：　　0.00024    0.0040   0.015

17.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 铝的质量分数 w(Al)/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.003 0~0.005 0 | 0.000 7 |
| >0.005 0~0.007 5 | 0.001 1 |
| >0.007 5~0.010 0 | 0.001 5 |
| >0.010~0.025 | 0.002 5 |
| >0.025~0.050 | 0.005 |
| >0.050~0.075 | 0.007 |
| >0.075~0.100 | 0.010 |
| >0.100~0.300 | 0.025 |

18 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

镁及镁合金化学分析方法

铝含量的测定

方法三　8-羟基喹啉重量法

19 范围

本方法规定了镁及镁合金中铝含量的测定。

本方法适用于镁及镁合金中铝含量的测定。测定范围：质量分数1.50%～12.00%。

本方法不适用于含锆、钍或稀土的镁合金。

20 方法提要

试料以盐酸和硝酸溶解，在还原性乙酸介质中，用苯甲酸铵沉淀铝，过滤分离。用盐酸、酒石酸溶解苯甲酸铝沉淀，在乙酸铵缓冲介质中，用8-羟基喹啉沉淀铝，将沉淀过滤、洗净，干燥后称量。

21 试剂

21.1 亚硫酸钠(Na2SO3·7H2O)。

21.2 盐酸(ρ1.19 g/mL)。

21.3 氨水(ρ0.90 g/mL)。

21.4 氨水(1+3)。

21.5 盐酸(1+3)。

21.6 硝酸(1+3)。

21.7 乙酸溶液：量取100mL冰乙酸(ρ1.05 g/mL)，用水稀释至1000mL。

21.8 混合溶液：秤取50g盐酸羟胺和50g氯化铵用50mL冰乙酸(ρ1.05 g/mL)及少量水溶解，冷却，用水稀释至1000mL。

21.9 苯甲酸铵溶液(100g/L)：称取100g苯甲酸铵溶于温水中，加0.001g麝香草酚，冷却后用水稀释至1000mL。

21.10苯甲酸铵洗液：量取100mL苯甲酸铵溶液(21.9) 用900mL水稀释，加20mL冰乙酸(ρ1.05 g/mL)混匀。

21.11 酒石酸溶液(500g/L)。

21.12 8-羟基喹啉(20g/L)：称取20g 8-羟基喹啉溶于80mL冰乙酸(ρ1.05 g/mL)，用水稀释至1000mL。用中速滤纸过滤，保存于棕色瓶中。

21.13 乙酸铵溶液(600g/L)。

21.14 溴酚蓝乙醇溶液(2.0g/L)。

21.15 中性红乙醇溶液(0.5g/L)。

22 仪器

坩埚式过滤器(孔隙度3µm~15µm)。

23 试样

厚度不大于1mm的碎屑。

24 分析步骤

24.1试料

按表5称取试样（23），精确至0.0001g。

表5

| 铝的质量分数 w(Al)/% | 试料质量 m/g | 加入盐酸(21.2)体积 V/mL |
| --- | --- | --- |
| 1.5~5.0 | 0.5 | 5 |
| >5.0 ~ 12.0 | 1.0 | 10 |

24.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

24.3 测定

24.3.1 将试料(24.1)置于250mL烧杯中，盖上表面。加入25mL水，按表5缓慢加入盐酸(21.2)，加入2mL硝酸(21.6)，反应缓慢后，加热至完全溶解。如有残余物，用中速滤纸过滤，用热水洗涤烧杯及残余物各5~6次，弃去残余物。滤液煮沸1~2min，用水稀释至约50mL。

铝的质量分数大于5%时，将试液移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。移取50.00mL试液于250mL烧杯中。

24.3.2于试液(24.3.1)中加入40mL水，2~3滴溴酚蓝乙醇溶液(21.14)，滴加氨水(12.3)中和至溶液变为紫色，加入20mL混合溶液(21.8)，搅拌下加入20mL苯甲酸铵溶液(21.9)，继续搅拌加热至沸并保持微沸5min。中速滤纸过滤，用煮沸的苯甲酸铵洗液(21.10)洗涤烧杯和沉淀各8~10次，弃去滤液。

24.3.3 加热煮沸50mL盐酸(21.5)和10mL酒石酸溶液(21.11)混合溶液，分次将沉淀(24.3.2)溶于原烧杯400mL烧杯中，用热水洗涤滤纸8~10次。加入1g亚硫酸钠(21.1)，搅拌，使其完全溶解。加数滴中性红乙醇溶液(21.15)，用氨水调至溶液恰变为黄色。

24.3.4 用水稀释试液(24.3.3)至约200mL，加热至约70℃。用乙酸溶液(21.7)调至红色，在搅拌下缓慢加入40mL8-羟基喹啉(21.12)和50mL乙酸铵溶液(21.13)，在约70℃静置30min。

24.3.5 用在130℃恒量的坩埚式过滤器(22)过滤含沉淀的试液(24.3.4)，用热水洗涤沉淀6~8次。在烘箱中于。130℃干燥至恒量，置于干燥器中，冷却至室温后称量。

25  分析结果的计算

按式（3）计算铝的质量分数（%）：

式中：0.05873——8-羟基喹啉铝换算为铝的系数；

m1——8-羟基喹啉铝的质量，g；

V0——试液总体积，mL；

m0——试料的质量，g；

V1——分取试液体积，mL。

26 精密度

26.1重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

铝的质量分数w(Al)/%：1.77    6.63   10.00

重复性限r/%：　  0.05    0.09   0.10

26.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表6所列允许差。

表6

| 铝的质量分数 w(Al)/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 1.50~3.00 | 0.09 |
| >3.00~5.50 | 0.12 |
| >5.50~9.00 | 0.15 |
| >9.00~12.00 | 0.20 |

27 质量保证与控制

分析时，应用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。