镁及镁合金化学分析方法

第14部分：锌含量的测定

——丁二酮肟分光光度法

预审稿编制说明

东北轻合金有限责任公司

2011.07

镁及镁合金化学分析方法

第14部分：镍含量的测定——丁二酮肟分光光度法

预审稿编制说明

1 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1.1 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2011年标准制（修）定计划，2011年3月24日～27日，全国有色金属标准化技术委员会在江苏省扬州市召开了《镁及镁合金化学分析方法》国家标准任务落实会。会上确定了《镁及镁合金化学分析方法》国家标准的起草思路。根据会议讨论决定，由东北轻合金有限责任公司负责GB/T 13748.14-201X《镁及镁合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定——丁二酮肟分光光度法》的修订工作。

1.2 起草单位情况

东北轻合金有限责任公司现生产能力8.25万吨，生产的“天鹅”牌铝、镁及其合金板、带、箔、管、棒、型、线、锻件和深加工制品等18大类产品，228种合金，公司每年有10%左右的产品远销美国、日本、新加坡、香港等16个国家和地区。

公司现已装备各类铝镁加工设备5615台套，其中有2000mm四辊可逆式热轧机、1700mm四辊可逆式冷轧机、50MN卧式挤压机等，以及从美国、德国、日本、意大利等国引进的1400mm薄板冷轧机、1200mmhe1350mm箔材轧机、16MN油压机等先进设备，其中从美国引进的40MN拉伸机是我国唯一的铝合金厚板拉伸机。东轻公司技术中心是国家级企业技术中心，具有国内领先的大型铝、镁合金理化检验及性能检测设备仪器装置。包括多套恒温、恒湿、模拟自然、模拟环境及各种材料拉伸试验机、硬度计、电感耦合等离子发射光谱仪、光电直读光谱仪、蔡氏显微镜、各种探伤仪等国内外先进的专业检测设备。

公司拥有各类专业技术人员2100人，其中特高工6人，高级工程师108人，工程师503人。公司所拥有的科技力量和检测仪器，无论从质量上还是数量上，在国内轻合金加工行业中都处于领先地位。几十年来公司曾完成多项国家重点军工科技攻关项目，和多项国家、行业、军工标准的制定。

1.3 主要工作过程和工作内容

根据任务落实会议精神，我公司组建《镁及镁合金化学分析方法》国家标准起草小组，主要有研发检测中心、技术部人员组成。2011年3月全国轻金属标准化技术委员会在扬州召开了任务落实，根据会上的讨论，形成预审稿。

1.3.1 制定编审原则

1）以满足我国镁及镁合金的实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T1.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求对本部分进行了编写。

1.3.2 编制过程

1）2011年03月全国轻金属标准化技术委员会在扬州召开了任务落实会，东轻公司接受下达起草GB/T 13748.14-201X《镁及镁合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定——丁二酮肟分光光度法》的任务。

2）组建《镁及镁合金化学分析方法》起草小组，主要有研发检测中心、技术部人员组成。确定了标准编审原则；同时形成草案稿。

3）进行调研工作，由草案稿形成了预审稿。

2 标准的主要内容

标准由九个部分组成：范围、方法提要、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算、精密度、质量控制与保证。

3 修订内容

将“3.14  镍标准溶液：移取5.00mL镍标准贮存溶液（3.13）于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含0.04mg镍。”修改为“3.14  镍标准溶液（0.004mg/mL）：移取5.00mL镍标准贮存溶液（3.13）于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含0.004mg镍。”

经过计算和实验验证原版本的“此溶液1mL含0.04mg镍”应为编辑性错误，不是计算或其他原则性错误，实际应为“此溶液1mL含0.004mg镍。”

其余为编辑性修改。

4 建议

建议推荐本方法为镁及镁合金中锌量的有色金属国家标准分析方法。

5 预期效果

GB/T 13748《镁及镁合金化学分析方法》是镁及镁合金化学成分检测的仲裁标准，是国内镁行业基础标准之一。随着中国镁业的发展，新技术、新工艺的应用，新产品的开发，镁及镁合金的品种也随之增多，所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析、检测方法的标准进行技术支撑，以满足各种产品化学成分分析、检测。

本次修订对原标准做了系统的修改、补充和完善，无论是在分析方法还是在方法的适用性、前瞻性、可操作性上都有了很大的提高和扩充。新版标准全面反映了我国镁及镁合金化学检测技术水平，能够满足中国镁业实际使用和未来发展的需求，为中国镁业的发展提供了基础性的技术支撑。

国家标准《镁及镁合金化学分析方法》编制组  2011年08月24日