ICS 77.120.20

H 12

GB/T 13748.12—2012

代替GB/T 13748.12—2005

目    次

中华人民共和国国家标准

2012－××发布

镁及镁合金化学分析方法

第12部分　铜量的测定

2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法

Chemical Analysis Methods for Magnesium and Magnesium Alloys

Part 10　Determination of Copper Content

2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline Spectrophotometric Method

（讨论稿）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

2012-××-××实施

前　　言	II

1 范围	3

2 方法提要	3

3 试剂	3

4 仪器	3

5 试样	4

6 分析步骤	4

7 分析结果的计算	5

8精密度	5

9 质量保证与控制	5

- 前　　言

GB/T13748-200X《镁及镁合金化学分析方法》分为25部分，本部分为第12部分。

本部分是对GB/T13748.8-2005的修订，系编辑性整理。

本部分自实施之日起，代替GB/T13748.8-2005。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分主要起草人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

－GB/T13748.12-2005, GB/T13748.8-1992，YB903-78，YB 87-76 。

镁及镁合金化学分析方法

第12部分：铜量的测定

2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法

1 范围

本部分规定了用2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法测定铜量。

本部分适用于镁及镁合金中铜量的测定。测定范围：质量分数0.0003%~0.2%。

2 方法提要

试料用盐酸、过氧化氢溶解，用柠檬酸钠掩蔽Fe(Ⅲ)，加入盐酸羟胺将铜（Ⅱ）还原至铜（Ⅰ），调节溶液酸度至pH5，铜与2,9-二甲基1,10-二氮杂菲生成的黄色络合物，以三氯甲烷萃取，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度。

3 试剂

3.1三氯甲烷。

3.2过氧化氢（ρ1.10g/mL），优级纯。

3.3盐酸（1+1），优级纯。

3.4盐酸羟胺溶液（100g/L），用时现配。

3.5柠檬酸钠溶液（300g/L）。

3.6氨水（1+1），优级纯。

3.7  2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲（新亚铜灵）乙醇溶液（1g/L）。

3.8铜标准贮存溶液：称取1.0000g铜[w(Cu)>99.9%]于150 mL烧杯中，用15 mL硝酸（ρ1.40g/mL）溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1mg铜。

3.9铜标准溶液：移取25.0 mL铜标准贮存溶液（3.8）置于250 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100μg铜。

3.10铜标准溶液：移取25.0 mL铜标准溶液（3.9）置于250 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10μg铜。

3.11铜标准溶液：移取25.0 mL铜标准溶液（3.10）置于250 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1μg铜。

3.12锌标准溶液：称取0.1000g金属锌[w(Zn)>99.9%]，置于250mL烧杯中，缓慢加入10mL盐酸（1+1），加热溶解、冷却，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液锌质量浓度为100µg/mL。

3.13精密pH试纸。

4 仪器

4.1 分光光度计

5 试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6 分析步骤

6.1 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.2 试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 铜质量分数 w/% | 称样量 m/g | 盐酸用量 V/mL | 分取试液体积 V/mL | 吸收皿厚度L/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0003~0.001 | 1.0 | 30.0 | 不分取，全量做 | 3 |
| >0.001~0.01 | 0.5 | 15.0 | 不分取，全量做 | 1 |
| >0.01~0.05 | 0.1 | 15.0 | 不分取，全量做 | 1 |
| >0.05~0.2 | 0.1 | 15.0 | 10 | 1 |

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1将试料（6.2）置于200 mL烧杯中，按表1加入盐酸（3.3），滴加过氧化氢（3.2），缓缓加热至试料完全溶解，煮沸除去过量的过氧化氢，蒸至约5mL，冷却。

6.4.2将试液（6.4.1）试液置于125 mL分液漏斗中，用水稀释至约30 mL。（铜质量分数大于0.05%时，将试液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。按表1分取10.0 mL试液置于125 mL分液漏斗中）。

6.4.3于分液漏斗中加入15 mL柠檬酸钠溶液（3.5）、5 mL盐酸羟胺溶液（3.4），用氨水（3.6）调节溶液酸度至pH5，按表2加入新亚铜灵溶液（3.7） (每加入一种试剂，均需混匀) 。加入10.0 mL三氯甲烷（3.1），振荡2min，静置分层后，将有机相用滤纸干过滤于干燥的10 mL比色管中。

表2

| Cu质量分数 w/% | Zn质量分数 w /% | 新亚铜灵用量 V/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0003~0.001 | — | 5.0 |
| >0.001~0.01 | ≤4.0 | 20.0 |
| >0.01~0.05 | ≤7.0 | 5.0 |
| >0.05~0.2 | ≤7.0 | 5.0 |

6.4.4将部分溶液（6.4.3）按表1移入吸收皿中，以随同试料的空白溶液为参比，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度。从工作曲线上查得相应的铜量。

6. 5工作曲线的绘制

6.5.1移取0，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00 mL铜标准溶液（3.10）（铜质量分数小于0.001%时，移取0，2.00，4.00，6.00，8.00，10.00 mL铜标准溶液（3.11）），分别置于一组125 mL分液漏斗中，用水稀释至约30 mL，以下按6.4.3步骤进行。

6.5.2将部分溶液（6.5.1）移入1cm吸收皿（铜含量小于0.001%时，移入3cm吸收皿）中，

以试剂空白为参比，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度。以铜量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

按下式计算铜的质量分数，数值以%表示：

式中：

m1－自工作曲线上查得的铜的质量，单位为微克(μg)；

V1－分取试液体积，单位为毫升(mL)；

V0－试液总体积，单位为毫升(mL)；

m－试料的质量，单位为克(g)。

8精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

w(Cu)/%：0.00035     0.0080    0.20

r/%：0.000020    0.00074   0.0045

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3　　　　　　　　  %

| 铜的质量分数 | 允许差 |
| --- | --- |
| 0.0003~0.001 |  |
| >0.001~0.01 |  |
| >0.01~0.05 |  |
| >0.050~0.2 |  |

9 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。