前    言

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本部分代替GB/T13748.8—2005，除编辑性整理外，其主要内容没有变化。

本部分使用重新起草法参考ISO 2355：1972《镁及镁合金化学分析—稀土含量的测定—重量法》，与ISO 2355：1972一致性程度为非等效。

本部分自实施之日起代替GB/T13748.8—2005。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院。

本部分主要起草人：李跃平、石 磊、张树朝、张炜华、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

—GB/T 13748.4—1992、GB/T 13748.8—2005。

镁及镁合金化学分析方法

稀土含量的测定

重量法

1  范围

本部分规定了镁合金中稀土含量的测定方法。

本部分适用于不含钍元素的镁合金中稀土含量的测定。测定范围：0.20%～10.00%。

2  方法提要

试料用盐酸溶解，用氨水沉淀锆，在氨介质中用癸二酸初步沉淀稀土元素，溶解两种沉淀物，以稀土草酸盐的形式再沉淀。灼烧稀土元素的氧化物并称量。

3  试剂

3.1  氯化铵。

3.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3  过氧化氢（ρ1.10g/mL。）

3.4  氨水（1+1）。

3.5  氨水（1+4）。

3.6  氨水（1+49）。

3.7  硝酸—过氧化氢溶液：在150mL水中加入30mL硝酸（ρ1.40g/mL），30mL过氧化氢（3.3），混匀。

3.8  草酸饱和溶液：称取150g草酸溶于1000mL热水中，待冷却后，过滤。

3.9  草酸洗涤液：移取70mL草酸饱和溶液（3.8），用水稀释至500mL。

3.10  癸二酸溶液（50g/L）：称取50g癸二酸溶于400mL氨水（ρ0.90g/mL）中，加300mL水，过滤，用水稀释至1000mL，混匀。贮于聚乙烯瓶中。

3.11 溴酚蓝溶液（4g/L）：称取0.4g溴酚蓝放入研钵中，加入8.25mL氢氧化钠溶液（5g/L），研磨直到完全溶解，用水稀释至100mL，混匀。

4  仪器

4.1 高温炉：1000℃±20℃。

4.2 酸度计。

5  试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1 试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

表1

| 稀土的质量分数/% | 试料质量/g | 盐酸（3.2）体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.20～2.00 | 3.0 | 25.5 |
| ＞2.00～5.00 | 2.0 | 17.0 |
| ＞5.00～10.00 | 1.0 | 8.5 |

6.2 测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

6.3 测定

6.3.1  将试料（6.1）放入400mL烧杯中，加入75mL水，盖上表皿，分次加入盐酸（3.2），待反应停止后，加热煮沸几分钟，如仍有残渣，可用中速滤纸过滤，用热水洗烧杯和沉淀4～5次，弃去沉淀。将滤液稀释或蒸发至体积约100mL，冷却。

注：在分析含银的合金时，过滤前先用少量纤维纸浆铺在滤纸上。

6.3.2  往溶液中加入3滴溴酚蓝指示剂（3.11），用氨水（3.5）调整溶液恰变蓝色，在电炉上加热至沸，取下烧杯，放置5min，并不时搅拌，用快速滤纸过滤；并用沸水充分洗涤沉淀，使滤液体积不大于250mL，此溶液为滤液A。保留此溶液。用10mL煮沸的硝酸-过氧化氢溶液（3.7）分次溶解滤纸上的沉淀于原烧杯中，用热水洗涤滤纸5～6次，把体积蒸发到大约25mL，此溶液为滤液B，保留此溶液。

6.3.3  在滤液A中加入10g氯化铵（3.1），先用氨水（3.4），再用氨水（3.5），在酸度计（4.2）上调整溶液的pH值为8.5，再过量10mL氨水溶液（3.5）。在电炉上加热到90℃，取下，边搅拌边加入20mL癸二酸溶液（3.10）放置15min，其间不时搅拌，用中速滤纸过滤，用氨水洗涤液（3.6）充分洗涤，如有锌存在时再用20mL氨水（3.4）洗一次沉淀。把带有沉淀的滤纸放入预先在950℃灼烧并恒重过的瓷坩埚里，于500℃以下灰化后，在750℃～800℃高温炉中灼烧30min，取出冷却。

6.3.4  将坩埚内氧化物用水洗到盛有滤液B的烧杯中，加热溶液，滴加数滴过氧化氢(3.3)使稀土氧化物溶解，取下烧杯，用水冲洗杯壁，并稀释到125mL，边搅拌边慢慢加入25mL饱和草酸溶液（3.8），把烧杯置于沸水浴中30min，取出在室温下放置12h(或静置过夜)。

6.3.5  用慢速滤纸过滤稀土草酸盐沉淀，用草酸洗涤液（3.9）充分洗涤沉淀，把沉淀和滤纸放入原坩埚中，在500℃以下灰化完全后，移入950℃高温炉（4.1）中灼烧约60min。取出，放入干燥器（4.3）中冷却，称量。重复灼烧至恒重。

7 分析结果的计算

按式（1）计算稀土元素的质量分数（%）：

……………………………………（1）

式中：

——稀土元素与其氧化物的换算系数；

——稀土氧化物的质量，单位为克（g）；

——试料的质量，单位为克（g）。

注：单个稀土的氧化物换算成稀土元素，应用下列系数：La：0.8527，Ce：0.8141， Pr：0.8277， Nd：0.8574，Pr.Nd：0.853，Y：0.7874。当单个稀土元素的比例有变化时，混合稀土的换算系数 F稍有改变。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内差法求得。

稀土的质量分数/%：    0.198    2.94    4.95    9.95

重复性限     r/%：    0.024    0.14    0.16    0.18

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 稀土的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.20～0.50 | 0.03 |
| ＞0.50～1.00 | 0.05 |
| ＞1.00～2.50 | 0.10 |
| ＞2.50～5.00 | 0.20 |
| ＞5.00～10.00 | 0.35 |

9 质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.20

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 13748.8-201X

代替GB/T 13748.8-2005

镁及镁合金化学分析方法

稀土含量的测定

重量法

Chemical analysis methods of magnesium and magnesium alloys

—Determination of rare earth content

—Gravimetric method

（NEQ ISO 2355:1972）

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布