镁及镁合金化学分析方法

第15部分：锌含量的测定

方法二预审稿编制说明

东北轻合金有限责任公司

2011.07

《镁及镁合金化学分析方法 第15部分：锌含量的测定》

方法二预审稿编制说明

1 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1.1 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2011年标准制（修）定计划，2011年3月24日～27日，全国有色金属标准化技术委员会在江苏省扬州市召开了《镁及镁合金化学分析方法》国家标准任务落实会。会上确定了《镁及镁合金化学分析方法》国家标准的起草思路。根据会议讨论决定，由东北轻合金有限责任公司负责GB/T 13748.15-201X《镁及镁合金化学分析方法 第15部分：锌含量的测定》方法二的制定工作。

1.2 起草单位情况

东北轻合金有限责任公司现生产能力8.25万吨，生产的“天鹅”牌铝、镁及其合金板、带、箔、管、棒、型、线、锻件和深加工制品等18大类产品，228种合金，公司每年有10%左右的产品远销美国、日本、新加坡、香港等16个国家和地区。

公司现已装备各类铝镁加工设备5615台套，其中有2000mm四辊可逆式热轧机、1700mm四辊可逆式冷轧机、50MN卧式挤压机等，以及从美国、德国、日本、意大利等国引进的1400mm薄板冷轧机、1200mmhe1350mm箔材轧机、16MN油压机等先进设备，其中从美国引进的40MN拉伸机是我国唯一的铝合金厚板拉伸机。东轻公司技术中心是国家级企业技术中心，具有国内领先的大型铝、镁合金理化检验及性能检测设备仪器装置。包括多套恒温、恒湿、模拟自然、模拟环境及各种材料拉伸试验机、硬度计、电感耦合等离子发射光谱仪、光电直读光谱仪、蔡氏显微镜、各种探伤仪等国内外先进的专业检测设备。

公司拥有各类专业技术人员2100人，其中特高工6人，高级工程师108人，工程师503人。公司所拥有的科技力量和检测仪器，无论从质量上还是数量上，在国内轻合金加工行业中都处于领先地位。几十年来公司曾完成多项国家重点军工科技攻关项目，和多项国家、行业、军工标准的制定。

1.3 主要工作过程和工作内容

根据任务落实会议精神，我公司组建《镁及镁合金化学分析方法》国家标准起草小组，主要有研发检测中心、技术部人员组成。2011年3月全国轻金属标准化技术委员会在扬州召开了任务落实，根据会上的讨论，形成预审稿。

1.3.1 制定编审原则

1）以满足我国镁及镁合金的实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T1.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求对本部分进行了编写。

1.3.2 编制过程

1）2011年03月全国轻金属标准化技术委员会在扬州召开了任务落实会，东轻公司接受下达起草GB/T 13748.15-201X《镁及镁合金化学分析方法 第15部分：锌含量的测定》方法二的任务。

2）组建《镁及镁合金化学分析方法》起草小组，主要有研发检测中心、技术部人员组成。确定了标准编审原则；同时形成草案稿。

3）进行调研工作，由草案稿形成了预审稿。

2 标准的主要内容

标准由九个部分组成：范围、方法提要、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算、精密度、质量控制与保证。

3 修订内容

全国有色金属标准化技术委员会2008年9月起开始对GB/T 3499-2003《原生镁锭》国家标准做修订。目前工作已经基本完成。的这次标准修订考虑到与国际接轨，结合中国原镁生产以还原法为主的特点，个别元素做了适当修改，将标准中Mg9998牌号的化学成分增加了对杂质元素Zn的规定： Zn≤0.004。

为了适应GB/T 3499-201X 《原生镁锭》的变化，本方法将锌的测定范围由0.005%～0.100%，扩展为0.0035%～0.100%。

4 数据考核

4.1  试剂

4.1.1  三氯甲烷。

4.1.2  过氧化氢（ρ1.10g/mL）。

4.1.3  盐酸（1+1）：优级纯。

4.1.4  氨水(1+1)。

4.1.5  盐酸（1+5）：优级纯。

4.1.6  盐酸（1+10）：优级纯。

4.1.7  碳酸钠溶液（0.5moL/L）。

4.1.8  1–(2–吡啶偶氮)–2–萘酚(PAN)乙醇溶液（1g/L）。

4.1.9  三正辛胺二甲苯溶液（1+20）：50mL三正辛胺用二甲苯稀释至1000mL。

4.1.10  硝酸钾—碘化钾混合溶液：硝酸钾50g和碘化钾10g溶于水后稀释至1000mL。

4.1.11  磺基水杨酸溶液（100g/L）。

4.1.12  双环已酮草酰二腙（BCO）乙醇溶液（1g/L）：称取0.5克BCO溶于250mL乙醇中，用水稀释至500mL容量瓶中。

4.1.13  锌标准贮存溶液：称取纯锌0.5000g于烧杯中，加10mL盐酸（3.3），加热使之溶解完全，冷却。移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

4.1.14  锌标准溶液：移取4.00mL锌标准贮存溶液（3.13）于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含4μg锌。

4.2 仪器

分光光度计。

4.3 分析步骤

称取试样0.5g，精确至0.0001g。将试料置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（4.1.3）溶解，滴加3～4滴过氧化氢（4.1.2），加热使之溶解完全。蒸发至近干，用盐酸（4.1.5）溶解，冷却。

将试液移入100mL容量瓶中，用盐酸（4.1.5）稀释至刻度，混匀，移取15.00mL试液于125mL分液漏斗中。加入20mL三正辛胺溶液（4.1.9），振荡1min，分层后弃去水相。有机相中加入10mL盐酸（4.1.5）,振荡10s，分层后弃去水相。有机相加20 mL硝酸钾―碘化钾混合溶液（4.1.10），振荡1min。分层后，水相移入另一分液漏斗，有机相再加5mL硝酸钾―碘化钾混合溶液（4.1.10），振荡10s。分层后，合并水相，弃去有机相。水相加5mL磺基水杨酸溶液（4.1.11）摇匀，2mL氨水（4.1.4）摇匀，1mLBCO溶液（4.1.12）摇匀，放置3min～5min。加1.00mLPAN溶液（4.1.8）摇匀，放置30s。加25.00mL三氯甲烷（4.1.1），振荡2min，静置分层后将有机相干过滤于1cm吸收池中。

随同试料作空白试验。以空白试验溶液作参比，于分光光度计在波长550nm处测量吸光度。从工作曲线上查得相应的锌量。

4.4 工作曲线的绘制

移取0.00，0.50，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00mL锌标准溶液（4.1.14），分别置于125mL分液漏斗中，加7mL盐酸（4.1.3），用水稀释至20mL，加20mL三正辛胺溶液（4.1.9），以下按分析步骤进行。

以试剂空白溶液作参比，于分光光度计波长550nm处测定吸光度，以锌量为横坐标吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

4.5 分析结果的计算

按公式计算锌的质量分数：

ω(Zn)=m11000000m0⋅V1V0×100

式中：

m1——自工作曲线上查得的锌量，单位为微克（μg）；

V0 ——试液总体积，单位为毫升（mL）。

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1 ——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

4.6 回收试验

因为没有标准样品或合适的试样，所以采取人工合成试样的方法，按照分析方法进行测定，考察标准偏差及相对标准偏差。

| 锌加入量/% | 其余离子加入量/µg | 锌回收量/% | 回收率% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0035 | Cu（20）、Fe（20） Ni（2）、Be（2） Si（20）、Al（80） Mn（800） | 0.00362、0.00344、0.00336、0.00351、0.00357、0.00348、0.00356、0.00339、0.00356、0.00352、0.00342 | 103.4、98.2、 96.0、100.2、 102.0、99.4、 101.7、96.8、 101.7、100.6、 97.7 |  |  |
| 0.0045 | Cu（10）、Fe（10） Co（80）、Si（40） Al（1000）、Mn（100） | 0.00466、0.00451、0.00435、0.00438、0.00446、0.00470、0.00458、0.00452、0.00443、0.00448、0.00462 | 103.5、100.2 96.6、97.3 99.0、104.4 101.8、100.4 98.4、99.5 102.6 |  |  |

根据试验，本方法测定0.0035%～0.005%的回收率、精密度、准确度都非常好。

5 建议

建议推荐本方法为镁及镁合金中锌量的有色金属国家标准分析方法。

6 预期效果

GB/T 13748《镁及镁合金化学分析方法》是镁及镁合金化学成分检测的仲裁标准，是国内镁行业基础标准之一。随着中国镁业的发展，新技术、新工艺的应用，新产品的开发，镁及镁合金的品种也随之增多，所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析、检测方法的标准进行技术支撑，以满足各种产品化学成分分析、检测。

本次修订对原标准做了系统的修改、补充和完善，无论是在分析方法还是在方法的适用性、前瞻性、可操作性上都有了很大的提高和扩充。新版标准全面反映了我国镁及镁合金化学检测技术水平，能够满足中国镁业实际使用和未来发展的需求，为中国镁业的发展提供了基础性的技术支撑。

国家标准《镁及镁合金化学分析方法》编制组  2011年08月24日