我

ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

LED用稀土氮化物红色荧光粉

#### Rare earth activated nitride red phosphors for LEDs

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T ***-20××

前  言

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：有研稀土新材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：****公司、****公司。

本标准主要起草人：   。

LED用稀土氮化物红色荧光粉

  - 范围

本标准规定了LED用稀土氮化物红色荧光粉的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于经高温反应制得的Eu2+激活的氮化物红色荧光粉，其在300nm～500nm的紫外光、紫光、蓝光激发下发出红光，主要用于紫外或蓝光LED芯片激发的LED发光器件。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 15676        稀土术语

GB/T 5838         荧光粉名词术语

GB 3102.6         光及有关电磁辐射的量和单位

GB/T 17803-1999   稀土产品牌号表示方法

GB/T 4073         荧光粉牌号

GB/T 23595-2009   白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

SJ/T 11397         半导体发光二级管用荧光粉

GB/T 8170         数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20170.1-2006  稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定

GB/T 14634.5-2010  灯用稀土三基色荧光粉试验方法第5部分：密度的测定

  - 产品分类

产品按色品坐标分为7个牌号，数字牌号分别为200661、200662、200663、200664、200665、200666和200667，对应字符牌号分别为G36-R1、G36-R2、G36-R3、G36-R4、G36-R5、G36-R6和G36-R7。

  - 要求

    - 产品的主要发光性能、密度、热稳定性、热猝灭性和颗粒特性及其它主要性能指标应符合表1的规定，其中半宽度、外量子效率、密度、热稳定性、热猝灭性、pH值和电导率为参考值，不作验收依据。如需方对产品有特殊要求，由供需双方协商确定。

表 1 LED用氮化物红色荧光粉主要性能指标

| 数字牌号 |  | 200661 | 200662 | 200663 | 200664 | 200665 | 200666 | 200667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字符牌号 |  | G36-R1 | G36-R2 | G36-R3 | G36-R4 | G36-R5 | G36-R6 | G36-R7 |
| 光谱性能 | 激发波长λex （nm） | 300～550 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发射主峰λem （nm） | 600～680 |  |  |  |  |  |  |
|  | 半宽度 （nm） | >80 | >80 | > 85 | >85 | >85 | >85 | >85 |
| 色品坐标 | x | 0.61≤x<0.62 | 0.62≤x<0.63 | 0.63≤x<0.64 | 0.64≤x<0.65 | 0.65≤x<0.66 | 0.66≤x<0.67 | x≥0.67 |
|  | y | 0.39>y≥0.38 | 0.38>y≥0.37 | 0.37>y≥0.36 | 0.36>y≥0.35 | 0.35>y≥0.34 | 0.34>y≥0.33 | y<0.33 |
| 相对亮度Br （%） |  | 按供需双方要求，标称值±2% |  |  |  |  |  |  |
| 外量子效率 （激发波长， nm） |  | >0.6 (460nm) |  |  |  |  |  |  |
| 热稳定性（180℃，8h） | △Bh （%） | <6 |  |  |  |  |  |  |
|  | △x | ±0.002 |  |  |  |  |  |  |
|  | △y | ±0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 热猝灭性 （120℃,10min） | △Bq （%） | <12 |  |  |  |  |  |  |
|  | △x | ±0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | △y | ±0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 密度ρ （g/cm3） |  | 4.2≥ρ≥3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 中心粒径d50 （μm） |  | d50≤10，d50±0.5；d50>10，d50±1 |  |  |  |  |  |  |
| 粒度分布离散度s s=(d90- d10)/ d50 |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |
| pH值 |  | 6～8 |  |  |  |  |  |  |
| 电导率δ（μS/cm） |  | <15 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：参考化学组成为(Ca,Sr,Ba)2Si5N8:Eu或(Ca,Sr,Ba)AlSiN3:Eu |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 产品外观在日光条件下为红色固体粉末，颜色均匀洁净，无目视可见的夹杂物。

  - 试验方法

    - 光谱性能的测定按 GB/T 23595.1的规定进行。

    - 色品坐标的测定按 GB/T 23595.3的规定进行。

    - 相对亮度的测定按 GB/T 23595.2的规定进行，其中参比样品由供需双方协商确定。

    - 外量子效率的测定按SJ/T 11397-2009中的“附录B”规定进行。

    - 热稳定性的测定按GB/T 23595.4的规定进行。

    - 热猝灭性的测定按GB/T 23595.7的规定进行。

    - 密度的测定按GB/T 14634.5的规定进行。

    - 中心粒径和粒度分布离散度的测定按GB/T 20170.1-2006中的“激光衍射法（方法1）”的规定进行。

    - pH值的测定按GB/T 23595.5的规定进行。

    - 电导率的测定按GB/T 23595.6的规定进行。

    - 数值修约按GB/T 8170的规定进行。

    - 外观检验：随机取3次样品，每次取样质量在0.5 g～1.0 g之间，均匀地平摊在白纸上，在光照下目测检查。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准规定不符时，可在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

    - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

    - 检验项目

检验项目和方法见表2。

表 2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱性能a | 见表1 | 5.1 |
| 2 | 色品坐标a | 见表1 | 5.2 |
| 3 | 相对亮度a | 见表1 | 5.3 |
| 4 | 外量子效率b | 见表1 | 5.4 |
| 5 | 热稳定性b | 见表1 | 5.5 |
| 6 | 热猝灭性b | 见表1 | 5.6 |
| 7 | 密度b | 见表1 | 5.7 |
| 8 | 中心粒径及粒度分布a | 见表1 | 5.8 |
| 9 | pH值b | 见表1 | 5.9 |
| 10 | 电导率b | 见表1 | 5.10 |
| 12 | 外观a | 见4.2 | 5.12 |
| a 必检项目 b 供需双方协商检验项目 |  |  |  |

    - 取样和制样

仲裁取样按表3的规定进行。每件（袋）取样量不少于5 g。取出后，用四分法缩分至试样所需数量。

表 3 取样数量

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% | 件（袋）数的平方根取正整数 |

    - 检验结果判定

产品仲裁分析结果与本标准或订货合同规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复检，如仍有结果不合格，则判该批产品为不合格。

  - 标志、包装、运输和储存

    - 标志、包装、运输、储存

      - 产品外包装应注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重；

- 出厂日期；

- “防潮”、“防晒”标志或字样。

      - 产品封装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重分别为10g、50 g、100 g、200 g、500 g、1 kg。

    - 运输、贮存

- 产品应存放在清洁干燥和光线不直接照射的地方，不得露天放置，运输时严防包装破损和受潮。

    - 质量证明书

- 每批产品应附质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和检验印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。