ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T xxxx—200×

灯用稀土紫外发射荧光粉试验方法
第1部分：相对发射强度的测定

Test methods of rare earth ultraviolet emission phosphors for 
fluorescent lamps
Part 1 :  Determination of relative emission intensity

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T xxxx—200×

- 前    言

GB/T xxxx—200X《灯用稀土紫外发射荧光粉试验方法》共分3个部分：

——第1部分：相对发射强度的测定

——第2部分：发射主峰和半峰宽的测定

——第3部分：热稳定性的测定

本部分为第1部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由江门市科恒实业股份有限公司负责起草。

本部分由XXX公司参加起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分参加起草人：XXX、XXX、XXX。

GB/T xxxx—200×

灯用稀土紫外发射荧光粉试验方法
第1部分：相对发射强度的测定

  - 范围

本部分规定了灯用稀土紫外发射荧光粉相对发射强度的测定方法。

本部分适用于灯用稀土紫外发射荧光粉相对发射强度的测定。

  - 方法原理

试样在 253.7nm紫外线激发下发射主峰在280-380nm波段内的紫外光，经光谱辐射测试仪分光与光电转换，把单色光信号转成电信号，再经标准灯校正，获得与光强对应的电信号值；按一定的波长间隔测得280-480nm光波段，获得该试样在280-480nm波段相对发射光谱功率强度，然后与同类标准荧光粉在同样条件下测得的在280-480nm波段相对发射光谱功率强度比较，得出灯用稀土紫外发射荧光粉的相对发射强度。

  - 仪器与装置

    - 试样的激发、测量条件

      - 激发、测试条件：激发（照射）光线与试样（或漫反射白板）表面法线方向成45o，接受方向垂直试样表面（45/0）；或激发光线与试样表面垂直，接受方向与试样表面法线成45o（0/45）。

      - 漫反射白板要求：计量部门标定过的压制分析纯BaSO4。

    - 激发光源

- 发射253.7nm紫外线低压汞灯，功率为2W～20W，配253.7nm紫外滤光片，该滤光片的峰值透射比大于10%，在300nm～800nm波长范围内透射比不大于0.1%；激发光源的稳定度不低于0.2%。

3.3  标准荧光粉的选择

按表1的规定，选择与待测试样相对应的标准荧光粉。

表1

| 待测试样荧光粉牌号 | 相对应的标准荧光粉国家标准样品编号 |
| --- | --- |
| 208001A（UVB300） | GSBxxxxx |
| 208001B（UVA345） | GSBxxxxx |
| 208002A（UVB315） | GSBxxxxx |
| 208002A（UVA355） | GSBxxxxx |
| 208003 （UVA370） | GSBxxxxx |

- 测试步骤

4.1 将试样和标准样品分别装入样品盘内，用平面玻璃压平，使表面平整。

4.2 用253.7nm为主的紫外线稳定激发试样和标准样品。

- 4.3从280nm～480nm按一定的波长间隔测得试样光电信号I(λ)。

4.4试样和标准样品连续重复读数三次，相对偏差不应超过0.5%。取算术平均值进行计算。

- 5 测试结果的表述

按式（1）计算试样的相对发射强度（Br）：

Br (%)=LL0×100%.....................................(1)

L ——测得的试样辐照亮度；

L0 ——测得的标准样品辐亮度；

其中L=280480L(λ)dλ，L(λ)为荧光粉的光谱辐亮度，由于紫外荧光粉的发射光谱波段在280nm-480nm，因此将该波段内的光谱辐亮度进行积分得到辐亮度值。

6  精密度

6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| 试样牌号 | 相对亮度（Br） / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- |
| 208001A（UVB300） | 104.2 | 1.20 |
|  | 102.0 | 1.08 |
|  | 96.7 | 2.10 |
| 208001B（UVA345） | 102.5 | 0.84 |
|  | 99.7 | 1.05 |
|  | 98.5 | 1.29 |
| 208002A（UVB315） | 103.3 | 0.93 |
|  | 98.5 | 1.22 |
|  | 92.2 | 1.02 |
| 208002A（UVA355） | 99.9 | 1.59 |
|  | 100 | 0.84 |
|  | 97.4 | 1.45 |
| 208003 （UVA370） | 101.3 | 0.64 |
|  | 99.4 | 1.46 |
|  | 98.6 | 2.18 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差 |  |  |

6.2允许差

实验室之间相对发射强度分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 试样牌号 | 允许差/ % |
| --- | --- |
| 208001A（UVB300） | 5 |
| 208001B（UVA345） | 5 |
| 208002A（UVB315） | 5 |
| 208002A（UVA355） | 5 |
| 208003 （UVA370） | 5 |