ICS 29.045

H 82

中华人民共和国国家标准

GB/TXXXX-201X

太阳能电池用锗衬底片

Germanium Substrate For Solar Cell

（审定稿）

2012年11月

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）归口。

本标准起草单位：南京中锗科技股份有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、厦门乾照光电有限公司、天津三安光电有限公司。

本标准主要起草人：孙小华、刘绍良、张莉萍、普世坤、王向武、林桂江。

太阳能电池用锗衬底片

  - 范围

- 本标准规定了太阳能电池用锗衬底片的产品分类、技术要求、试验方法，检测规则以及标志、包装、运输、贮存、订货单（或合同）。

- 本标准适用于垂直梯度凝固法（VGF）和直拉法（CZ）制备的太阳能电池用锗衬底片。（以下简称锗衬底片）

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6618 硅片厚度和总厚度变化的测试方法

GB/T 6619 硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620 硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6621 硅抛光片表面平整度测试方法

GB/T 6624 硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 13387 电子材料晶片参考面长度测量方法

GB/T 26072 太阳能电池用锗单晶

  - 要求

- 3.1产品分类:

锗衬底片按导电类型分为两种类型：

N型：主要用于单结电池；

P型：主要用于三结电池。

- 3.2  规格

锗衬底片按直径分为50.8mm、100mm 、150mm。

- 3.3物理性能参数及晶体完整性

锗衬底片导电类型、掺杂剂、电阻率范围、晶向和载流子浓度及晶体完整性应符合GB/T26072的规定。

- 3.4 加工参数

锗衬底片加工参数应符合表1的规定。

- 表1

| 锗片直径/ mm | 50.8 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径允许偏差/ mm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 锗片厚度，中心点/µm | 140～200 | 140～200 | 240～270 |
| 锗片直径/ mm | 50.8 表1（续） 0 | 100 | 150 |
| 厚度允许偏差/µm | ±15 | ±15 | ±15 |
| 主参考面长度/mm | 17±1.0 | 32.5±1.0 | 57.5±2.5 |
| 总厚度变化（TTV）/µm | ≤10 | ≤15 | ≤15 |
| 弯曲度（BOW）/µm | ≤15 | ≤20 | ≤30 |
| 翘曲度（WARP）/µm | ≤15 | ≤20 | ≤30 |
| 总平整度（TIR）/µm | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 强度/lb | ≥5 | ≥5 | ≥5 |

- 3.5表面质量

锗衬底片的表面质量目测应符合表2的规定。

表2

| 正 表 面 | 序 号 | 项目 |  | 最大缺陷限度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 划伤 |  | 无 |  |  |
|  | 2 | 蚀坑 |  | 无 |  |  |
|  | 3 | 雾 |  | 无 |  |  |
|  | 4 | 亮点（颗粒沾污） | 锗衬底片直径/mm | 50.8 | 100 | 150 |
|  |  |  | 数量/（个/片） | 4 | 10 | 15 |
|  | 5 | 区域沾污 |  | 无 |  |  |
|  | 6 | 崩边 |  | 无 |  |  |
|  | 7 | 裂纹 |  | 无 |  |  |
|  | 8 | 凹坑 |  | 无 |  |  |
|  | 9 | 沟（槽） |  | 无 |  |  |
|  | 10 | 小丘 |  | 无 |  |  |
|  | 11 | 桔皮，波纹 |  | 无 |  |  |
|  | 12 | 状态 |  | 开盒即用 |  |  |
| 背 表 面 | 13 | 崩边 |  | 无 |  |  |
|  | 14 | 裂纹 |  | 无 |  |  |
|  | 15 | 区域沾污 |  | 无 |  |  |
|  | 16 | 背表面处理 |  | 酸或碱腐蚀，吸除处理或由供需双方商定 |  |  |

- 3.6其他

需方如有对本标准规定以外的技术要求，由供需双方另行商定。

- 4试验方法

- 4.1 锗衬底片的导电类型、电阻率、晶向及晶向偏离度、载流子浓度、晶体完整性测量按GB/T 26072的规定进行。

- 4.2 锗衬底片的直径测量用千分尺或精度相当的量具进行。

- 4.3锗衬底片的厚度和总厚度变化测量参照GB/T 6618 进行。

- 4.4锗衬底片的主参考面长度参照GB/T 13387进行。

- 4.5锗衬底片的弯曲度参照GB/T 6619 进行。

- 4.6锗衬底片的翘曲度参照GB/T 6620 进行。

4.7 锗衬底片的总平整度参照GB/T 6621 进行。

4.8 锗衬底片的表面质量参照GB/T 6624 进行。

4.9 锗衬底片的强度测量按附录A进行。

5 检验规则

- 5.1检查和验收

- 5.1.1产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写产品质量保证书。

- 5.1.2需方可对收到的产品按本标准（或订货合同）的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

- 5.2组批

锗衬底片应成批提交验收，每批应由相同规格的产品组成。

- 5.3检验项目

- 每批锗衬底片抽检的项目有：物理性能参数及晶体完整性、加工参数、表面质量和强度。

- 5.4抽样验收

5.4.1 每批锗衬底片如属非破坏性测量的项目，检测按GB/T2828.1一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

- 5.4.2 如属破坏性测量的项目，检测按GB/T2828.1特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

- 5.5检验结果的判定

- 5.5.1锗衬底片的导电类型、晶向与本标准规定不符时，则判该批产品为不合格。

5.5.2锗衬底片的其他检验项目的合格质量水平（AQL）见表3。抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

表3

| 序 号 | 检验项目 |  | 合格质量水平（AQL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率范围 |  | 1.0 |
| 2 | 直径偏差 |  | 1.0 |
| 3 | 厚度偏差 |  | 1.0 |
| 4 | 主参考面长度 |  | 1.0 |
| 5 | 总厚度变化 |  | 1.0 |
| 6 | 弯曲度 |  | 1.0 |
| 7 | 翘曲度 |  | 1.0 |
| 8 | 总平整度 |  | 1.0 |
| 9 | 强度 |  | 1.0 |
| 10 | 表 面 质 量 | 划伤， 蚀坑，雾 | 累计1.0 |
|  |  | 亮点 | 1.0 |
|  |  | 区域沾污 | 1.0 |
|  |  | 崩边， 裂纹 | 累计1.0 |
|  |  | 沟槽，凹坑，小丘，桔皮 | 累计1.0 |
|  |  | 波纹 表3（续） 0 | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |

- 5.5.3 需方如有其他判定要求，由供需双方另行商定。

- 6标志、包装、运输和贮存

- 6.1标志、包装

- 6.1.1锗衬底片应在5级洁净室的环境中，装入专用的装运盒，外用洁净的塑料袋和防潮、防静电的铝箔袋充氮气真空包装。

6.1.2 上述产品包装完后，贴上标签，注明：生产厂名称、商标、产品名称、型号、规格、产品编号、净重、执行标准、生产日期。

- 6.1.3 将经过包装的锗衬底片装入包装箱内，并装满填充物，防止松动。包装箱外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”、“防腐”等标识，并标明：

a）需方名称，地点；

b）产品名称；

c）产品件数及重量（毛重/净重）；

d）供方名称。

- 6.2运输、贮存

- 6.2.1产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。

- 6.2.2产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

6.2.3每批产品应有质量证明书，写明：

a）供方名称；

b）产品名称及规格；

c）产品批号；

d）产品净重及片数；

e）各项参数检验结果和检验部门的印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

- 7 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 型号；

c) 数量；

d) 规格，技术要求；

e) 本标准编号；

f) 其他需要协商或增加标准以外要求的内容。

附录A

（规范性附录）

锗衬底片强度测试方法

A.1  范围

本方法规定了锗衬底片强度的测试方法。

A.2  方法提要

首先调整加压探头与圆环形托架之间的距离，以便将锗衬底片放在一个圆环形托架的平台上，如图A.1所示。加压探头以一定的速度向圆环形托架做相对运动。当加压探头与锗衬底片接触时，将以一定的力施压在锗衬底片上，直至锗衬底片破裂为止，系统自动记录锗衬底片所能承受的最大压力，将这一压力值记为试样的机械强度。

图A.1  强度测试原理图

A.3  干扰因素

A.3.1 由于圆环形托架的尺寸对测量结果有影响，测量时应根据锗衬底片的尺寸选择合适的圆环形托架。

A.3.2 由于探针压力对测量结果有影响，测量时应选择合适的加压探头。

A.3.3设备硬件的不同或测量参数的不同设置可能会影响测量结果。

A.3.4加压探头和圆环形托架平台之间的外来颗粒、沾污会影响测量结果。

A.4  仪器及样品

A.4.1 仪器

A.4.1.1 压力探针。

A.4.1.2 电动立式测试台。

A.4.1.3 圆环形托架。

A.4.2 环境条件

测试温度：（23±5）℃，相对湿度：≤75%。

A.4.3 样品

待测锗衬底片，应具有清洁、干燥的表面。

A.5 测量步骤

A.5.1 将电动立式测试台的速度设为0.2～3mm/min，加压探头将以该设定的速度垂直向测试台的圆环形托架运动。

A.5.2调整圆环形托架与加压探头之间的距离，以便将锗衬底片放在圆环形的平台上。

A.5.3 将锗衬底片放在圆环形托架的平台上。

A.5.4 按相应的按钮，加压探头将以设定的速度向圆环形托架运动，直至锗衬底片破裂，系统将自动记录压力的峰值。

A.5.5 记下系统给出的压力值及单位。