前       言

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：大连路明发光科技股份有限公司、XXX、XXX。

本标准主要起草人：夏威、XXX、XXX。

LED用稀土硅酸盐荧光粉

- 范围

本标准规定了LED用稀土硅酸盐荧光粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于经高温反应制得的稀土硅酸盐体系荧光粉，该体系荧光粉在250nm～500nm的紫外光、蓝光激发下发出绿光、黄绿光、黄光、橙色光，与440～500nm的蓝光激发光源能够复合出各种色温的白光，主要用于紫外或蓝光LED芯片激发的LED灯。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4073           荧光粉牌号

GB/T 5838           荧光粉名词术语

GB/T 8170           数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 15676          稀土术语

GB/T 14634.5        灯用稀土三基色荧光粉试验方法 密度测定

GB/T 17803          稀土产品牌号表示方法

GB/T 20170.1-2006   稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定

CIE 1931            XYZ标准色度系统

- 术语和定义

GB/T 15676 、GB/T 5838界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

标准荧光粉  standard phosphors

按指定牌号及一定要求制得的、并经过性能标定的、用于产品相对亮度测量用的荧光粉。

注：本标准采用LED用稀土硅酸盐荧光粉相对亮度标准样品为标准荧光粉。

相对亮度  relative brightness

在规定的激发条件下，荧光粉试样与标准荧光粉样品的亮度之比。符号：Br。

激发波长  excitation wavelength

用来激发荧光粉发光的光源波长。符号：λex，单位：nm。

发射峰值波长  emission peak wavelength

受激荧光粉发射光谱中强度最高的荧光波长。符号：λem，单位：nm。

中心粒径  median particle diameter

粒径累积分布曲线中对应于50%的颗粒数、体积或质量的粒径。符号：d50，单位：μm。

注：本标准是指对应于体积（与质量相关）的中心粒径。

粒度分布离散度  discrete degrees of the particle size distribution

描述粒度分布的相对宽度或不均匀程度，定义为：离散度＝分布宽度/中心粒径＝（d90－d10）/ d50。符号：S（10，90）。

密度  density

单位体积荧光粉质量。符号：ρ，单位：g/cm3。

热稳定性  thermostability

荧光粉对热处理的稳定性。

注：本标准中包含相对亮度的热稳定性HSBr，以及色品坐标的热稳定性△x、△y。

色品坐标  chromaticity coordinates

用来表征光源颜色或物体颜色的一组参数。

注：本标准用CIE1931 X、Y、Z色度系统规定的方法计算色品坐标x、y。

- 要求

  - 产品分类

LED用稀土硅酸盐荧光粉的牌号及主要相对亮度、光谱性能、色品坐标、热稳定性应分别符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，由供需双方协商。

表1

| 数字牌号 | 201201 | 201202 | 201203 | 201204 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字符牌号 | G57-G1 | G57-YG1 | G57-Y1 | G57-O1 |
| 发光颜色 | 绿色 | 黄绿色 | 黄色 | 橙色 |
| 相对亮度(%) | ≥80.0 | ≥80.0 | ≥80.0 | ≥60.0 |
| 光谱性能 | 激发波长范围 λex(nm) | 250-500 |
|  | 发射峰值 波长范围 λem(nm) | 510≤λem＜530 | 530≤λem＜550 | 550≤λem＜570 | 570≤λem＜610 |
| 色品坐标 | x | 0.180～0.31 | 0.31～0.44 | 0.44～0.50 | 0.50～0.60 |
|  | y | 0.57～0.67 | 0.53～0.63 | 0.47～0.53 | 0.37～0.47 |
| 热稳定性 | HSBr(%) | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
|  | △λem(nm) | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
|  | △x | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 |
|  | △y | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 |
| 密度(g/cm3) | 5.0±0.5 | 4.7±0.5 | 4.7±0.5 | 4.7±0.5 |
| 中心粒径d50(μm) | 宣称值±2.0 |
| 粒度分布离散度S（10，90） | ＜1.5 |
| 参考化学组成 | Sr2-x-yBaxEuySiO4 | S Sr2-x-yBaxEuySiO4 | S Sr2-x-yBaxEuySiO4 | SSr3-xEuxSiO5 |
| 注：激发波长范围、密度、中心粒径、粒度分布、参考化学组成指标仅供参考，不作为验收依据。 |

  - 外观质量

LED用稀土硅酸盐荧光粉外观在日光条件下分别为绿色、黄绿色、黄色、橙色固体粉末，颜色均匀洁净，无目视可见的夹杂物。

- 试验方法

  - 相对亮度的测定按GB/T XXXXX.1-201X的规定进行。

  - 光谱性能的测定按GB/T XXXXX.2-201X的规定进行。

  - 色品坐标的测定按GB/T XXXXX.3-201X的规定进行。

  - 热稳定性的测定按GB/T XXXXX.4-201X的规定进行。

  - 密度的测定按GB/T 14634.5的规定进行。

  - 中心粒径、粒度分布离散度的测定按GB/T 20170.1-2006中方法2的规定进行。

  - 数值修约规则按GB/T 8170的规定进行。

  - 外观检查时，采用牛角勺从不同部位约取2g试样，均匀地平摊在白色瓷板或白色油光纸上，其摊开面积不小于10cm2，在日光下用目视法观察。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或定货合同）的规定，并填写质量保证书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准规定不符时，可在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行相对亮度、光谱性能、色品坐标及外观的检验。若用户需要其它性能指标的检测结果，应在合同中注明。

  - 取样和制样

仲裁取样按表2的规定进行。每件（袋）取样量不少于10 g。将试样充分混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量。

表2

| 件（袋）数 | 1-5 | 6-49 | 50-100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% | 件（袋）数的平方根取正整数 |

  - 检验结果判定

除外观外，产品仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验，如仍有结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检测结果与本标准规定不符时，直接判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、储存

  - 标志、包装

    - 产品外包装应注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 出厂日期；

f) 防潮”、“防晒”标志或字样。

    - 产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重分别为5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1kg。袋（瓶）置于塑料桶或纸桶中。产品包装应密封牢固。

  - 运输、储存

产品运输过程中防止机械碰撞，保持包装完整。防止日晒、雨淋。产品应防潮、防晒、防静电包装，存放在清洁干燥处，不得露天放置。

  - 质量保证书

每批产品应附质量保证书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

LED用稀土硅酸盐荧光粉

Silicate Phosphors Activated by Rare Earths for LED

（送审稿）

GB/T XXXX—201×

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 65