国家标准《LED用稀土硅酸盐荧光粉及其试验方法》编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

在全球能源危机、环保要求不断提高的情况下，白光LED作为一种新型的固体照明技术，以其节能、高效、长寿命、体积小、耐震动、不易损坏、应用灵活、瞬时启动和绿色环保、调节方便等诸多优点，被誉为21世纪的新一代照明光源，在绿色照明领域越来越受到人们的关注。自白光LED于1996年在LED蓝光芯片的基础上被成功开发之后，其技术、应用领域均得到了迅猛发展。二十世纪末至本世纪初，世界多数发达和发展中国家都先后启动了半导体照明工程，推动半导体照明产业的发展，一场抢占半导体照明新兴产业制高点的争夺战已经在全球打响。目前，实现白光LED的途径之中，使用 LED芯片与荧光粉配合制作白光LED的技术被称为“荧光转换”技术。荧光转换技术具有简单、低成本、易产业化等优点，是当前以及未来十年内制作白光LED的主流技术途径。

随着白光LED在世界范围内应用的日益拓展，LED产业的发展也如火如荼，对于白光LED的光电参数指标要求越加严格。美国能源部发布的针对白光LED照明灯具制定的“能源之星”标准，是目前世界范围内的标杆。其中为取代传统灯具而制定的白光LED发光效率、显色指数、衰减特性等指标对于现有技术而言无疑是一项重大的挑战。荧光粉是“荧光转换型”白光LED的核心和关键，荧光粉的性能直接影响到白光LED的发光效率、显色性和发光的品质。

### 适用于“荧光转换型”白光LED的荧光粉主要有三大类：⑴ YAG石榴石结构的稀土掺杂的铝酸盐荧光粉；⑵ 硅基含氮化合物荧光粉（硅基氧氮化合物/硅基氮化合物荧光粉）；⑶ 稀土硅酸盐基质荧光粉。其中，我国于2010年颁布GB/T 24982-2010《白光LED灯用稀土黄色荧光粉》和2009年颁布GB/T 23595-2009《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法》等国家标准对于YAG体系的荧光粉做出规范和指导。而LED用稀土硅酸盐荧光粉和氮化物荧光粉的相关标准在我国尚没有建立统一的相关检测方法和标准。2011年全国稀土标准委员会在广泛征求意见的基础上发布了《2011年第一批稀土国家标准制、修订计划的通知》（国标委综合[2011]57号，稀土标委[2011] 23号）的文件，正式下达了本标准的起草任务：

| 项目计划号 | 项目名称 | 完成年限 |
| --- | --- | --- |
| 20110114-T-469 | LED用稀土硅酸盐荧光粉 | 2012 |
| 20110115-T-469 | LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法 第1部分:相对亮度的测定 |  |
| 20110116-T-469 | LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法 第2部分:光谱性能的测定 |  |
| 20110117-T-469 | LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法 第3部分:色品坐标的测定 |  |
| 20110118-T-469 | LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法 第4部分:热稳定性的测定 |  |

### 项目由大连路明发光科技股份有限公司负责起草，主要协作单位为有研稀土新材料股份有限公司、杭州大明荧光材料有限公司、厦门通士达新材料有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、广州有色金属研究院、杭州远方光电信息股份有限公司、包头稀土研究院、北京工业大学、福建省长汀金龙稀土有限公司、天美(中国)科学仪器有限公司。

1.2标准主要起草单位简介

大连路明发光科技股份有限公司是以稀土发光材料、LED发光材料为主营，集科研、开发、生产和经营为一体的现代高新技术企业。20年来，企业一直致力于稀土发光新材料的开发、生产和应用，包括蓄光型发光材料、白光LED用发光材料、上转换发光材料、UV防伪材料、光转换膜及模组等约100余种功能材料产品，产品远销美国、日本、欧洲、东南亚等40多个国家和地区。

公司先后承担并完成多项国家、省市科技攻关项目，其中《新型发光材料和发光涂料的研制》项目1996年被认定为国家火炬计划项目，《高效长余辉稀土发光材料产业化》项目1999年被国家计委列为国家重大产业化示范工程，《高效蓄光稀土自发光材料》项目2000年被列为国家科技部重点国家级火炬计划项目，并且在2002年和2006年分别承担了国家863项目《新型长寿命稀土发光材料及制备技术》和《白光LED用宽激发带硅酸盐基质发光材料》，2010年《稀土激活新型硅酸盐发光材料及应用产品产业化》项目被列为国家科技成果转化项目。《稀土激活新型硅酸盐发光材料及应用》项目于2007年获得国家技术发明二等奖。

公司目前拥有100多项稀土发光材料及制品的发明专利，其中涉及LED用稀土硅酸盐荧光粉的原创性核心专利21项，已获得中国、美国、欧洲、日本和韩国等国家授权。同时参与ISO、DIN、IMO及中国国家标准等多项标准的制定，国家稀土标准委员会成员和工信部中国电子技术标准化研究所半导体照明技术标准工作组成员。

1.3 主要工作过程和工作内容

本标准以国家标准GB/T 24982-2010《白光LED灯用稀土黄色荧光粉》、行业标准SJT 11397-2009《半导体发光二极管用荧光粉》和大连路明发光科技股份有限公司企业标准作为起草的参考和依据。其中，大连路明发光科技股份有限公司的企业标准是根据长期LED荧光粉生产经验和数据并结合市场的客户需求和反馈信息逐步修订完善的基础上制定的，其准确性和可靠性也得到了国内外公司和客户的认同。

根据任务落实会的会议精神，大连路明发光科技股份有限公司组织相关人员进行国家标准的起草和研制工作，并成立了国家标准项目组，人员由研发中心、工艺室、生产分厂和品质保障部等相关部门组成。工作主要围绕以下内容和步骤开展：

1、生产和使用LED用稀土硅酸盐荧光粉的厂家资料与信息搜集整理；

2、确定《LED用稀土硅酸盐荧光粉》、《LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法  相对亮度的测定》、《LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法  光谱性能的测定》《LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法  色品坐标的测定》、《LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法  热稳定性的测定》标准中LED用稀土硅酸盐荧光粉的材料种类及牌号；

3、确定《LED用稀土硅酸盐荧光粉》、《LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法  相对亮度的测定》、《LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法  光谱性能的测定》《LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法  色品坐标的测定》、《LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法  热稳定性的测定》标准中LED用稀土硅酸盐荧光粉的相关性能要求；

4、确定《LED用稀土硅酸盐荧光粉及其试验方法》标准中LED用稀土硅酸盐荧光粉的标准样品、技术要求及指标；

5、制备LED用稀土硅酸盐荧光粉的标准样品；

6、收集生产和使用单位的LED用稀土硅酸盐荧光粉样品；

7、确定LED用稀土硅酸盐荧光粉的检测条件；

8、对LED用稀土硅酸盐荧光粉进行检测分析；

9、检测数据分析与整理；

10、确定LED用稀土硅酸盐荧光粉的指标范围；

11、编写草案。

2  标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1本标准编制原则

LED用稀土硅酸盐荧光粉的特点在于阴离子基团变体多，不同的排列形式可以形成各种不同类型的晶体结构，从而导致其发射光谱在可见光范围内连续可调；而不同厂家的合成工艺和制备制备方法不同，也会造成硅酸盐荧光粉的发光性质具有很大的区别。因此，急需针对硅酸盐荧光粉的产品特性以及市场需求建立统一、规范的相关标准，并规定硅酸盐荧光粉的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输等。本标准以满足市场需求、生产实际可操作性和创新发展为前提，以满足其实践性、适应性、先进性和等需要为原则。

2.2 确定标准主要内容的论据

2.2.1产品分类

以适用于LED制作需要为基准，按照硅酸盐荧光粉的发光颜色分为绿色、黄绿色、黄色、橙色等四个类别的产品。绿色硅酸盐荧光粉主要用于制备高显色以及使用低波段白光LED的产品调色使用；黄绿色硅酸盐荧光粉主要用于正白光LED产品使用；黄色硅酸盐荧光粉主要用于暖白光LED产品使用；橙色硅酸盐荧光粉主要用于低色温暖白光LED产品调色使用。

2.2.2 技术指标的确定

根据LED用稀土硅酸盐荧光粉的生产和使用厂家普遍认可的测试方法和性能参数确定了相对亮度、光谱性能、色品坐标、热稳定性做为主要测试技术指标，激发波长范围、密度、中心粒径、粒度分布、参考化学组成做为参考技术指标，不作为验收依据。指标参考了国家标准GB/T 24982-2010《白光LED灯用稀土黄色荧光粉》、行业标准SJT 11397-2009《半导体发光二极管用荧光粉》，个别参数做了调整。

2.2.2.1 相对亮度的确定

相对亮度是在规定的激发条件下，荧光粉试样与标准荧光粉样品的亮度之比。相对亮度指标是目前适合生产和使用厂家通过方便可行的途径衡量和比较不同硅酸盐荧光粉在同样的激发条件下的光转化效率的最直接有效的评价方法。

2.2.2.2 光谱性能的确定

适应于LED封装的需要，硅酸盐荧光粉的激发光谱需要在蓝光范围内，发射光谱则根据不同色温显色性的LED指标要求相匹配。因此，需要对LED用稀土硅酸盐荧光粉的光谱性能进行分类和比较。

2.2.2.3 色品坐标的确定

用来表征光源颜色或物体颜色的一组参数。LED用稀土硅酸盐荧光粉具有多种颜色的发光，这是由LED用稀土硅酸盐荧光粉的材料组成和结构决定的。本标准建立LED用稀土硅酸盐荧光粉色品坐标的试验方法，能够实现对于LED用稀土硅酸盐荧光粉的准确评价，有利于实际生产和应用中对LED用稀土硅酸盐荧光粉的比较和选择。

2.2.2.4 热稳定性的确定

热稳定性能够反映荧光粉对热处理的稳定性。封装后的荧光粉在LED通电状态下会受到芯片结温的加热；在LED断电后又恢复到常温状态，因此对比硅酸盐荧光粉的热稳定性是考察热处理对于产品光学参数指标的重要评价方法。

3 预期效果

国家标准《LED用稀土硅酸盐荧光粉及其试验方法》的建立，能够规范和指导LED用稀土硅酸盐荧光粉的研制和生产；满足LED用稀土硅酸盐荧光粉的市场需要，为供需双方提供准确、可靠的参考和评判依据； 有利于加快LED用稀土荧光粉产业发展，对于振兴民族产业和增加我国在LED产业的核心竞争力具有重要意义。

大连路明发光科技股份有限公司

国家标准项目组

2012/7/3