ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—201X

镧 镁 合 金

Lanthanum-magnesium Alloy

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

前     言

本标准是按照GB/T 1.1-2009 的规定起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会SAC/TC 229 归口。

本标准起草单位：国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司。

本标准主要起草人：陈国华、张志宏、许涛、王小青、赵立东、侯复生、解萍、于雅樵。

镧镁合金

1 范围

本标准规定了镧镁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于电解法、重熔法生产的，供生产耐热镁合金添加剂等用的镧镁中间合金。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定。

GB/T XXXXX 镧镁合金化学分析方法。

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法。

- 要求

3.1化学成分

镧镁合金的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品 牌号 | 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | La/RE 不小于 | 杂 质 含 量 ， 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mg |
|  |  |  | 稀土杂质/RE | 非 稀 土 杂 质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Si | Fe | Al | Ca | Cu | Ni | C | W+Mo |  |  |
| 015090A | 90±2 | 99.9 | 0.1 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.03 |  | 余量 |
| 015090B | 90±2 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.05 |  | 余量 |
| 015030A | 30±1 | 99.9 | 0.1 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.03 |  | 余量 |
| 015030B | 30±1 | 99.5 | 0.5 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.05 |  | 余量 |
| 015025A | 25±1 | 99.9 | 0.1 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.03 |  | 余量 |
| 015025B | 25±1 | 99.5 | 0.5 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.05 |  | 余量 |
| 015020A | 20±1 | 99.9 | 0.1 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 |  | 0.03 | 余量 |
| 015020B | 20±1 | 99.5 | 0.5 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |  | 0.05 | 余量 |

3.2 外观

3.2.1产品为铸态合金。

3.2.2产品表面及其断口均呈银灰色，应洁净，无可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1产品中稀土总量、镁量、碳量稀土杂质及非稀土杂质的测定按GB/T XXXXX 镧镁合金化学分析方法的规定进行。

4.2数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.3产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样,取样量不少于10g；分析其它杂质含量时，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.5 检验结果的判定

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有试验结果不合格，则判该批产品为不合格。

产品外观不合格，则直接判定该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

6.1.1包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：

a) 供方名称;

b) 产品名称和牌号;

c) 批号;

d) 净重、毛重;

f) 出厂日期等标志或字样。

6.1.2产品应装入铁桶中，需方如对包装有特殊要求，由供需双方协商。

6.2 运输、贮存

运输及贮存时，产品需存放干燥处，不得露天放置。

6.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）各项分析检验结果和质量检验部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。