国家标准《钕铁硼速凝薄片合金》(送审稿)编制说明

- 工作简况

  - 任务背景

NdFeB速凝薄片合金是制备高性能烧结钕铁硼磁体的关键原料，与传统的熔铸合金相比，用NdFeB速凝薄片合金制备的烧结磁体具有低稀土总量、高主相体积分数、晶粒细小、富Nd相分布均匀、微量或不含α-Fe相、磁性能高，稳定性好等优点。目前，NdFeB速凝薄片合金技术已基本成熟，应用量也呈急速上升的趋势。对于大量生产和销售，并在钕铁硼制造中普遍使用的钕铁硼速凝薄片合金，目前国内的生产厂家没有统一的标准来规范产品标准的制定，包括化学成分、带片厚度、晶粒大小、实验方法、包装等，产品质量和可靠性的评价也缺乏统一的尺度。因此急需制定此项标准，以指导和规范NdFeB速凝薄片合金产品的研制和生产，促进产业的发展，使市场处于有序、合理竞争的状态。

“十五”期间，有研稀土承担了国家稀土应用工程重大研究项目《钕铁硼快冷厚带产业化技术及关键装备国产化》，取得了多项重大研究成果，突破了钕铁硼速凝薄片合金产业化制备关键技术，形成了具有我国自主知识产权的钕铁硼速凝薄片合金制备技术，已获得四项中国发明专利，并获得2006年中国有色金属工业科学技术一等奖。2007年8月，有研稀土与NdFeB专利拥有者、全球最大的NdFeB公司－日立金属成立了中外合资企业，主要从事钕铁速凝薄片合金合金的研发与生产，目前已形成2000吨/年的生产能力，产品正逐步打入国际市场。有研稀土熟悉该领域的国内外发展状况，有能力组织国内相关企业，制定好钕铁硼速凝薄片合金国家标准。

本标准的制订对下游烧结钕铁硼磁体的规模化生产、扩大其推广应用领域有着深远的影响。对于规范NdFeB速凝薄片合金产品的生产和销售贸易，促进企业技术改造和产品质量的提高，减少生产厂家和用户之间的贸易纠纷，规范NdFeB速凝薄片合金产品的发展具有非常重要的实际意义。

  - 任务来源

根据国家标准化管理委员会《关于下达2010年国家标准制修订计划的通知》（国标委综合【2010】87号），稀土标委[2011] 02号文转发了《钕铁硼快冷厚带》（后更名为钕铁硼速凝薄片合金）国家标准计划下达情况，计划编号为：20100369-T-469，计划开始年限为2011年，完成年限为2012年，由有研稀土新材料股份有限公司作为主要起草单位承担《钕铁硼速凝薄片合金》国家标准的制订任务。

1.3起草单位情况

有研稀土新材料股份有限公司及其前身稀土冶金及材料研究所是我国最早从事稀土研究开发的单位之一，50多年来共取得300多项稀土科技成果，获得省部级以上科技奖励120多项，申请专利206项（其中国内发明专利167项，国际专利11项），向国内外转让了70余项（150余次）先进的冶炼分离工艺及稀土材料制备技术，研究成果50%以上应用于工业生产，为我国稀土工业体系的建立和发展作出了重大的贡献。

  - 有研稀土新材料股份有限公司始终处在钕铁硼速凝薄片合金研制、生产的前列，现已建立了钕铁硼速凝薄片合金完整的生产工艺技术条件，同时为钕铁硼速凝薄片合金产品建立了较完善的工艺操作制度和分析检测制度。

  - 1.4主要工作过程和工作内容

根据任务落实会议精神，我公司组建了钕铁硼速凝薄片合金国家标准起草小组，主要由钕铁硼速凝薄片合金生产部门、质管办、市场部技术人员组成。2011年主要进行了如下工作。

- 确立《钕铁硼速凝薄片合金》国家标准起草遵循的基本原则；

- 对生产、使用厂家进行调研取样、收集资料；

- 查阅相关标准；

- 确定产品主要技术内容；

- 确定建立仲裁方法；

- 对产品进行分析测试；

- 根据测试数据确定技术指标取值范围；

- 编写征求意见稿草案。

电话咨询几家钕铁硼速凝薄片合金生产厂家及用户，认真听取了用户和专家对产品的意见，汇总后编写征求意见稿。

- 标准的制定原则与标准的主要内容

2.1本标准编写原则和依据

- 本标准根据GB/T1.1-2000和GB/T1.2-2002《标准化工作导则》的规定编写；

- 充分满足市场要求的原则；

- 划繁就简的原则；

- 有利于创新发展的原则。

2.2标准的主要内容与论据

- 2.2.1 产品名称调整

在2010年11月南宁召开的全国稀土标准化技术委员会年会上，经与会专家讨论并一致通过将有研稀土新材料股份有限公司上报的原国家标准计划项目名称“钕铁硼快冷厚带”调整为“钕铁硼速凝薄片合金”。钕铁硼速凝薄片合金和钕铁硼快冷厚带是同一种产品，调整后的名称“钕铁硼速凝薄片合金”与国际通行称谓一致，与英文名称“NdFeB Strip Casting”更加契合，符合产品实际生产工艺情况,更能反映产品特征，因此调整后标准计划项目名称更准确。特此做出标准计划项目名称变更说明。

2.2.2产品分类及论据

本标准产品的分类主要以产品的化学成分、厚度标准偏差和微观组织为依据划分为四个牌号，分别适用于不同性能钕铁硼速凝薄片合金的使用范围。这种分类是应调研时生产厂家和用户的要求以及稀土产品牌号表示方法的规定划分的。本标准的分类宗旨是为生产方和使用方提出最佳建议，拟使不同牌号的产品的使用效率达到最大化。

- 2.2.3 技术指标的确定与论据

本标准技术指标按各钕铁硼速凝薄片合金生产厂习惯与用户使用要求化繁就简，抓主要关键指标，以追求经济合理性和可操作性。

2.3 本标准的送审稿与预审稿相比，主要做了以下修改

1）调整修改了标准的起草人；

2）修改统一了数值单位以及部分格式问题；

3）调整了标准表1格式，将化学成分的规定都归并到表1当中，同时调整了各牌号 中α-Fe含量的规定。牌号045001、045002和045003牌号中的微观组织定为无α-Fe。

4）化学成分的分析修改为根据现正在起草标准<<XB/T ××××× 钕铁硼合金化学分析方法>>进行对应的成分的分析。

5）预审稿中的三个判定结果归并修改为一个判定结果6.4.5检验结果判定化学成分、样品厚度和微观组织检验结果中有不合格项时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项进行复检，如仍有一项不合格，则判定该批产品为不合格。

2.4 预审会上提出的意见

1）标准中的主起草人只能3-4个，需要再重新确定一下；其他参加起草单位公司的起草人，以及另一个要加入参加起草单位的单位落实情况，需要再确定一下。

2）规范性引用文件中增加一条“稀土产品牌号表示方法”。

3）3.1中的定义建议删除“又称快冷厚带”。理由是全文中都统一为速凝薄片合金，在定义中就没有必要提出快冷厚带。

4）建议文本中设计到数据后面添加单位，进行统一格式。建议将3.1节中“0.1-0.8mm”改为“0.1mm-0.8mm”，“0.2-20μm”改为“0.2μm-20μm”以及4.3节中“0.1-0.8mm”改为“0.1mm-0.8mm”

5）建议将4.2节中“主要化学成分（wt.％）”改为“主要化学成分（质量分数）”，统一文本格式。

6）建议将“稀土含量为25-35％”改为“稀土含量为27-35％”。理由是：根据生产经验得到当稀土含量25％时，生产出来的产品会出现α-Fe，稀土含量下线过低，建议改为27％。

7）建议将产品的化学成分的表述，归并到表1的对应成分当中，其余可在表中用备注进行表述，即建议采纳关于稀标委关于此章节的修改建议。

8）建议关于对表1的修改如下

a、	“厚度μ±0.05”修改为“平均厚度μ±0.05内的分布率”，其对应的参数改为“≥85％、≥80％、≥75％、≥70％”

b、规范有效数据位数。其中“C对应的参数统一有效数据位数”改为“0.030、0.040、0.050”

c、	统一参数的有效数据。其中“O的对应参数”改为“0.02、0.03、0.04、0.05”

d、表中微观组织的修改就恢复到原来的数据，决定不采纳中科三环的建议。理由是95％指标太高。在实际检测当中，人为的因素比较大，跟取样的区域有关系，因此有很大的随机性。会议最后讨论决定，90％就基本上可以满足。因此决定不采纳。

e、	将4.2中所列的化学成分归并到表格当中。其余成分可添加在备注栏当中。

9）会议建议5.1节中的化学成分分析，要对应表1中的所列举的具体成分，列出对应的测试方法方法。对应的分析方法有现行规定的按现行规定进行分析，没有现行规定的，就按供需双方协商进行。

10）5.1.4中为了表述明确，建议删除“除矾、镓、锆、铌”。 5.1.5为了表述明确，建议删除“杂质”。理由：矾、镓、锆、铌等元素并不是在每个产品中都是杂质的身份。在有些产品配方中是有目的的添加进去的，此时就是作为有益微量元素。而在有些配方中，可能是在原材料硼铁中附带进去的，此时才是杂质。

11）5.2节中建议删除“游标卡尺”主要是考虑到仪器的测量精度问题。在测量的过程当中由于测量仪器中人为误差比较多，因此需要精度比较高的仪器。

12）建议5.3.6中关于Fe相检验方法，需要再重新确认。特别是铁含量的确定，在表格中由于涉及到α-Fe含量的模糊概念，无法参考操作，需要重新确认一个比较可操作性的方法。

13）建议调整表2的格式，进行格式规范。

14）5.4节中的外观检查由原来的“肉眼检查”改为“目视检查”。

15）6.4.2.2、6.4.3.2和6.4.4.2的结果判定需要归结成一条整理成新的一条6.4.5。理由是这里是对产品的判定，只能有一个判定结果。需要将三个判定结果进行规整。

17）6.4.4.1中建议删除“取好的片状样品应迅速放入塑料袋中”。理由是这里的取样不需要所表述那样的操作，因此建议删除该说法。

本送审稿对以上的建议大部分都给予采纳。

- 3与国外产品对比情况

全球烧结NdFeB磁体的生产主要集中在中国和日本，其中中国年产量约8万吨，磁体主要用于磁选机、音响、电动自行车等中低端场合；日本烧结磁体几乎全部是采用钕铁硼速凝薄片合金制备的高性能磁体，主要是应用于混合动力汽车、VCM电机等高端场合，其年产量约有2万吨。随着国内外对节能环保领域如混合动力汽车、节能家电等领域的要求越越来越高，并伴随着国内烧结磁体厂商产品升级换代的趋势，全球对高性能烧结钕铁硼磁体的需求也将越来越大。该产品在中国市场中正处于发展初期，具有巨大的市场潜力。

目前钕铁硼速凝薄片合金在国际、国内还没有统一标准，为了制备高性能烧结钕铁硼磁体，国外客户对速凝薄片要求极为严格，对化学成分、带片厚度、晶粒大小等均提出了较高的要求；国内由于对速凝薄片使用较少，在磁体性能与速凝薄片质量之间还没有建立对应关系，也是目前国内磁体发展的关键因素之一。

本标准的制定符合国内外市场要求，对促进我国烧结永磁行业升级换代提供有力的保障。

- 4 预期效果

本标准是我国第一次制定的较完整的钕铁硼速凝薄片合金国家标准。它将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据，在本标准的基础之上，将会促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，更细致地划分所生产产品的牌号，为用户生产出更满意的产品，让使用方合理、高效率、长寿命地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面。

- 5 本标准作为强制或推荐行行业标准的建议

本标准是根据我国实际生产使用情况制定的，其整体内容达到国际先进水平。建议作为推荐性国家标准发布实施。

- 6 参考的相关标准和资料

- GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

- GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

- XB/T ××××× 钕铁硼合金化学分析方法

有研稀土新材料股份有限公司

2012年3月28日