国家标准《镧镁合金》

送审稿编制说明

1   任务来源

1.1任务背景

镧镁合金主要应用耐热镁合金材料等稀土结构材料的生产。随着镧镁合金应用领域和需求量的不断增加，下游生产厂家对其产品质量提出了更高的要求，因此急需制订该国家技术标准。

本标准的制订对下游耐热镁合金材料的规模化生产、扩大其推广应用领域有着深远的影响。对于规范镧镁合金产品的生产和销售贸易，促进企业技术改造和产品质量的提高，减少生产厂家和用户之间的贸易纠纷，规范镧镁合金产品的发展具有非常重要的实际意义。

1.2任务来源

根据稀标委“关于转发2010年稀土国家标准制修订计划的通知” {稀土标委[2111]02号},《镧镁合金》国家标准制定计划正式下达，计划编号20100366-T-469，计划完成年限为2012年，负责起草单位为包头稀土研究院、国家稀土产品质量监督检验中心、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限。2010年11月，全国稀土标准化技术委员会在广西南宁召开的稀土标准工作年会上进行了任务落实。

1.3起草单位情况

包头稀土研究院是一个以稀土资源的综合利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及专用设备、稀土在传统产业中的应用为研究重点的、全国最大的稀土科研开发机构，是国家242个改制院所之一。建院以来共承担国家科技攻关、“863”项目、省部级以及为企业服务的各类课题1600多项，获省部级重大科技成果和专利300多项，在稀土选矿、稀土冶金、环境保护、稀土功能材料及专用设备、稀土应用等领域的一大批成果，已在生产中得到了成功的应用，为中国稀土工业作出了重大贡献。

2007年，由包头稀土研究院承担的“稀土结构材料用镧镁合金的研究”项目通过系统的研究工作，完成了鉴定验收工作。采用该项研究成果在包头稀土研究院实现了镧镁合金的工业化生产，所生产的镧镁合金成分和产品质量稳定性均达到国内外用户的要求，获得了良好的应用效果。从以上历程可以看出，包头稀土研究院始终处在镧镁合金研制、生产的前列，现已建立了镧镁合金完整的生产工艺技术条件，同时为镧镁合金产品建立了较完善的工艺操作制度和分析检测制度。

2   本标准编制计划

本标准编制计划如下：

1) 2011年01月—2011年05月：调研、查阅资料，了解国内外镧镁合金的生产动态及应用领域的变化，编写标准初稿、编制说明。

2) 2011年06月—2011年07月：组织相关人员对标准初稿及编制说明进行讨论，并对标准初稿进行完善。

3) 2011年08月—2011年10月：完成并发出标准的征求意见稿，根据反馈回来的意见和建议完善标准的征求意见稿，形成预审稿。

4）2011年11月—2012年04月：召集专家对预审稿进行预审，通过对各单位以及与会专家的意见和建议进行归纳整理，完成《镧镁合金》标准的送审稿和报审稿。

3   编制原则与标准的主要内容及工作过程

3.1 编制原则和依据

(1) 本标准根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则》的规定编写；

(2) 充分满足市场并有利于创新发展的原则；

（3）本着通用性的原则，使得标准既要满足现有大多数产品的需要，同时充分考虑国内外相关技术发展趋势，使得本标准具有技术先进性的要求。

3.2 标准的主要内容及工作过程

3.2.1产品分类及论据

本标准产品分类主要以稀土总量为依据分为八个牌号，分别适用于不同性能镁合金的使用范围。这种分类是按调研时生产厂家和用户要求来划分。本标准的分类旨在为生产、使用方提出最佳建议。拟达到效率最大化。这种分类有利于技术创新，并且在使用时发现不同牌号产品的其他功能。

3.2.2技术指标的确定与论据

任务下达后，《镧镁合金》国家标准编制小组按照标准的编制程序，查阅了国内外与永磁材料相关的国际、国家标准、企业标准和技术资料。在反复认真地分析研究基础上，根据近年来国内镧镁合金的实际生产、销售和应用的情况，编制了《镧镁合金》国家标准草案，经过多次讨论及征求意见，最终形成了《镧镁合金》的征求意见稿。根据所征求意见单位反馈回来的建议和意见，对征求意见稿进行修改，形成《镧镁合金》的预审稿。

2011年11月，稀土标委会在长沙组织召开了标准预审会，会上对《镧镁合金》标准进行了预审，与会专家意见如下:

一、规范性引用文件中增加GB/T17803 稀土产品牌号表示方法

二、对成分表中Ni、Cu等指标进行调整

三、试验方法，

4.1产品中化学成份的分析方法按GB/T XXXXX 镧镁合金化学分析方法的规定进行。

修改为：

4.1产品中稀土总量、镁量、碳量稀土杂质及非稀土杂质的测定按GB/T XXXXX 镧镁合金化学分析方法的规定进行。

四、检验规则

（1）5.4.1化学成分的仲裁取样件数按表2的规定进行。取样应按照均匀分布的原则进行，即从任一包装内抽取的样品件数的最大值与最小值差值不超过1件。

修改为：5.4.1化学成分的仲裁取样件数按表2的规定进行。

（2）5.4.2 化学成分的仲裁取样方法按下述规定进行中增加“立即”更为合理；

将所得试样混匀缩分至所需数量，并立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

（3）取消5.4.3 断口制样：任取一块合金，用压力试验机打断口。

（4）取消5.4.4产品的可追溯性：产品的制造记录至少要保存2年，若发生产品质量问题可以追溯到每一生产过程。

（5）取消5.4.5中化学成分仲裁分析结果, 以每个样品的检测值作为判据，而不是以平均值作为判据。

会后我们又征询了用户的意见，形成了标准送审稿。

4   国家标准作为强制或推荐性国家标准的建议

此次制定的《镧镁合金》新国家标准建议为推荐性国家标准。

5   参考的相关标准和资料

1) GB/T26414-2010 钆镁合金

2) GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

3) GB/T15676-1995 稀土术语

4) GB/T3499-2003 原生镁锭

6  致谢

本标准在起草过程中得到了全国稀土标准技术委员会秘书处的指导与帮助，同时对提供过数据、信息和建议的所有单位表示感谢！

包头稀土研究院

二〇一二年四月二日