前     言

本标准是按照GB/T 1.1-2009 的规定起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准起草单位：中国科学院长春应用化学研究所、包头稀土研究院、临江市东峰有色金属有限公司、有研稀土新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：张德平、王小青、孟健、陈国华、张洪杰、解 萍、田政、赵海东。

钇镁合金

1   范围

本标准规定了钇镁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电解法、熔配法及还原法生产的，供作汽车发动机及耐高温镁合金添加剂等用的钇镁合金。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690.1 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  高频-红外吸收法测           定碳、硫量

GB/T 17803   稀土产品牌号表示方法

- 要求

3.1化学成分

钇镁合金的化学成分应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品 牌号 |  | 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% |
| --- | --- | --- |
|  | RE | Mg | Y/RE 不小于 | 杂 质 含 量， 不大于 |
|  |  |  |  | 稀土杂质/RE | 非 稀 土 杂 质 |
|  |  |  |  |  | Si | Fe | Al | Cu | Ni | C |
| 175030A | 30±2 | 余量 | 99.9 | 0.1 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.04 |
| 175030B | 30±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| 175025A | 25±2 | 余量 | 99.9 | 0.1 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.04 |
| 175025B | 25±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| 175020A | 20±2 | 余量 | 99.9 | 0.1 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.04 |
| 175020B | 20±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |

3.2 外观

3.2.1产品为铸态合金。

3.2.2产品表面及其断口均呈银灰色，应洁净，无可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1 化学成分试验方法

4.1.1产品中稀土总量的分析方法参见附录A。

4.1.2产品中碳的分析方法按GB/T 12690.1的规定进行。

4.1.3产品中其他稀土杂质及非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。

4.2 外观检验方法

外观用目视检查。

4.3 数值修约

数值修约按GB/T 8170的规定进行。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样,取样量不少于10g；分析其它杂质含量时，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.4.3断口制样：任取一块合金，用压力试验机打断口。

5.5 检验结果的判定

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

产品外观不合格，则直接判定该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

6.1.1 包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：

a) 供方名称;

b) 产品名称、牌号;

c) 批号;

d) 净重和毛重;

f) 出厂日期等标志或字样。

6.1.2 产品应采取防氧化措施密封装入铁桶中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。

6.2 运输、贮存

运输及贮存时，产品需存放干燥处，不得露天放置。

6.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）各项分析检验结果和质量检验部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

附录A

（资料性附录）

钇镁合金化学分析方法

稀土总量的测定

草酸盐重量法

A.1 范围

本方法规定了钇镁合金中稀土总量的测定方法。

本方法适用于钇镁合金中稀土总量的测定。测定范围：15.00%～90.00%。

A.2 方法原理

试样经盐酸溶解，氨水沉淀稀土，两次分离除去钙、镁等杂质后，沉淀和滤纸用盐酸溶解和破坏，在pH1.5～2.0条件下用草酸沉淀稀土，沉淀经高温灼烧后生成稀土氧化物,称量测定稀土总量。

A.3 试剂

A.3.1 盐酸（ρ1.19g/mL）。

A.3.2 盐酸（1+1）。

A.3.3 硝酸（ρ1.42g/mL）。

A.3.4 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

A.3.5 氨水（ρ0.90g/mL）。

A.3.6 氨水（1+1）。

A.3.7 氯化铵洗液（20 g/L）：用时以氨水（ρ0.90 g/mL）调pH9～10。

A.3.8 草酸溶液（100g/L）。

A.3.9 草酸洗液（20g/L）。

A.3.10 间甲酚紫指示剂（1g/L乙醇溶液）。

A.3.11 草酸。

A.3.12 氯化铵。

A.4 设备

A.4.1 高温炉 1000℃

A.4.2 铂坩锅

A.4.3 分析天平（精度0.1 mg）。

A.5 试样

金属试料应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

A.6 分析步骤

A.6.1 测定数量

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

A.6.2 试料

按表A.1称取试样（A.5），精确至0.0001g。

表A.1

| 稀土总量 /﹪ | 试料/ g |
| --- | --- |
| 15～20 | 6.0 |
| > 20～30 | 5.0 |
| > 30～40 | 4.0 |
| > 40～50 | 3.0 |
| > 50～70 | 2.5 |
| > 70～80 | 2.0 |
| > 80～90 | 1.5 |

A.6.3  测定次数

同一试样，至少独立测定两次。

A.6.4 空白试验及验证试验

A.6.4.1空白试验

随同试料做空白试验。

A.6.4.2验证试验

随同试料分析同类型标准样品做验证试验。

A.6.5 测定

A.6.5.1  将试料（A.6.1）置于300mL烧杯中，加入10mL盐酸(A.3.1)，盖上表面皿加热至试料完全溶解，取下，稍冷，移入100mL容量瓶中定容，混匀。

A.6.5.2  分取溶液（A.6.5.1）10mL，加入2g氯化铵（A.3.12），加入氨水（A.3.4）至沉淀出现，并过量20mL，用水稀释至150mL，加热煮沸，取下稍冷 。

A.6.5.3  用中速定量滤纸过滤。用氯化铵洗液（A.3.7）洗涤烧杯2～3次。洗沉淀7～8次。

A.6.5.4  将沉淀连同滤纸放入原烧杯中，加20mL盐酸（A.3.2），加热，待滤纸破碎后取下，加入100mL热水，在不断地搅拌下，加入15mL煮沸的草酸溶液（3.8）沉淀稀土，加4滴间甲酚紫指示剂（A.3.10），用氨水（A.3.6）和盐酸（A.3.2）调至溶液pH1.5～2.0（精密pH试纸检验），于80～90℃保温40min，冷却至室温放置2h。

A.6.5.7  沉淀（A.6.5.4）用慢速定量滤纸过滤，用草酸洗液（A.3.9）洗烧杯2～3次，用带有橡皮头的玻璃棒擦洗杯壁，洗涤沉淀7～8次。

A.6.5.8  将沉淀（A.6.5.7）连同滤纸放入已恒重的铂坩埚中，烘干，灰化后，于950℃高温炉中灼烧60min，取出后置于干燥器中冷至室温，称重，重复操作，直至恒重，随同试料做空白试验。

A.7  分析结果的计算与表述

按式（1）计算稀土总量的质量分数（％）：

……………………(1)

式中：

m2——稀土氧化物质量与铂坩埚的质量，单位为克(g)；

m1——空铂坩埚的质量，单位为克(g)；

m0——空白的质量，单位为克(g)；

V——试液总体积，单位为毫升(mL)；

0.8677——氧化釓换算成金属釓的换算系数；

m ——试料的质量，单位为克(g)；

V1——分取试液体积，单位为毫升(mL)。

A.8   允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表A.2所列允许差。

表A.2

| 稀土总量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 15.00～20.00 | 0.20 |
| > 20.00～40.00 | 0.30 |
| > 40.00～60.00 | 0.40 |
| > 60.00～80.00 | 0.50 |
| > 80.00～90.00 | 0.60 |

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钇 镁 合 金

Yttrium-Magnesium alloy

（预审稿）

GB/T XXXX—201×

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H65