ICS 77.120.99

H 65

# XB

中 华 人民 共 和 国 稀 土 行 业 标 准

XB/T ×××－201×

高纯金属镝

High purity dysprosium

(预审稿)

××××－××－××发布           ××××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XB/T XXX—200X

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：有研稀土新材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司等。

本标准主要起草人： 栾文洲、陈德宏、李宗安、庞思明、***、……….

XB/T XXX—201X

高纯金属镝

1 范围

本标准规定了高纯金属镝的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于直接还原法、中间合金法及真空蒸馏法制得的高纯金属镝，主要用于高性能镝灯、高性能超磁致伸缩合金铽镝铁、光磁记录材料等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 18115.9　稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

3  要求

3.1 化学成分

3.1.1产品牌号及化学成分应符合表1的规定。如需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品牌号 |  |  |  | H104035 | H104030A | H104030B | H104025A | H104025B | H104025C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数）/% | RE | 不小于 |  | 99.95 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
|  | Dy/RE | 不小于 |  | 99.995 | 99.995 | 99.99 | 99.995 | 99.99 | 99.95 |
|  | 杂质含量，不大于 | 稀土杂质合量/RE |  | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
|  |  | 非稀土杂质 | Fe | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  |  | Si | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Ca | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Mg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Al | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  |  | Cu | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  |  |  | Mn | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Pb | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | O | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.040 |
|  |  |  | C | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | Ta(或Nb,Ti,Mo,W) | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

3.1.2用于镝灯的产品：K<0.0005%，Na<0.001%，Li<0.0005%，F<0.001%，P<10.001%，S<0.002%，Ga<0.001%。

3.2 外观质量

3.2.1 产品为块状银灰色金属。

3.2.2金属表面应清洁，无尖锐毛刺，无肉眼可见夹杂物。

4  试验方法

4.1 产品中稀土总量采用差减法计算获得，既用100%减去所有杂质含量合量。

4.2 产品中稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.9的规定进行。

4.3 产品非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.4产品外观用目视检查。

4.5数值修约按GB/T 8170的规定进行。

5  检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起两个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4 取样与制样

5.4.1仲裁取样数量按表2的规定进行。

表2

| 每批重量 / kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 / 块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

分析氧含量，用锯在金属锭中间截面位置上锯切试样，取样量不少于10g，取好的块状样品应迅速放入带盖的磨口瓶中。分析其它杂质含量时，用直径5mm～10 mm的钻头在金属锭上下两面各钻三点以上，钻点均匀分布，弃去深度0.5mm ～1.0mm的表面钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，并将试样立即放入带盖的磨口瓶中。蒸馏产品(H104035牌号)取样时，也可制取块状样品，取样时弃去深度0.5mm ～1.0mm的表层，取样量不少于10g，并将试样立即放入带盖的磨口瓶中。

5.5 检验结果判定

化学成分分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。外观检验不合格，则直接判定该批产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

6.1.1 包装桶（箱）外应有不褪色的明显标志，注明：

a) 供方名称;

b) 产品名称;

c) 牌号、批号;

d) 净重、毛重;

e) 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.1.2产品装入包装袋内或铁桶中，抽真空或充入惰性气体密封保存。外包装用铁桶、木箱或纸箱。如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商解决。

6.2  运输、贮存

产品应存放干燥处，不得露天放置。运输时严防受潮。

6.3  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a)  供方名称；

b)  产品名称；

c)  牌号、批号、净重、毛重、件数；

d)  各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e)  本标准编号；

f)  检验日期；

- 出厂日期。