前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，改善环境空气质量，控制柴油机废气污染物排放，我国正在逐步加严柴油车排气污染物排放要求，氧化催化剂是柴油车废气排放控制系统中目前应用最为广泛的后处理方式之一，为使该产品技术要求规范化，特制定本标准。

本标准主要起草单位：昆明贵研催化剂有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、贵研铂业股份有限公司。

本标准主要起草人：杨冬霞、常仕英、高兰、赵云昆、提运伟、杨文勇、覃庆高。

柴油车排气净化氧化催化剂

范围

本标准规定了柴油车排气净化用氧化催化剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以堇青石蜂窝陶瓷材料作为载体并负载稀土、贵金属或其他金属等活性组份的柴油机排气净化用氧化催化剂。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB17691    车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法

GB 18352.3 轻型汽车污染物排放限值及测量方法

GB 20890   重型汽车排气污染物排放控制系统耐久性要求及试验方法

GB/T 2828  逐批检查计数抽样程序及抽样表

GB/T 5181  汽车排放物术语和定义

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8190-1999 柴油车排气分析系统 技术要求

GB/T 23277 贵金属催化剂化学分析方法 汽车尾气净化催化剂中铂钯铑量的测定 分光光度法

JC/T 686  蜂窝陶瓷

HJ451  环境保护产品技术要求 柴油车排气后处理装置

  - 要求术语和定义

GB/T 5181、GB/T18377和HJ451 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 5181、GB/T18377和HJ451中的某些术语和定义。

3.1

轻型柴油车 light-duty diesel vechile

最大总质量不超过3500kg的柴油车。

3.2

重型柴油车 heavy-duty diesel vechile

最大总质量超过3500kg的柴油车。

3.3

排放污染物  emission  pollutant

汽车排放物中污染环境的各种物质，主要有一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）等。

3.4

柴油车排气净化催化剂 catalyst for diesel vehicle exhaust purification

指安装在柴油车排气系统中用于降低污染物排放的带催化涂层的催化转化器芯体，其主要作用是通过催化氧化还原反应降低柴油车排气排放污染物〔一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化合物(NOx)和颗粒物质（PM）等〕的排放量。

3.5

氧化型催化剂 oxidation catalyst

一种加速碳氢化合物和一氧化碳氧化为水蒸汽和二氧化碳的催化剂。

3.6

催化转化效率 catalyst conversion efficiency

排气污染物中某组分在流过催化剂前后的浓度变化值与催化剂入口前的浓度的比值，计算公式如下:

催化转化效率=×100％

式中:

i—分别代表污染物CO、HC、NOx或PM等。

3.7

起燃温度 light-off temperature

指催化剂对某一污染物的催化转化效率达到50%时所对应的催化剂入口气体温度。用符号T50(i)表示，“T”为摄氏温度，“i” 分别代表污染物CO、HC、NOx或PM。

  - 3.8

排气背压 back-pressure

指在规定的流量条件下，气体通过催化剂前后的压力损失值。计算公式如下：

催化剂排气背压（ΔP）= 催化剂入口端排气压力（P前）-催化剂出口端排气压力（P后）

单位：Kpa

3.9

名义排气背压 nominal back-pressure

产品设计定型时，五个样件的排气背压平均值，计算公式如下：

名义排气背压（ΔPmin）=（ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4+ΔP5）/5           单位：Kpa

3.10

堵孔率 percentage of plugged hole

指催化剂横截面的堵塞的孔道数占总孔数的比例，计算公式如下：

3.11

贵金属含量 platinum content

指单位体积催化剂上涂覆的贵金属质量，单位用克/升（g/L）表示。

  - 要求

    - 基本要求

4.1.1  同一型式的柴油机排气净化氧化催化剂产品应在下列方面一致：

a)载体结构和材料；

b)载体容积、外形尺寸、孔密度和壁厚；

c)催化剂设计贵金属含量及其比例。

4.1.2  产品按载体形状和规格分为3个牌号，且应符合表1规定，特殊要求可由供需双方协商确定。

表1

| 陶瓷载体 | 产品牌号 | 201100 | 201101 | 201102 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 形 状 | 圆柱体 | 椭圆柱体 | 跑道型 |
|  | 规 格 | 截面尺寸 /mm | Φ50~Φ35 | 50×40~350×330 （长轴×短轴） | 50×40~350×330 （长轴×短轴） |
|  |  | 截面尺寸偏差 /mm | 应符合JC/T 686中的规定 |
|  |  | 高度 /mm | 10~180 |
|  | 孔数 孔／cm2 | 48、64、96 |

    - 催化性能

4.2.1新鲜催化性能

新鲜状态下，产品催化性能发动机台架检测结果应满足表2中的要求。

表2

| 污染物种类 | CO | HC |
| --- | --- | --- |
| 催化转化效率 | ≥85% | ≥85% |
| 起燃温度 | T50(CO)≤250℃ | T 50(HC)≤260℃ |

4.2.2 快速老化催化性能

快速老化后，产品催化性能发动机台架检测结果应满足下列要求。

表3

| 污染物种类 | CO | HC |
| --- | --- | --- |
| 催化转化效率 | ≥70% | ≥70% |
| 起燃温度 | T50(CO)≤350℃ | T 50(HC)≤350℃ |

4.3 整车（机）排放性能

4.3.1 产品装配轻型柴油车，整车排放性能和耐久性应达到GB18352.3-2005中的要求。

4.3.2 产品装配重型柴油车，整机排放性能和耐久性应达到GB17691-2005中的要求。

4.4 物理性能

产品的物理性能应符合表4中的规定。

表4

| 检测项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 抗压强度 / Mpa | A轴方向（平行于孔道方向）>8 B轴方向（垂直于孔道方向）>1.5 |
| 热膨胀系数（室温~800℃） / ℃-1 | ≤2.2×10-6 |
| 软化温度 / ℃ | ≥1100 |

4.5外观

产品的外观质量应符合表5中的规定。

表5

| 缺陷名称 | 缺陷允许范围 |
| --- | --- |
| 边裂纹 | 载体周边可视裂纹长度不大于15mm，深度不大于4mm |
| 边棱缺损 | 最大缺陷尺寸不超过7mm×15mm×20mm（半径×弧长×高度） |
| 堵孔率 | 除距离载体边缘3.2mm范围内，孔道堵塞比例小于5% |

4.6 贵金属含量

产品的贵金属含量检测结果应在设计贵金属含量 (10%范围内。

4.7 排气背压

产品的排气背压检测结果应在名义排气背压(ΔPmin) (10% 范围内。

  - 试验方法

    - 5.1尺寸偏差检测方法

产品尺寸偏差检测方法按JC/T 686的规定进行。

    - 5.2催化性能试验方法

5.2.1 产品转化效率、起燃温度台架检测方法应按HJ451中7.3.1的规定进行。

5.2.2 产品快速老化试验应按HJ451中7.3.2的规定进行。

5.3 整车（机）排放性能试验方法

5.3.1 产品装配轻型柴油车，整车排放性能和耐久性检测方法应按GB18352.2-2005中的规定进行。

5.3.2 产品装配重型柴油车，整机排放性能检测方法应按GB17691-2005的规定进行；耐久性检测方法应按GB20890-2007中的规定进行。

    - 5.4物理性能试验方法

产品物理性能检测方法应按JC/T 686中的规定进行。

    - 5.5外观检测方法

产品外观检测采用通用量具及目视检查。

5.6 贵金属含量检测方法

产品的贵金属含量检测按GB/T 23277的规定进行。

5.7 排气背压检测方法

产品排气背压测试按附录Ａ的规定进行。

    - 5.８检测结果数据修约规则

检测结果按GB/T 8170的规定修约。

  - 检验规则

6.1  检查与验收

6.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起３个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，仲裁取样在需方共同进行。

6.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一型式的催化剂产品组成。

6.3  检验项目

6.3.1  每批产品出厂前应进行尺寸偏差、外观、贵金属含量和排气背压检验。

6.3.2  催化性能、整车排放 性能、耐久性和产品物理性能检验按客户要求，由供需双方协商确定。

6.4  取样与制样

产品取样应符合表６的规定。

表６

| 检验项目 | 取样规定 | 合格质量水平AQL | 一般检查水平IL | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸偏差 | 按GB/T 2828的规定 | 4.0 | S-2 | 表1 | 5.1 |
| 催化性能 | N=1，批生产量≤10000颗 N=2，批生产量>10000颗 | — | — | 4.2 | 5.2 |
| 整车（机） 排放性能 | 由供需双方协商确定 | — | — | 4.3 | 5.3 |
| 物理性能 | 由供需双方协商确定 | — | — | 4.4 | 5.4 |
| 外观 | 逐个检验 | — | — | 4.5 | 5.5 |
| 贵金属含量 | N=1，批生产量≤10000颗 N=2，批生产量>10000颗 | — | — | 4.6 | 5.6 |
| 排气背压 | N=1，批生产量≤10000颗 N=2，批生产量>10000颗 | — | — | 4.7 | 5.7 |

6.5  检验结果判断

6.5.1 尺寸偏差试验有任一结果不合格时，可按GB/T 2828中规定的抽样方案进行不合格项目的重复试

验，并以此重复试验结果作为该批的最终结果。

6.5.2 催化性能、贵金属含量、排气背压检验结果不符合本标准规定时，取双倍试样进行不合格项目的

重复试验，并以此重复试验结果作为该批的最终结果。

6.5.3 物理性能、整车（机）排放性能检验结果不符合本标准规定的，由供需双方协商确定。

6.5.3 外观不符合本标准规定时，按件判定不合格。

7  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1标志

产品包装箱上应注明：

a) 产品名称;

b) 产品规格、批号、数量;

c) 本标准编号；

d) 供方名称、供方地址;

e) 出厂日期;

f) 防水、防酸、防压、防摔等标志。

7.2包装

包装箱设计应考虑产品防水、防碰撞，保证产品在运输途中不受损伤。

7.3运输

运输途中严禁强烈震动，防止水或其他液体渗入。

7.4贮存

产品应装箱贮存于通风、干燥、无腐蚀的仓库内，并定期检查。

7.5质量证明书

每箱产品应附有产品质量证明书，注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和规格尺寸；

- 生产批号；

- 装箱数量；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 标准编号；

g）出厂日期。

（资料性附录）
柴油车排气净化氧化催化剂常温背压测定方法

范围

本方法规定了柴油车排气净化氧化催化剂排气背压的测试方法。

本方法适用于柴油车排气净化氧化催化剂排气背压值的测试。

方法提要

催化剂排气背压测定方法即在常温条件下，采用罗茨鼓风机产生一定流量的空气模拟汽车排气，流经催化反应床，分别测定不同流量条件下催化剂前、后端的排气压力，计算出催化剂的压力损失值，测定催化剂排气背压，从而实现对催化剂产品一致性的评价。其工作原理示意图见图A.1。

图A.1催化剂常规背压测试装置示意图

仪器、设备

本试验方法推荐使用的分析仪器见表A.1。

表A.1

| 序号 | 名称 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨鼓风机 | 3143WD |
| 2 | 压力平缓冲罐 | 非标 |
| 3 | 差压变送器 | PMD75-ANA7H21BAAA |
| 4 | 热式质量流量计 | 65F50-AE2AGVAABBJ |
| 5 | 变频控制柜 | 非标 |

设备精度要求

所选用的热式质量流量计、差压变送器要符合：精确度：±1.5% F.S;

为保证数据可比性，不同试验数据对比过程中应确认所使用的测量仪器在测试原理和精度等方面应保持一致。

操作步骤

试验前检查

催化剂背压试验前应检查试验设备处于正常工作状态。

样品安装

将催化剂安装在对应的测试工装中，并锁定工装。

测试

1）启动设备，调整入口流量为100kg/h的流量，稳定运行2分钟，进行密封性检查，并记录初始的流量和差压；

2）按表A.2要求设置不同工况点入口流量,稳定运行5分钟，记录各工况点入口流量值和差压值；

表A.2

| 工 况 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入口流量（kg/h） | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 说明：1、各企业可根据产品实际应用环境制定针对性的测试方案，但测试工况点不应少于5个点。 2、各工况点入口流量实测值应在设定值±2%范围内。 |

3）测试结束，关闭设备，取出催化剂，切断电源。

4）数据处理。

分析结果计算与表述

按下式计算各工况点的排气背压值：

ΔP = P前 - P后                 单位：Kpa

式中：

ΔP——代表催化剂排气背压；

P前——代表催化剂前端排气压力；

P后——代表催化剂后端排气压力；

允许差

同一实验室、同一试样测试结果之间的差值应不大于表A.3所列允许差。

表A.3

| 测试项目 | 允许差 |
| --- | --- |
| 排气背压，% | 5 |

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

GB

GB/T XXXXXX—XXXX

柴油车排气净化氧化催化剂

Oxidation catalyst for diesel vehicle exhaust purification

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布