前    言

GB/TXXXXX-201X《镧镁合金化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：GB/TXXXXX.1-201X 镧镁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/TXXXXX.2-201X 镧镁合金化学分析方法  镁量的测定

第3部分：GB/TXXXXX.3-201X 镧镁合金化学分析方法  碳量的测定

第4部分：GB/TXXXXX.4-201X 镧镁合金化学分析方法  稀土杂质量的测定

第5部分：GB/TXXXXX.5-201X 镧镁合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定

本部分为第4部分。本部分是首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分主要由包头稀土研究院、国家稀土产品质量监督检测中心负责起草。

本部分主要由包头稀土研究院起草。

本部分由北京有色金属研究总院、赣州有色冶金研究所参加起草。

本部分主要起草人：张立锋、张秀艳、张翼明。

本部分参加起草人: 刘鹏宇、邵荣珍、刘冰、刘鸿、黎英。

# 镧镁化学分析方法

第4部分：电感耦合等离子体质谱法

稀土杂质量的测定

1  范围

本部分规定了镧镁合金中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定方法。

本部分适用于镧镁合金中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定。测定范围见表1。

表1

| 元素 | 质量分数 / % | 元素 | 质量分数 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 镧 | 0.002~0.100 | 铽① | 0.002~0.100 |
| 铈 | 0.002~0.100 | 镝 | 0.002~0.100 |
| 镨 | 0.002~0.100 | 钬 | 0.002~0.100 |
| 钕 | 0.002~0.100 | 铒 | 0.002~0.100 |
| 钐 | 0.002~0.100 | 铥 | 0.002~0.100 |
| 铕 | 0.002~0.100 | 钇 | 0.002~0.100 |

2   方法原理

试样以硝酸溶解，过氧化氢助溶，以铯为内标在等离子质谱仪上测定。

- 试剂和材料

3.1 硝酸（1+1）（优级纯）。

3.2过氧化氢（30%）（优级纯）。

3.3 盐酸（优级纯）。

3.4 氧化镧（>99.99%）。

3.5铈标准溶液：称取0.1228g经950℃灼烧1 h的氧化铈（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），加2mL过氧化氢（3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铈。

3.6镨标准溶液：称取0.1208g经950℃灼烧1 h的氧化镨（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镨。

3.7钕标准溶液：称取0.1167g经950℃灼烧1h的氧化钕（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钕。

3.8钐标准溶液：称取0.1160g经950℃灼烧1h的氧化钐（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钐。

3.9铕标准溶液：称取0.1158g经950℃灼烧1h的氧化铕（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铕。

3.10钆标准溶液：称取0.1153g经950℃灼烧1h的氧化钆（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钆。

3.11铽标准溶液：称取0.1176g经950℃灼烧1h的氧化铽（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），加2mL过氧化氢（3.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铽。

3.12镝标准溶液：称取0.1148g经950℃灼烧1h的氧化镝（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镝。

3.13钬标准溶液：称取0.1145g经950℃灼烧1h的氧化钬（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钬。

3.14铒标准溶液：称取0.1144g经950℃灼烧1h的氧化铒（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铒。

3.15铥标准溶液：称取0.1142g经950℃灼烧1h的氧化铥（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铥。

3.16镱标准溶液：称取0.1139g经950℃灼烧1h的氧化镱（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），加2mL过氧化氢（3.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镱。

3.17镥标准溶液：称取0.1137g经950℃灼烧1h的氧化镥（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镥。

3.18钇标准溶液：称取0.127经950℃灼烧1h的氧化钇（>99.99%）于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），加2mL过氧化氢（3.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钇。

3.19混合稀土标准溶液：分别移取1mL单一稀土储备液（3.5～3.18）于1000mL容量瓶中，用

1%硝酸溶液定容。此时溶液中各含混合稀土浓度为1ug/mL。

3.20铯内标储存溶液：称取1.3611g在110℃烘干的硫酸铯（优级纯），溶于水中，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 ug铯。

3.21铑内标储存溶液：称取192.80g氯铑酸铵，溶于1mol/L盐酸溶液中，并用此酸溶液定容于50mL容量瓶中。此溶液1 mL含1000 ug铑。（或去国家标准物质中心购买：1mg/mL）

3.22铊内标储存溶液：称取1.3030g硝酸铊，溶于水中，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 ug铊

3.23铟内标储存溶液：称取1.0000g金属铟，溶于20mL(1+1)盐酸溶液中，加热溶解后移入1000mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 ug铟。

3.24混合内标溶液：分别移取铑、铟、铯和铊标准储存溶液（3.20～3.23）1.0mL于同一1000mL 容量瓶中，加10mL 硝酸，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含铑、铟、铯和铊各1.0μg。

3.25 氧化镁：基准试剂。

3.26标准系列配制：移取适量混合稀土标准溶液(3.19)和混合内标溶液（3.24），配制成工作曲线系列，加入适量硝酸使溶液酸度保持在1%,该标准系列见表2。

表2 标准系列

| 标准系列名称 | 混合稀土浓度/ng/mL | 混合内标浓度/ ng/mL |
| --- | --- | --- |
| 标一 | 0.0 | 10.0 |
| 标二 | 5.0 | 10.0 |
| 标三 | 10.0 | 10.0 |
| 标四 | 20.0 | 10.0 |
| 标五 | 50.0 | 10.0 |

- 仪器

等离子体质谱仪。质量分辨率优于0.8±0.1（amu）。

- 试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

按表3称取试样，精确至0.0001g。

表3   称样量及移取倍数

| 稀土含量范围/% | 称样量/g | 总体积/mL | 移取体积/mL | 定容体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0020—0.020 | 0.2 | 100 | 5 | 100 |
| 0.020—0.10 | 0.2 | 100 | 2 | 100 |

6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4  测定

称取称取0.2g（精确至0.0001g） 试样于50mL小烧杯中，加硝酸（3.1）4.0mL，加热溶解至清亮〔不清时，可加1滴过氧化氢（3.2）〕，冷却，转移至100mL容量瓶中并以水稀释至刻度，混匀。按表2移取溶液于容量瓶中，加入混合内标溶液，使其浓度为10ng/mL，补加硝酸（3.1），使其酸度为1%，以水稀释至刻度，混匀，待测。

- 分析结果的计算与表述

按下式计算试料中待测元素的质量分数（％）。

式中：ρ1----试液中待测稀土元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0----随同试样空白中待测稀土元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V----试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1----试液测定的体积，单位为毫升（mL）；

V2----试液移取的体积，单位为毫升（mL）；

m0----试料的质量，单位为克（g）；

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得；超过表4中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表4

| 元素 | 质量分数/％ | 重复性限(r)/% | 元素 | 质量分数/％ | 重复性限(r)/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铈 |  |  | 镝 |  |  |
| 镨 |  |  | 钬 |  |  |
| 钕 |  |  | 铒 |  |  |
| 钐 |  |  | 铥 |  |  |
|  |  |  | 镱 |  |  |
| 铕 |  |  |  |  |  |
| 钆 |  |  | 镥 |  |  |
| 铽 |  |  | 钇 |  |  |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

  - 再现性

表5

| 元素 | 质量分数/％ | 重复性限(r)/% | 元素 | 质量分数/％ | 重复性限(r)/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铈 |  |  | 镝 |  |  |
| 镨 |  |  | 钬 |  |  |
| 钕 |  |  | 铒 |  |  |
| 钐 |  |  | 铥 |  |  |
|  |  |  | 镱 |  |  |
| 铕 |  |  |  |  |  |
| 钆 |  |  | 镥 |  |  |
| 铽 |  |  | 钇 |  |  |
| 注：重复性限(r)为2.8×SR，SR为重复性标准差。 |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表6所列允许差。

表6

| 稀土杂质（质量分数）/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

# 镧镁化学分析方法

第4部分：稀土杂质量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Chemical analysis methods of lanthanum magnesium Alloy

Part 4 : Determination of rare earth impurities

Inductively coupled plasma mass spectrometry

（预审稿）

GB/T ×××××.4—201×

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H14