ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××.1—201×

镧镁合金化学分析方法

第1部分:稀土总量的测定

草酸盐重量法

Chemical analysis methods of lanthanum magnesium Alloy

Part 1 : Determination of total rare earth content

Gravimetry

(预审稿)

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/TXXXXX -201X《镧镁合金化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：GB/TXXXXX.1-201X 镧镁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/TXXXXX.2-201X 镧镁合金化学分析方法  镁量的测定

第3部分：GB/TXXXXX.3-201X 镧镁合金化学分析方法  碳量的测定

第4部分：GB/TXXXXX.4-201X 镧镁合金化学分析方法  稀土杂质量的测定

第5部分：GB/TXXXXX.5-201X 镧镁合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定

本部分为第1部分。本部分是首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分主要由包头稀土研究院、国家稀土产品质量监督检测中心负责起草。

本部分由包头稀土研究院起草。

- 本部分由北京有色金属研究总院、湖南稀土金属材料研究院、国家钨与稀土产品质量监督检验中心参加起草。

本部分主要起草人：周凯红、龙旭东、郝茜。

本部分参加起草人：刘冰、刘鹏宇、刘荣丽、王素玲、周宜君 、汤洁。

镧镁合金化学分析方法

第1部分：稀土总量的测定

草酸盐重量法

1  范围

本部分规定了镧镁合金稀土总量的测定方法。

本部分适用于镧镁合金稀土总量的测定，测定范围：15.00%～30.00%。

- 方法原理

以盐酸溶解样品，氨水分离、脱硅和草酸盐沉淀分离镁、钙、铁、硅等杂质元素，在高温灼烧下生成稀土氧化物，以镧对氧化镧换算成金属稀土总量。

- 试剂和材料

3.1盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2盐酸（1+1）。

3.3过氧化氢（30%）。

3.4 氨水（1+1）。

3.5 氯化铵洗液：2g氯化铵（3.10）溶于100mL水中，以氨水（3.2）调至pH值9～10。

3.6 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.7 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

3.8盐酸洗液（1+98）。

3.9草酸溶液（100g/L）。

3.10草酸洗液（（20g/L））。

3.11间甲酚紫（1g/L，乙醇溶液）。

3.12氯化铵。

3.13精密pH试纸（0.5～5.0）。

3.14广泛pH试纸（0～14）。

3.15中速滤纸。

3.16 慢速滤纸。

- 仪器

4.1  分析天平  感量0.1mg。

4.2  高温炉  950℃。

4.3  铂金坩埚。

- 试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

称取10g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  试料的溶解：将试料（6.1）置于300mL烧杯中，缓慢加入125mL浓盐酸（3.1）和1mL过氧化氢（3.3）加热溶解至样品完全反应，冷却后装入250mL容量瓶中，待测定。

6.4.2  根据稀土总量的含量，按表1进行分取（如试样溶解不清，可干过滤后分取）。

表1

| 稀土总量含量/% | 称样量/g | 分取体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 15～20 | 10 | 20 |
| 20～30.0 | 10 | 10 |

6.4.3将分取的试液（6.4.2）移入300mL烧杯中，加热水至120mL，并加入2g 氯化铵（3.12），用氨水（3.4）调出少量沉淀后，并过量20mL〔此时pH值约9～10（以广泛pH试纸（3.14）检验）〕，加1mL 过氧化氢（3.3），加热煮沸，取下，使pH值始终保持在约9～10（以广泛pH试纸（3.14）检验）。用中速滤纸（3.15）过滤，用氯化铵洗液（3.5）洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，将滤纸取下放回原烧杯。

6.4.4以20mL硝酸（3.6）和5mL高氯酸（3.7） 将滤纸破坏，冒烟至近干，用5mL盐酸（3.2）提取，并用少量水冲洗表面皿及杯壁，加热溶解盐类，用中速滤纸（3.15）过滤，用热的盐酸洗液（3.8）洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，在滤液中加入2g 氯化铵（3.12），余下同6.4.3。

6.4.5用20mL盐酸（3.2）、2mL过氧化氢（3.3）将滤纸破坏成纸浆，加热水至150mL，加25mL热的草酸溶液（3.9），加入2～3滴间甲酚紫（3.11）使溶液呈红色，以氨水（3.8）调至溶液变为橙黄色，以精密pH试纸（3.13）测得pH值1.8～2.0之间，保温放置2h，冷却，以慢速滤纸（3.16）过滤，用草酸洗液（3.10）液洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，取出沉淀放入事先已恒重的铂金坩埚中灰化，于950℃高温炉中灼烧至恒重，取出冷却至室温后称量，计算。

- 分析结果的计算与表述

- 按公式（1）计算稀土（RE）的百分含量：

w%=(m1−m2)×0.8527×V1m3V2×100%……………………………………………（1）

式中：V1－试样进入容量瓶体积，单位为毫升（mL）；

m1－沉淀与坩埚的质量，单位为克（g）；

m2－空坩埚的质量，单位为克（g）；

V2－样品所分取得体积，单位为毫升（mL）；

m3－试料称取的质量，单位为克（g）

0.8527－氧化镧换算成金属镧的系数；

- 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| 稀土总量质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2 再现性

表3

| 稀土总量质量分数/ % | 再行性限（r） |
| --- | --- |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为重复性标准差。 |  |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 稀土总量质量分数/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。