镧镁合金化学分析方法

草酸盐重量法测定稀土总量

研究报告

- 包头稀土研究院

- 2012.03

镧镁合金化学分析方法

草酸盐重量法测定稀土总量

周凯红 龙旭东 郝茜

- 1前言：

- 本标准是为了满足相应产品标准和市场需要而制定的。镧镁合金中稀土总量是一个重要的检测指标，根据稀标委的安排，包头稀土研究院负责对镧镁合金中稀土总量的测定方法进行起草。

基于国家标准需具备较广泛的适用性，本试验采用草酸盐重量法测定稀土总量，在参考一系列同类分析方法的前提下，充分试验了各种条件对稀土总量测定的影响，确定了此方法。此方法具有灵敏度高，准确性好，干扰元素少等优点。

2实验部分

2.1实验原理

以盐酸溶解样品，氨水分离、脱硅和草酸盐沉淀分离镁、钙、铁、硅等杂质元素，在高温灼烧下生成稀土氧化物，以镧对氧化镧换算成金属稀土总量。测定范围：15.00%~30.00%。

2.2试剂

2.2.1 盐酸（ρ1.19g/mL）。3.1盐酸（ρ1.19g/mL）。

2.2.2盐酸（1+1）。

2.2.3过氧化氢（30%）。

2.2.4氨水（1+1）。

2.2.5氯化铵洗液：2g氯化铵（3.10）溶于100mL水中，以氨水（3.2）调至pH值9～10。

2.2.6 硝酸（ρ1.42g/mL）。

2.2.7 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

2.2.8盐酸洗液（1+98）。

2.2.9草酸溶液（100g/L）。

2.2.10草酸洗液（（20g/L））。

2.2.11间甲酚紫（1g/L，乙醇溶液）。

2.2.12氯化铵。

2.2.13精密pH试纸（0.5～5.0）。

2.2.14广泛pH试纸（0～14）。

2.2.15 中速滤纸。

2.2.16慢速滤纸。

2.3试验方法

2.3.1称取10g试样，精确至0.0001g。将试料以125mL浓盐酸和1mL过氧化氢（2.2.3）加热溶解至样品完全反应，冷却后装入250mL容量瓶中，待测定。

2.3.2 根据稀土总量的含量，按表1进行分取（如试样溶解不清，可干过滤后分取）。

表1

| 稀土总量含量/% | 称样量/g | 分取体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 15—20 | 10 | 20 |
| 20—30.0 | 10 | 10 |

2.3.3将分取的试液（2.3.2）移入300mL烧杯中，加热水至120mL，并加入2~3g 氯化铵（2.2.11），用氨水（2.2.4）调出少量沉淀后，加20mL 氨水（2.2.4）〔此时pH约9～10（以广泛pH试纸（2.2.14）检验）〕，加1mL 过氧化氢（2.2.3），煮沸，取下，使pH值始终保持在约9～10（以广泛pH试纸（2.2.14）检验）。用中速滤纸（2.2.15）过滤，用氯化铵洗液（2.2.5）洗烧杯2-3次，洗沉淀7-8次，将滤纸取下放回原烧杯。

2.3.4加入20mL硝酸（2.2.6）和5mL高氯酸（2.2.7）将滤纸破坏，冒烟至近干，以5mL盐酸（2.2.2）提取，用少量水冲洗表面皿及杯壁，加热溶解盐类，用中速滤纸（2.2.15）过滤，用热的盐酸洗液（2.2.8）洗烧杯2-3次，洗沉淀7-8次，在滤液中加入2～3g 氯化铵（2.2.12）余下同2.3.3。

2.3.4用20mL盐酸（2.2.2）、2mL过氧化氢（2.2.3）将滤纸破坏成纸浆，加热水至150mL，加25mL热的草酸溶液（2.2.9），加入2～3滴间甲酚紫（3.11）使溶液呈红色，以氨水（3.8）调至溶液变为橙黄色，以精密pH试纸（3.13）测得pH值1.8～2.0之间，保温放置2h，冷却，以慢速滤纸（2.2.16）过滤，用草酸洗液（2.2.10）洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，取出沉淀放入事先已恒重的铂金坩埚中灰化，于950℃高温炉中灼烧至恒重，取出冷却至室温后称量，计算。

2.4结果计算

按公式（1）计算La 的百分含量，单位：%。

w=m1−m0×V0×0.8527m×V×100…………………………...……………………..….（1）

式中：m0－铂金坩埚的质量，单位为g；

m1－铂金坩埚及烧成物的质量，单位为g；

m－试料的质量，单位为g；

V0—原试液总体积，单位为mL；

V—移取试液体积，单位为mL；

0.8527—金属镧对氧化镧的换算系数。

3结果与条论

3.1 溶解样品的选择

称取试样10.0g（精确至0.0001g）。

实验结果可知：以稀盐酸溶解时会反应剧烈，且很容易反应溢出；以浓盐酸缓慢加入溶解较稳定，在溶解过程中切勿吹水，待大反应过后，加1mLH2O2助溶，加热至无反应发生后，样品中有白色悬浊物，（将白色悬浊物滤出，洗净，放入镍坩埚灰化后，加2gNaOH和2gNa2O2，750℃熔融10min，取出，冷却，以盐酸酸化，ICP—AES测定，白色悬浊物为Si）。因此，本实验选定以浓盐酸，过氧化氢溶解样品。

3.2 干扰元素的实验

根据镧镁各种干扰元素的量，确定以氨水和脱硅分离杂质元素。

称取试样，按表1分取1#和3#样品进行实验（1#样品稀土总量约为15%；3#样品稀土总量约为30%）

3.2.1氨水分离pH值的选择

镧镁中稀土总量测定的主要干扰元素为镁，保证沉淀体积约为150mL，由于镧在pH=10左右才能沉淀完全，镁在此pH范围又容易沉淀，因此实验氨水分离的pH值。(由于1#样品中的Mg含量最高，达到标准的上限，因此以1#样品实验即可，按照计算，La量约为120mg，Mg量约为680mg)先将溶液以氨水调节pH至中性。结果见表2。

表2 氨水分离pH值的选择

| pH值 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化铵量/g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NH3·H2O（1+1）/mL | 0.27 | 0.87 | 2.74 | 8.66 | 27.40 | 86.65 | 274 |
| 滤液中La量/mg | >40 | >40 | 28 | 2.6 | <0.5 | 加入的氨水量过大，不与考虑 |  |
| 沉淀中Mg/mg | / | / | / | / | 136 |  |  |

由表2可以看出，pH在10时，La与Mg分离效果最好，因此本实验选择pH=10即2g氯化铵和20mL氨水（1+1）。

3.2.2氨水分离次数及洗涤次数的选择

1#样品（La约15%，Mg约85%）进行一次氨水分离（先以NH3·H2O（1+1）调出少量沉淀后，加20mL NH3·H2O（1+1）(此时pH=10)）洗烧杯3次，洗沉淀1-9次，将沉淀以硝酸、高氯酸破坏，盐酸提取，测定沉淀中Mg和滤液中La，按照计算沉淀的La量约为120mg，Mg量约为680mg，结果见表3。

表3 1#样品一次氨水分离次数

| 洗涤次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀中Mg/mg | 360 | 387 | 349 | 322 | 332 | 310 | 310 | 320 | 317 |
| 滤液中La/mg | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |

1#样品（La约15%，Mg约85%）进行二次氨水分离（先以NH3·H2O（1+1）调出少量沉淀后，加20mL NH3·H2O（1+1）(此时pH=10)）洗烧杯3次，洗沉淀1-9次，将沉淀以硝酸、高氯酸破坏，盐酸提取，测定沉淀中Mg和滤液中La，按照计算沉淀的La量约为120mg，Mg量约为680mg，结果见表4。

表4  1#样品二次氨水分离次数

| 洗涤次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀中Mg/mg | 7.6 | 7.8 | 5.9 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.95 | 4.15 |
| 滤液中La/mg | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |

3#样品（La约30%，Mg约70%）进行一次氨水分离（先以NH3·H2O（1+1）调出少量沉淀后，加20mL NH3·H2O（1+1）(此时pH=10)）洗烧杯3次，洗沉淀1-9次，将沉淀以硝酸、高氯酸破坏，盐酸提取，测定沉淀中Mg和滤液中La，按照计算沉淀的La量约为120mg，Mg量约为280mg，结果见表5。

表5  3#样品一次氨水分离次数

| 洗涤次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀中Mg/mg | 155.4 | 104.2 | 110.0 | 87.0 | 68.0 | 64.9 | 37.5 | 36.8 | 64.9 |
| 滤液中La/mg | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |

3#样品（La约30%，Mg约70%）进行二次氨水分离（先以NH3·H2O（1+1）调出少量沉淀后，加20mL NH3·H2O（1+1）(此时pH=10)）洗烧杯3次，洗沉淀1-9次，将沉淀以硝酸、高氯酸破坏，盐酸提取，测定沉淀中Mg和滤液中La，按照计算沉淀的La量约为120mg，Mg量约为280mg，结果见表6。

表6  3#样品一次氨水分离次数

| 洗涤次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀中Mg/mg | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| 滤液中La/mg | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |

由表3~表6可以看出：一次氨水分离时，夹杂的Mg量较高，而二次氨水分离时，夹杂的Mg量很低，因此本实验选用二次氨水分离，且7-8次洗涤沉淀。

3.2.3干扰元素的实验

以1#样品为基底样，实验干扰元素，按干扰元素上限量标加进行实验。(按上述实验分取，在分取好的溶液中标加以下干扰元素，以下按实验过程进行实验，灼烧后将沉淀以硼酸碳酸钠混合融剂950℃熔融20min，盐酸酸化，装瓶由ICP-AES测定)。结果见表7。

表7 干扰元素的实验

| 干扰元素 | Fe | Ca | Si | Ni | Cu | Al | Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品中最大含量/% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 85 |
| 基底中含量/mg | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 680 |
| 标加量/mg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / |
| 沉淀中含量/mg | 0.028 | 0.1 | 0.2 | <0.01 | <0.01 | 0.034 | <0.01 |

由表7看出，干扰元素的最大含量对稀土总量的下限无较大影响，因此，可认为在上述实验过程中，可将干扰元素分离干净，因此本实验选用的分离过程有效。

3.3草酸沉淀

1#和3#样品分别在本标准的上限和下限，加入草酸后按表8调节pH，分别进行实验，结果见表8。

表8 草酸沉淀实验

| pH值 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#滤液中La量/% | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.065 |
| 3#滤液中La量/% | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.068 |

由表8可以看出：若pH值较大，不利于稀土的沉淀，因此需用氨水调节pH在1.8-2.0。

3.4灼烧温度与灼烧时间

3.4.1灼烧温度

称取1.5g （精确至0.0001g）La2O3（REO>99.5）盐酸溶解，装入100mL容量瓶中，移取4份10mL溶液，按2.3.4实验进行操作。按下表进行灼烧温度实验。统计回收率。结果见表9。

表9 灼烧温度实验

| 灼烧温度/℃ | 800 | 850 | 900 | 950 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La2O3回收率/% | 115 | 108 | 103 | 101 |

表9实验均在不同温度下灼烧50min，冷却至室温，称重。以实验结果表明850-950℃均可将草酸盐转化为氧化物，因此本实验选择900-950℃灼烧。

3.4.2灼烧时间

按3.4.1进行试验，在900-950℃进行下列实验。统计回收率。结果见表10。

表10 灼烧时间实验

| 灼烧时间/min | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La2O3回收率/% | 112 | 104 | 101 | 100 |

表10表明在灼烧30min后即可达到全部转化，因此本实验选择灼烧40min。

3.5  精密度试验

称取试样10g（精确至0.0001g），操作步骤同上。

3.5.1统一试样分析结果的数据汇总（见表11）

表11统一试样分析结果的数据汇总（重量法）

| 编号 | 测定结果/％ | 平均值/％ | SD/% | RSD/％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.25 13.23 13.29 13.50 13.36 13.42 13.35 13.28 13.39 13.47 13.49 | 13.37 | 0.096 | 0.72 |
| 2 | 22.30 22.26 22.48 22.39 22.24 22.47 22.50 22.31 22.39 22.28 22.21 | 22.35 | 0.10 | 0.46 |
| 3 | 27.97 27.91 28.07 28.19 27.91 28.10 28.04 28.01 27.96 27.89 28.20 | 28.02 | 0.11 | 0.39 |

3.5.2 标准回收实验

将La2O3（REO>99.5）灼烧1h，冷却，称取1.5g（精确至0.0001g）盐酸溶解，装入100mL容量瓶中，分取10mL。

表12回收率实验数据汇总

| La量/g | 标加Mg/g | 计算理论La/% | 测定的La/% | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1279 | 0.7248 | 15.00 | 14.89 | 99.27 |
|  | 0.5115 | 20.00 | 20.21 | 101.05 |
|  | 0.3839 | 24.99 | 25.07 | 100.32 |
|  | 0.2985 | 30.00 | 29.95 | 99.83 |

由上表结果可见，标准回收率为99.00～101.05.00％，表明本方法的准确度令人满意，该实验方法可行。

4 结论

4.1稀盐酸溶解样品容易溢出，实验选择以浓盐酸，过氧化氢溶解样品。

4.2 pH=10时，通过二次氨水分离，洗涤沉淀7-8次，La与Mg分离效果最好。

4.3 通过实验方法可以有效的去除Fe、Ca、Si、Ni、Cu、Al、Mg的干扰。对测定结果不会产生影响。

4.4 随着pH的增大，稀土沉淀不完全，pH控制应控制在1.8-2.0为宜。

4.5 灼烧温度为900℃-950℃，时间为40min。

4.6 实验回收率为99.27%-101.05%。3个样品的RSD在0.39%-0.72%之间。

4.7本方法具有实验可操作性。

统一样品信息：1号稀土总量：13.37%，2号稀土总量：22.35%，3号稀土总量：28.02%。