前    言

GB/T XXXXX-201X《镨钕镝合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：GB/T XXXXX.1-201X  镨钕镝合金化学分析方法 稀土总量的测定

第2部分：GB/T XXXXX.2-201X  镨钕镝合金化学分析方法 氯量的测定

第3部分：GB/T XXXXX.3-201X  镨钕镝合金化学分析方法 碳量的测定

第4部分：GB/T XXXXX.4-201X  镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定

第5部分：GB/T XXXXX.5-201X  镨钕镝合金化学分析方法 非稀土杂质量的测定

第6部分：GB/T XXXXX.6-201X  镨钕镝合金化学分析方法 氧量的测定

第7部分：GB/T XXXXX.7-201X  镨钕镝合金化学分析方法 配分量的测定

本部分为第7部分。本部分是首次制定。

本部分由全国稀土标准化委员会提出并归口。

本部分由包头稀土研究院负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所、北京纳克分析仪器有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心参与起草。

本部分主要起草人：于勇海、王安丽、崔爱端。

本部分主要验证人：曾华灵、宋晓春、王义惠、刘平、吴希。

镨钕镝合金化学分析方法

第7部分：配分量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本部分规定了镨钕镝合金中配分的量的测定方法。

本部分适用于镨钕镝合金中配分的量的测定。测定范围：镨：15.00～25.00%；钕：65.00～85.00%；镝：1.00～10.00%。

- 方法原理

试样以硝酸溶解，在稀酸介质中，以电感耦合等离子发射光谱仪进行测定。用归一的方法得出

各元素含量。

- 试剂和材料

3.1硝酸（优级纯）。

3.2镨标准贮存溶液：称取0.1208g经950℃灼烧1h的氧化镨（ >99.99%）于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.1），低温加热溶解后，取下冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镨。

3.3钕标准贮存溶液：称取0.1166g经950℃灼烧1h的氧化钕（>99.99%）于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.1），低温加热溶解后，取下冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钕。

3.4镝标准贮存溶液：称取0.1148g经950℃灼烧一小时的氧化镝（>99.99%）于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.1），低温加热溶解后，取下冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镝。

3.5镨标准溶液：分取镨标准贮存溶液（3.2）10mL于100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg镨。

3.6钕标准溶液：分取钕标准贮存溶液（3.3）20mL于100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含200μg钕。

3.7镝标准溶液：分取镝标准贮存溶液（3.4）5mL于100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg镝。

3.8氩气，纯度>99.99%

4   仪器及主要参数

仪器：电感耦合等离子体光谱仪。

主要参数：RF功率：1.2kW；冷却气流量：14 L/min；辅助气流量：1.2 L/min；载气流量：0.7L/min；观测高度：11mm。

5   试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

6   分析步骤

6.1  试料

称取0.2g试样（5），精确至0.0001g。。

6.2测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料做空白试验。

6.4分析试液的制备

6.4.1将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加10mL水、5mL硝酸（3.1），低温加热至完全溶解，取下，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2分取2mL溶液装入100mL容量瓶，加入2mL硝酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀，待测。

- 标准系列溶液的配制

在三个100mL容量瓶中，分别加入镨标准溶液（3.5）8.00、12.00、15.00mL，钕标准贮存溶液（3.3）2.50、3.50、4.50mL以及镝标准溶液（3.7）1.00、4.00、10.00mL，配制成工作曲线系列。工作曲线浓度见表1。

表1　工作曲线的浓度

| 元素 | Pr | Nd | Dy |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准1/μg/mL | 8.00 | 25.00 | 0.50 |
| 标准2/μg/mL | 12.00 | 35.00 | 2.00 |
| 标准3/μg/mL | 15.00 | 45.00 | 5.00 |

6.6 测定

6.6.1推荐分析线见表2

表2 分析线波长的选择

| 元素 | Pr | Nd | Dy |
| --- | --- | --- | --- |
| 波长/ nm | 410.072 | 430.357 | 353.171 |

6.6.2将分析试液（6.4.2）与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定

7   分析结果的计算

按式（1）计算镨钕镝配分量（%）：

……………………（1）

式中：

ρi  —分析试液（6.4.2）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0  —空白溶液（6.3）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

Σρj —分析试液（6.4.2）中各待测元素的质量浓度之和，单位为微克每毫升（μg/mL）；

8   精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得。

表3

| 元素 | 配分量/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- |
| 镨 |  |  |
| 钕 |  |  |
| 镝 |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 再现性

表4

| 元素 | 配分量/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- |
| 镨 |  |  |
| 钕 |  |  |
| 镝 |  |  |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 元素 | 配分量/% | 允许差% |
| --- | --- | --- |
| 镨 |  |  |
| 钕 |  |  |
| 镝 |  |  |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

镨钕镝合金化学分析方法

第7部分：配分量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of praseodymium neodymium dysprosium alloy

Part 7：Determination of the content of component

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

GB/T ×××××.7—201×

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H14