ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××.4—201×

镨钕镝化学分析方法

第4部分：镧、铈、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镥和钇量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical Analysis Methods of praseodymium neodymium dysprosium alloy

Part 4 :Determination of lanthanum, cerium, samarium, europium, gadolinium, terbium, holmium, erbium, thulium, lutetium and yttrium contents

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/T XXXXX-201X《镨钕镝合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：GB/TXXXXX.1-200X  镨钕镝合金化学分析方法 稀土总量的测定

第2部分：GB/T XXXXX.2-201X  镨钕镝合金化学分析方法 氯量的测定

第3部分：GB/T XXXXX.3-201X  镨钕镝合金化学分析方法 碳量的测定

第4部分：GB/T XXXXX.4-201X  镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定

第5部分：GB/T XXXXX.5-201X  镨钕镝合金化学分析方法 非稀土杂质量的测定

第6部分：GB/T XXXXX.6-201X  镨钕镝合金化学分析方法 氧量的测定

第7部分：GB/T XXXXX.7-201X  镨钕镝合金化学分析方法配分量的测定

本部分为第4部分。本部分是首次制定。

本部分由全国稀土标准化委员会提出并归口。

本部分由包头稀土研究院、国家稀土产品质量监督检测中心负责起草。

本部分由包头稀土研究院起草。

本部分由赣州虔东稀土集团股份有限公司/赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司、北京纳克分析仪器有限公司参加起草。

本部分主要起草人：杜梅、于勇海、王东杰。

本部分参加起草人：姚南红、温斌、刘钧洲、谢小华、宋晓春、王义惠。

镨钕镝化学分析方法

第4部分：镧、铈、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镥和钇量的测定

电感耦合等离子体光谱法

- 范围

本部分规定了镨钕镝中镧、铈、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镥和钇含量的测定方法。

本部分适用于镨钕镝中镧、铈、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镥和钇含量的测定。测定范围：0.050%～0.20%。

- 方法原理

试料以硝酸溶解，在稀硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

- 试剂和材料

3.1 硝酸（1+1）。

3.2 过氧化氢（30％）。

3.3 镨基体溶液：称取0.4833g经950℃灼烧1h的氧化镨(>99.999%)于250mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含4mg镨。

3.4 钕基体溶液：称取1.2861g经950℃灼烧1h的氧化钕(>99.999%)于250mL烧杯中，加30mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含15mg钕。

3.5 镝基体溶液：称取0.1148g经950℃灼烧1h的氧化镝(>99.999%)于250mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镝。

3.6镧标准贮存溶液：称取0.1173g经950℃灼烧1h的氧化镧(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镧。再将此溶液稀释成1mL含50μg镧的标准溶液。

3.7铈标准贮存溶液:称取0.1228g经900℃灼烧1h的氧化铈(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)， 低温加热，并滴加过氧化氢(3.2) 至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铈。再将此溶液稀释成1mL含50μg铈的标准溶液。

3.8钐标准贮存溶液:称取0.1160g经950℃灼烧1h的氧化钐(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钐。再将此溶液稀释成1mL含50μg钐的标准溶液。

3.9铕标准贮存溶液:称取0.1158g经950℃灼烧1h的氧化铕(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铕。再将此溶液稀释成1mL含50μg铕的标准溶液。

3.10钆标准贮存溶液:称取0.1153g经950℃灼烧1h的氧化钆(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钆。再将此溶液稀释成1mL含50μg钆的标准溶液。

3.11铽标准贮存溶液:称取0.1176g经950℃灼烧1h的氧化铽(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铽。再将此溶液稀释成1mL含50μg铽的标准溶液。

3.12钬标准贮存溶液:称取0.1145g经950℃灼烧1h的氧化钬(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钬。再将此溶液稀释成1mL含50μg钬的标准溶液。

3.13铒标准贮存溶液:称取0.1144g经950℃灼烧1h的氧化铒(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铒。再将此溶液稀释成1mL含50μg铒的标准溶液。

3.14铥标准贮存溶液:称取0.1142g经950℃灼烧1h的氧化铥(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铥。再将此溶液稀释成1mL含50μg铥的标准溶液。

3.15镱标准贮存溶液:称取0.1141g经950℃灼烧1h的氧化镱(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镱。再将此溶液稀释成1mL含50μg镱的标准溶液。

3.16镥标准贮存溶液:称取0.1137g经950℃灼烧1h的氧化镥(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镥。再将此溶液稀释成1mL含50μg镥的标准溶液。

3.17钇标准贮存溶液:称取0.1270g经950℃灼烧1h的氧化钇(>99.99%)于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.1)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钇。再将此溶液稀释成1mL含50μg钇的标准溶液。

3.18  氩气 (>99.99%) 。

- 仪器

4.1  电感耦合等离子体光谱仪，倒数线色散率不大于0.26nm/mm（一级光谱）。

4.2  氩等离子体光源。

- 试样

将试样去掉表面氧化层，制成屑状后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

称取2.0g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3 分析试液的制备

将试料(6.1)置于300mL烧杯中，加20mL硝酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。再将此溶液稀释10倍。待用。

6.4 标准系列溶液的配制

6.4.1 标准系列溶液的配制

将镨基体溶液（3.3）、钕基体溶液（3.4）、镝基体溶液（3.5）和各稀土标准溶液（3.6～3.17）按表1分别移入4个100mL容量瓶中，并加5mL硝酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀，制得标准系列溶液，待用。

表1

| 标液 标号 | 各稀土质量浓度 / （μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镨 | 钕 | 镝 | 镧 | 铈 | 钐 | 铕 | 钆 |
| 1 2 3 4 | 400 400 400 400 | 1500 1500 1500 1500 | 100 100 100 100 | 0.00 1.00 2.00 10.00 | 0.00 1.00 2.00 10.00 | 0.00 1.00 2.00 10.00 | 0.00 1.00 2.00 10.00 | 0.00 1.00 2.00 10.00 |
| 标液 标号 | 各稀土质量浓度 / （μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铽 | 钬 | 铒 | 铥 | 镱 | 镥 | 钇 | / |
| 1 2 3 4 | 0.00 1.00 2.00 10.00 | 0.00 1.00 2.00 10.00 | 0.00 1.00 2.00 10.00 | 0.00 1.00 2.00 10.00 | 0.00 1.00 2.00 10.00 | 0.00 1.00 2.00 10.00 | 0.00 1.00 2.00 10.00 | / / / / |

6.5 测定

6.5.1  推荐分析线见表2。

表2

| 元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Sm Eu Gd Tb | 333.749 413.380,446.021 442.434 272.778,412.970 310.051 350.917,332.440 | Ho Er Tm Yb Lu Y | 341.646 337.275,369.265 313.126,384.802 328.937,369.420 261.542 371.029 |

6.5.2  将分析试液（6.3）与标准系列溶液（6.4）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算被测稀土元素的质量分数（％）:

ω(X)=ρ⋅V0×10×10−6m0×100………………………………… (1 )

式中：

ρ ——自工作曲线上查得被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0  ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

10  ——试液的稀释倍数；

m0  ——试料的质量，单位为克（g）；

- 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得。

表3

| 测定元素 | 质量分数 / ％ | 重复性限（r）％ | 测定元素 | 质量分数 / ％ | 重复性限（r）％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镧 |  |  | 钬 |  |  |
| 铈 |  |  | 铒 |  |  |
| 钐 |  |  | 铥 |  |  |
| 铕 |  |  | 镱 |  |  |
| 钆 |  |  | 镥 |  |  |
| 铽 |  |  | 钇 |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

8.2再现性

表4

| 测定元素 | 质量分数 / ％ | 再现性限（r）％ | 测定元素 | 质量分数 / ％ | 再现性限（r）％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镧 |  |  | 钬 |  |  |
| 铈 |  |  | 铒 |  |  |
| 钐 |  |  | 铥 |  |  |
| 铕 |  |  | 镱 |  |  |
| 钆 |  |  | 镥 |  |  |
| 铽 |  |  | 钇 |  |  |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

- 8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 测定元素 | 质量分数 / % | 允许差/% | 测定元素 | 质量分数 / % | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。