ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××.1—201×

镨钕镝合金化学分析方法

第1部分：稀土总量的测定

草酸盐重量法

Chemical analysis methods of praseodymium neodymium dysprosium alloy

Part 1：Determination of total rare earth content

Gravimetry

(预审稿)

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/TXXXXX-201X《镨钕镝合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：GB/TXXXXX.1-201X  镨钕镝合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/TXXXXX.2-201X  镨钕镝合金化学分析方法  氯量的测定

第3部分：GB/TXXXXX.3-201X  镨钕镝合金化学分析方法  碳量的测定

第4部分：GB/TXXXXX.4-201X  镨钕镝合金化学分析方法  稀土杂质量的测定

第5部分：GB/TXXXXX.5-201X  镨钕镝合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定

第6部分：GB/TXXXXX.6-201X  镨钕镝合金化学分析方法  氧量的测定

第7部分：GB/TXXXXX.7-201X  镨钕镝合金化学分析方法  配分量的测定

本部分为第1部分。本部分是首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分主要由包头稀土研究院国家稀土产品质量监督检测中心负责起草。

本部分主要由包头稀土研究院起草。

- 本部分由包头出入境检验检疫局、国家钨与稀土产品质量监督检验中心参加起草。

本部分主要起草人：周凯红、赵长玉、赵静。

本部分参加起草人：谢东滨、旭仁花、周宜君、汤洁。

镨钕镝合金化学分析方法

第1部分：稀土总量的测定

草酸盐重量法

- 范围

本部分规定了镨钕镝合金中稀土总量的测定方法。

本部分适用于镨钕镝合金中稀土总量的测定，测定范围：90.00%～99.50%。

- 方法原理

以盐酸溶解样品，氨水分离、脱硅和草酸盐沉淀分离镁、钙、铁、硅等杂质元素，在950℃置入铂坩埚中灼烧，生成稀土氧化物，以配分换算成金属稀土总量。

- 试剂和材料

3.1  盐酸（ρ1.19 g/ mL）。

3.2  过氧化氢（30%）。

3.3  硝酸（ρ1.42 g/ mL）。

3.4  高氯酸（ρ1.67 g/ mL）。

3.5  盐酸（1+1）。

3.6  盐酸洗液（1+98）。

3.7  氨水（0.90g/mL）。

3.8  氨水（1+1）。

3.9  氯化铵洗液（20g/L）：100 ml水中含2.0 g氯化铵（3.13）（以氨水调至pH值9～10）。

3.10 草酸溶液（100g/L）。

3.11 间甲酚紫（1g/L，乙醇溶液）。

3.12 草酸洗液（20g/L）。

3.13 氯化铵（分析纯）。

3.14 精密pH试纸（0.5～5.0）。

3.15 广泛pH试纸（0～14）。

3.16 中速滤纸。

3.17 慢速滤纸。

- 仪器和用具

4.1  分析天平  感量0.1mg。

4.2  高温炉  950℃。

4.3  铂坩埚。

- 试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

- 分析步骤

6.1  试料

称取4g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 将试料（6.1）以盐酸（3.5）和过氧化氢（3.2）加热溶解至样品完全反应，冷却后装入250mL容量瓶中。

6.4.2 分取试液（6.4.1）10.00mL至300mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.3）和5mL高氯酸（3.4），冒烟至近干，以5mL盐酸（3.5）提取，少量水冲洗表面皿及杯壁，加热，用中速滤纸（3.16）过滤，用热的盐酸洗液（3.6）洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，在滤液中加入2g 氯化铵（3.13），用氨水（3.8）调出少量沉淀后，并过量20mL〔此时pH约9～10(以pH试纸（3.15）检验)〕，加1mL过氧化氢（3.2），煮沸，取下，使pH值始终保持在约9～10之间(以pH试纸（3.15）检验)。用中速滤纸（3.16）过滤，用氯化铵洗液（3.9）洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，将滤纸取下放回原烧杯。

6.4.3 用20mL盐酸（3.5）、2mL过氧化氢（3.2）将滤纸破坏成纸浆，加热水至150mL，加20mL热的草酸溶液（3.10），加入2～3滴间甲酚紫（3.11）使溶液呈红色，以氨水（3.8）调至溶液变为橙黄色，以精密pH试纸（3.14）测得pH值1.8～2.0之间，于80～90℃保温40min，或冷却至室温，放置2h，以慢速滤纸（3.17）过滤，用草酸洗液（3.12）洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，取出沉淀放入事先已恒重的铂金坩埚中灰化，于950℃高温炉中灼烧至恒重，取出冷却至室温后称量，计算。

- 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算Pr-Nd-Dy的百分含量：

w=m1−m0×V0×MM0m×V×100…………………………...……………………..….（1）

式中：m0－铂金锅的质量，单位为g；

m1－铂金锅及烧成物的质量，单位为g；

m－试料的质量，单位为g；

V0—原试液总体积，单位为mL；

V—移取试液体积，单位为mL；

M—Pr-Nd-Dy金属的平均分子量。

M0—Pr-Nd-Dy氧化物的平均分子量。

- 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得，超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 稀土总量质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 8.2再现性

表3

| 稀土总量质量分数/ % | 再现性限（r） |
| --- | --- |
| 注：再现性限（r）为2.8×Sr，Sr为再现性标准差。 |  |

- 8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 稀土总量质量分数/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。