前    言

GB/T XXXXX-201X《镨钕镝合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：GB/T XXXXX.1-201X  镨钕镝合金化学分析方法 稀土总量的测定

第2部分：GB/T XXXXX.2-201X  镨钕镝合金化学分析方法 氯量的测定

第3部分：GB/T XXXXX.3-201X  镨钕镝合金化学分析方法 碳量的测定

第4部分：GB/T XXXXX.4-201X  镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定

第5部分：GB/T XXXXX.5-201X  镨钕镝合金化学分析方法 非稀土杂质量的测定

第6部分：GB/T XXXXX.6-201X  镨钕镝合金化学分析方法 氧量的测定

第7部分：GB/T XXXXX.7-201X  镨钕镝合金化学分析方法 配分量的测定

本部分为第6部分。本部分是首次制定。

本部分由全国稀土标准化委员会提出并归口。

本部分由包头稀土研究院、国家稀土产品质量监督检测中心负责起草。

本部分由包头稀土研究院起草。

本部分由北京纳克分析仪器有限公司，国家钨与稀土产品质量监督检验中心参加起草。

本部分主要起草人：张淑杰、蒋天怡、赵立东。

本部分参加起草人：王学华、刘平、吴希。

镨钕镝合金化学分析方法

第6部分、；氧量的测定

脉冲-红外吸收法

- 范围

本部分规定了镨钕镝合金中氧含量的测定方法。

本部分适用于镨钕镝合金中氧含量的测定。测定范围：0.010%～0.30%。

- 方法原理

在惰性气氛下，加热熔融石墨坩埚中的试料，试料中的氧呈一氧化碳析出，进入红外检测器中进行测定。

- 试剂和材料

3.1 带盖镍囊。

3.2 四氯化碳。

3.3 高纯氦气：纯度≥99.99%。

3.4 石墨坩埚。

3.5 标准样品：在含氧量0.010%~0.50%范围内选择三个合适的标样。

- 仪器

脉冲-红外氧氮仪。

脉冲炉：温度大于2000℃，检测器灵敏度：0.001µg/g。

5  试料

测定氧含量的样品呈块状，剪成小块，在水中打磨、剥皮，放入四氯化碳中保存,防止样品氧化。测量前取出，快速吹干。在10分钟以内分析。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试料0.100-0.250g，精确至0.001g，加入带盖镍囊中（3.1）。

6.2  测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白校正

6.3.1 打开脉冲炉，将坩埚（3.4）置于下电极，测氧时，将带盖镍囊（3.1）置于装样器内。

6.3.2 下电极上升，坩埚（3.4）脱气，加热熔融，显示空白值，重复测定3~5次，其氧结果的平均空白值<0.0025%，方可进行下步测定。

6.4  校正仪器

称取标样（3.5）三份，按（6.5）条操作方法校正仪器。

6.5  测定

6.5.1 打开脉冲炉，将坩埚（3.4）置于下电极，测氧时，将试料装入带盖镍囊（3.1）中（6.1），置入装样器内。

6.5.2 下电极上升，坩埚（3.4）脱气，测氧时，装有试料的带盖镍囊进入坩埚（3.4）加热熔融。由仪器显示分析结果。（如仪器不能自动显示分析结果按7进行结果计算）。

7    分析结果的计算与表述

按公式（1）计算样品中氧的质量分数（%）：
……………………………………………..（1）

式中：  C1—空白试验氧含量，单位为百分数（%）；

C2—带盖镍囊和试料中氧含量，单位为百分数（%）；

—带盖镍囊与试料的质量比（在1.2~2.0之间）。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法外推求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1

| 氧质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2再现性

表2

| 氧质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 注：重复性限（r）为2.8×SR，SR为重复性标准差。 |

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 氧量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

镨钕镝合金化学分析方法

第6部分：氧量的测定
脉冲红外吸收法

Chemical analysis methods of praseodymium neodymium dysprosium alloy

Part 6：Determination of oxygen content

Impulse-infrared conductance absorption method

(预审稿)

GB/T ×××××.6—201×

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H14