镨钕镝合金化学分析方法

——编制说明

- 任务来源

根据全国稀土标准化技术委员会稀土标委[2010]32号文件的要求，包头稀土研究院承担了《镨钕镝合金化学分析方法》国家标准的起草任务，《镨钕镝合金化学分析方法》共包括7个方法：《镨钕镝合金化学分析方法 稀土总量的测定》、《镨钕镝合金化学分析方法 氯量的测定》、《镨钕镝合金化学分析方法 碳量的测定》、《镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定》、《镨钕镝合金化学分析方法 非稀土杂质量的测定》、《镨钕镝合金化学分析方法 氧量的测定》、《镨钕镝合金化学分析方法配分量的测定》，按照时间要求，完成了相应方法的研究报告、一验报告、编制说明以及意见征求稿。行业标准计划编号、起草单位、验证单位见表1。

表1

| 序号 | 行业标准计划编号 | 标准项目名称 | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009-2121T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法稀土总量的测定 重量法 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心 | 包头出入境检验检疫局 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 |
|  | 2009-2122T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法 氯量的测定 | 北京有色金属研究总院 | 包头稀土研究院 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 福建省长汀金龙稀土有限公司 |
|  | 2009-2123T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法 碳量的测定 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心北京纳克分析仪器有限公司 |
|  | 2009-2124T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心（1） 北京有色金属研究总院（2） | 赣州虔东稀土集团股份有限公司（1） 包头稀土研究院（2） | 北京纳克分析仪器有限公司（1） 国家钨与稀土产品质量监督检验中心（2） |
|  | 2009-2125T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法 非稀土杂质量的测定 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 北京纳克分析仪器有限公司 赣州晨光稀土新材料有限公司 |
|  | 2009-2126T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法 氧量的测定 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心 | 北京纳克分析仪器有限公司 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 |
|  | 2009-2127T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法 配分量的测定 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心（1） 赣州虔东稀土集团股份有限公司（2） | 赣州有色冶金研究所（1） 包头稀土研究院 （2） | 北京纳克分析仪器有限公司（1） 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 （1） 天瑞仪器股份有限公司（2） |

二、编制原则与依据

2.1根据目前镨钕镝合金的生产、应用和贸易要求确定分析方法及测定范围。

2.2根据任务落实会议纪要，确定每一方法检测的各要素。

2.3根据不同方法以及测定元素的不同，最终确定每一方法的允许差。

- 编制过程

《镨钕镝合金化学分析方法》的制定是随着《镨钕镝合金》产品标准的制定而制定的。在任务落实会上，广泛地征求了与会专家和代表的意见，在会议结束后包头稀土研究院又组织了有关专家，对方法起草过程中可能遇到的问题以及对任务落实会议上，征求的与会专家和代表的意见进行了讨论，确定了试验方案。

3.1国内外标准的收集

目前尚未发现国内外与本标准一致的检测标准，包头稀土研究院在编制过程中收集了大量相关资料与标准，主要参考了《稀土金属及其氧化物化学分析方法——稀土杂质的测定》、《稀土金属及其氧化物化学分析方法——非稀土杂质的测定》、《稀土金属及其氧化物化学分析方法——稀土总量的测定》等，为该系列标准的编制做了必要的准备工作。

3.2标准制订过程

3.2.1 2011年1月至3月，收集国内外相关标准及技术资料，准备样品，进行探索性试验。

3.2.2 2011年4月15日之前，由根据镨钕镝合金各产品标准，最终确定每一分析方法的测定范围，并将样品发送到相关起草单位。

3.2.3 2011年6月15日之前，起草单位完成研究报告，将研究报告及统一样发给第一、第二验证单位，同时以走访、信函或电子版的形式征求各参加单位的意见。

3.2.4 2011年8月15日之前，起草单位将初审稿、研究报告、验证报告及意见汇总稿上交稀标委同时再次发送到各参加单位。

3.2.5 2011年10月15日之前，起草单位将形成的意见汇总完成补充验证报告，将初审稿、研究报告、验证报告上交稀标委，准备召开预审会。

3.2.6 2011年11月~2012年5底前，在试验报告及验证报告的基础上，由起草单位提出标准预审稿、标准编制说明等，并将试验报告、验证报告、标准预审稿、标准编制说明等（电子版）发送至稀土标委会秘书处。

3.2.7 2012年6中下旬，参加全国稀土标准化技术委员会有关《镨钕镝合金化学分析方法》的初审会

3.3方法的条件实验与标准编制

按照测定元素的不同，采用不同的溶样方法，考察共存元素之间的相互干扰情况以及镨钕镝比例发生变化时方法的适用性，通过不同方法的比对实验，完成精密度与准确度数据统计，最终确定测定方法，

3.4验证实验与数据分析

按照镨钕镝合金各元素测定方法的不同，分析每一方法第一验证单位及第二验证单位与起草单位的数据，将数据汇总到数据汇总表中（具体数据见数据汇总表）。通过数据分析，表明每一方法都是准确可靠的。

3.5反馈意见分析

在本标准起草和编制过程中，起草单位同国内多家稀土生产、应用企业进行了紧密的合作，在验证单位的大力配合下对方法进行了验证，将存在问题及时沟通并改进，顺利完成了方法的试验报告，形成了预审稿。

- 标准的主要技术内容说明

4.1《镨钕镝合金化学分析方法 稀土总量的测定》

4.1.1测定范围

采用重量法测定，本标准适用于质量分数为：90.00~99.50%的镨钕镝合金中稀土总量的测定。

4.1.2测定原理

试样经盐酸分解，在氯化铵存在下，氨水沉淀稀土，分离钙、镁等。以盐酸溶解稀土，在pH1.5~2.0的条件下用草酸沉淀稀土，以分离铁、铝、镍等。于950℃灼烧，称其质量，计算稀土总量。

4.1.3条件实验

4.1.3.1溶解样品的选择

4.1.3.2干扰元素的实验

4.1.3.2.1氨水分离次数的选择

4.1.3.2.2干扰元素的实验

4.1.3.3草酸用量选择实验

4.1.3.4灼烧温度与灼烧时间实验

4.1.3.5精密度试验

4.1.3.6标准回收实验

4.2《镨钕镝合金化学分析方法 氯量的测定》

4.2.1测定范围

采用比浊法测定，本方法适用于0.0050％～0.20％氯量的测定。

4.2.2测定原理

试料以稀硝酸溶解，在稀硝酸介质中，氯离子与银离子形成氯化银胶体，在稳定剂丙三醇的存在下，于分光光度计波长430nm处测定。在工作曲线上查得相应的氯量。

4.2.3条件实验

4.2.3.1 试样分解的条件试验。

4.2.3.2比浊波长的选择。

4.2.3.2.1 稀土元素对比浊波长的影响。

4.2.3.2.2 氯的比浊波长的选择。

4.2.3.3 比浊测定的条件试验。

4.2.3.4 共存离子的影响。

4.2.3.5标准曲线线性范围的确定。

4.3《镨钕镝合金化学分析方法 碳量的测定》

4.3.1测定范围

采用高频-红外碳硫仪测定镨钕镝合金中碳量。测定范围：0.010%~0.30%。

4.3.2测定原理

# 试料在助熔剂存在下，于高频感应炉内，氧气氛中熔融燃烧，碳呈二氧化碳释出，以红外线吸收器测定

4.3.3条件实验

4.3.3.1 助熔剂的选择。

4.3.3.1.2 助熔剂量的选择。

4.3.3.2 称样量的选择。

4.3.3.2 称样量的选择。

4.4《镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定》

4.4.1《镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定》-等离子发射光谱法

4.4.1.1测定范围

采用电感耦合等离子发射光谱法测定镨钕镝合金中镧、铈、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定。测定范围：0.050～0.20%。

4.4.1.2测定原理

试料以硝酸溶解，在稀硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

4.4.1.3测定仪器

电感耦合等离子发射光谱仪。

4.4.1.4条件实验

4.4.1.4.1 分析谱线的选择。

4.4.1.4.2 共存元素的干扰情况。

4.4.1.4.4 基体浓度及测定方式的选择。

4.4.1.4.5 基体元素配分变化时的影响。

4.4.1.4.6 方法检出限。

4.4.1.4.7 精密度及准确度实验。

4.4.1.4.8 测定范围的确定。

4.4.2《镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定》-等离子质谱法

4.4.2.1测定范围

采用电感耦合等离子质谱法测定钆镁合金中镧、铈、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定。测定范围：0.0020~0.10%。

4.4.2.2测定原理

试样以硝酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行质谱测定，测定时以内标法进行校正。

4.4.2.3测定仪器

电感耦合等离子质谱仪。

4.4.2.4   条件实验

4.4.2.4.1 测量同位素峰的选择。

4.4.2.4.2基体效应及其校正试验。

4.4.2.4.3 加标回收试验。

4.4.2.4.4 样品酸度的选择。

4.4.2.4.5 检出限和测定下限。

4.4.2.4.6 精密度实验。

4.5《镨钕镝合金化学分析方法 非稀土杂质量的测定》-等离子发射光谱法

4.5.1 测定范围

采用电感耦合等离子发射光谱法测定镨钕镝合金中铁、硅、铝、钙、镁元素的含量。测定范围见表1。

表1

| 元素 | 质量分数/ % | 元素 | 质量分数/ % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe | 0.050～0.80 | Ca | 0.0050～0.50 |
| Al | 0.010～0.50 | Mg | 0.0050～0.50 |
| Si | 0.010～0.50 |  |  |

4.5.2 测定原理

试样以硝酸溶解，将分析试液与标准系列溶液同时进行氩等离子体光谱测定，由计算机输出被测元素的质量分数。

4.5.3 测定仪器

电感耦合等离子发射光谱仪。

4.5.4   条件实验

4.5.4.1 分析谱线的选择。

4.5.4.2 元素间干扰实验。

4.5.4.3 检出限试验。

4.5.4.4 不同基体配比回收率实验。

4.5.4.5 不同方法对照试验。

4.5.4.6 回收率实验。

4.5.4.7 精密度实验。

4.6《镨钕镝合金化学分析方法 氧量的测定》

4.6.1测定范围

采用红外线吸收法测定镨钕镝合金中碳量，本方法适用于0.010%~0.30%碳量的测定。

4.6.2 测定原理

试料在助熔剂存在下，于高频感应炉内，氦气氛中熔融燃烧，样品中氧与石墨中碳呈二氧化碳释出，以红外线吸收器测定。

4.6.3测定仪器：EMGA-820氧氮分析仪。

4.6.4  条件实验

4.6.4.1 助熔剂的选择。

4.6.4.2 空白实验。

4.6.4.3 助熔剂对比实验。

4.6.4.4 称样量的选择。

4.7《镨钕镝合金化学分析方法 配分量的测定》

4.7.1《镨钕镝合金化学分析方法 配分量的测定》-等离子光谱法

4.7.1.1测定范围

采用电感耦合等离子发射光谱法测定镨钕镝合金的配分量。测定范围：镨：15.00～25.00%；钕：65.00～85.00%；镝：1.00～10.00%。

4.7.1.2测定原理

试样以硝酸溶解，在稀酸介质中，以电感耦合等离子发射光谱仪进行测定。用归一的方法得出各元素含量。

4.7.1.3测定仪器

电感耦合等离子发射光谱仪。

4.7.1.4条件实验

4.7.1.4.1分析线波长的选择。

4.7.1.4.2稀土杂质的干扰试验。

4.7.1.4.3非稀土杂质的干扰试验。

4.7.1.4.4溶样酸的选择。

4.7.1.4.5仪器功率的选择。

4.7.1.4.6测定范围。

4.7.1.4.7准确度试验。

4.7.1.4.8精密度试验。

4.7.2《镨钕镝合金化学分析方法 配分量的测定》-等离子光谱法

4.7.2.1测定范围

采用X荧光光谱法测定镨钕镝合金的配分量。测定范围：镨：15.00～25.00%；钕：65.00～85.00%；镝：1.00～10.00%。

4.7.2.2 测定原理

试样用盐酸分解，以矾做内标，制成滤纸片薄样，采用内标法选择相应的数学模型，用X-射线荧光光谱法测定。

4.7.2.3测定仪器

X射线荧光光谱仪。

4.7.2.4    条件实验

4.7.2.4.1   仪器工作条件及分析线的确定。

4.7.2.4.2   制样条件。

4.7.2.4.2.1 滤纸片的选择。

4.7.2.4.2.2 样品溶液浓度。

4.7.2.4.2.3样品溶液滴量。

4.7.2.4.2.4谱线分析的选择。

4.7.2.4.2.5工作曲线的确定。

五、国内外相关标准的对比分析及评价

本标准由起草单位对国际、国内标准进行了广泛的查阅和调研，目前，国内外尚未见到有关镨钕镝合金中各元素检测的标准分析方法，本标准填补了国内空白，并且是首次制定，该标准分析方法具有分析速度快、操作简单、方法容易掌握等特点。

六、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，可适用于《镨钕镝合金》产品中元素的测定，其测定围合理，准确度和精密度完全满足《镨钕镝合金》国家标准技术要求，具有快速、准确的特点。标准文本内容表述合理，格式规范。