ICS 29.045

H 82

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××-××××

代替 GB/12963-2009

多晶硅

Multi-crystalline silicon

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/12963-2009《硅多晶》，本标准与GB/12963-2009相比，主要有如下变动：

——增加引用下列国家标准：

GB/T  1551   硅单晶电阻率测定方法

GB/T  1557   硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T  24574  硅单晶中Ⅲ-Ⅴ族杂质的光致发光测试方法

GB/T  24581  低温傅立叶变换红外光谱法测量硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测试方法

GB/T  24582  酸浸取-电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质；

——引用标准SEMI MF1723  用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的标准规程替换ASTM MF1723；

——增加了技术参数，如对施主杂质浓度、受主杂质浓度、氧浓度、表面金属杂质浓度、基体金属杂质浓度的等级要求；

——碳浓度由<1.5×1016at cm3，<2×1016at cm3，<2×1016at cm3修订为<1×1016at cm3，1.5×1016at cm3，2×1016at cm3；

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）归口。

本标准起草单位：东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/12963-1996、GB/12963-2009

硅  多  晶

  - 范围

本标准规定了硅多晶的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以三氯氢硅或四氯化硅用氢还原法制得的硅多晶。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  1550    非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T  1551    硅单晶电阻率测定方法

GB/T  1553    硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法

GB/T  1557    硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T  1558    硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

GB/T  4059    硅多晶气氛区熔磷检验方法

GB/T  4060    硅多晶真空区熔基硼检验方法

GB/T  4061    硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法

GB/T  13389   掺硼掺磷硅单晶电阻率与掺杂剂浓度换算规程

GB/T  14264   半导体材料术语

GB/T  24574   硅单晶中Ⅲ-Ⅴ族杂质的光致发光测试方法

GB/T  24581   低温傅立叶变换红外光谱法测量硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测试方法

GB/T  24582   酸浸取-电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质

SEMI MF1723   用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的标准规程

  - 术语

GB/T  14264规定的及以下术语适用于本标准

氧化夹层（Oxide lamella）

硅多晶横断面上呈同心圆状的氧化硅夹杂。

  - 要求

- 4.1  产品分类

4.1.1  产品按外形分为块状硅多晶和棒状硅多晶，根据纯度的差别分为3级。

4.1.2  牌号

硅多晶的牌号表示为：

Psi—□—□

阿拉伯数字表示硅多晶等级

英文大写字母表示硅多晶形状，I表示棒状，N表示块状

表示硅多晶

- 4.2  技术要求

4.2.1  等级

- 硅多晶的等级及相关技术要求应符合表1的规定。

表1

| 项目（一） | 多晶硅等级指标（一） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级品 | 2级品 | 3级品 |
| 基磷电阻率（Ω·cm） | ≥500 | ≥300 | ≥200 |
| 基硼电阻率（Ω·cm） | ≥3000 | ≥2000 | ≥1000 |
| n型少数载流子寿命（μs） | ≥500 | ≥300 | ≥100 |
| 碳浓度（atoms/cm3） | <1×1016 | <1.5×1016 | <2×1016 |
| 氧浓度（atoms/cm3） | ≤1×1017 | ≤1×1017 | ≤1×1017 |
| 项目（二） | 多晶硅等级指标（二） |  |  |
|  | 1级品 | 2级品 | 3级品 |
| 施主杂质浓度(ppba) | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.67 |
| 受主杂质浓度(ppba) | ≤0.08 | ≤0.12 | ≤0.25 |
| 碳浓度（ppma） | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 氧浓度（ppma） | 2 | 2 | 2 |
| 基体金属杂质浓度 (ppbw) | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤2.5 | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤5.0 | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤10 |
| 表面金属杂质浓度 (ppbw) | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤5.0 | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤10 | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤15 |
| 注：1.基体金属杂质检测可采用二次离子质谱、等离子体质谱和中子活化分析，由供需双方协商解决。 2.表面金属杂质检测可采用等离子体质谱、石墨炉原子吸收仪分析，由供需双方协商解决。 3.每个等级的产品应该同时满足本等级的要求，若某项超出指标，则降为下一级。 |  |  |  |

- 4.2.2  硅多晶尺寸范围

- 4.2.2.1  块状硅多晶具有无规则的形状和随机尺寸分布，其线性尺寸最小为6mm，最大为100mm。

- 4.2.2.2  块状硅多晶的尺寸分布范围为：

（1) 6～25mm的最多占重量的15%；

(2) >25～50mm的占重量的15%～35%；

(3) >50～100mm的最少占重量的65%。

4.2.2.3  棒状硅多晶的直径及长度尺寸由供需双方商定。其直径允许偏差≤5%（针对棒状多晶）。

- 4.3  结构

- 硅多晶应无氧化夹层。

- 4.4  表面质量

- 4.4.1  硅多晶表面结构应致密、平整(断面边缘颗粒不大于3mm)。

- 4.4.2 （免洗的）块状硅多晶的表面应经过酸腐蚀去除表面沾污，使其达到直接使用的要求。所有硅多晶的外观应无色斑、变色，无可见的污染物。

- 5   测试方法

- 5.1  硅多晶导电类型检验按GB/T 1550测试。

- 5.2  硅多晶基磷电阻率检验按GB/T 4059测试。

- 5.3  硅多晶基硼电阻率检验按GB/T 4060测试。

- 5.4  n型少数载流子寿命测量按GB/T 1553测试。

- 5.5  硅多晶中氧浓度测量按GB/T 1557测试。

- 5.6  硅多晶中碳浓度测量按GB/T 1558测试。

- 5.7  硅多晶氧化夹层检验按GB/T 4061测试。

- 5.8  硅多晶中的施主、受主杂质含量按照GB/T 24574或GB/T 24581测试。

5.9  硅多晶表面金属杂质含量按GB/T 24582测试。

- 5.10 棒状硅多晶的直径用游标卡尺测量，块状硅多晶的尺寸分布范围用过筛检验，或由供需双方商定的方法检验。

- 5.11  硅多晶的表面质量用肉眼检查。

- 6   检验规则

- 6.1  检查和验收

- 6.1.1  产品应有供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

- 6.1.2  需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起3个月（块状硅多晶为1个月）内向供方提出，由供需双方协商解决。

- 6.2  组批

产品应成批提交验收，每批应有同一牌号、具有相同标称纯度和特性，以类似工艺条件生产并可追溯生产条件的反应炉次的硅多晶组成。

- 6.3  检验项目

每批产品应进行基磷电阻率或施主杂质浓度、基硼电阻率或受主杂质浓度、n型少数载流子寿命、氧浓度、碳浓度、结构、表面质量和尺寸的检验；表面金属和基体金属杂质由供需双方协商。

- 6.4  取样与制样

6.4.1  供方取样、制样时，基磷电阻率、基硼电阻率取样、制样按GB/T 4059、GB/T 4060进行，断面氧化夹层取样、制样按GB/T 4061进行。

6.4.2  仲裁抽样方案由供需双方商定，取样部位和制样按6.4.1进行。

- 6.5  检验结果判定

- 6.5.1  硅多晶的等级由基磷电阻率或施主杂质浓度、基硼电阻率或受主杂质浓度、n型少数载流子寿命、氧浓度、碳浓度判定；表面金属和基体金属杂质属参考项目，由供需双方协商。

- 6.5.2  在判定项目中若检验结果有一项不合格，则加倍取样对该不合格的项目进行复验。对复验结果仍不合格的产品，应直接判定为不合格。

- 7  标志、包装、运输及贮存

- 7.1  硅多晶经过一定方式洗净、干燥后，装入洁净的聚乙烯包装袋内，密封，然后再将包装袋装入包装箱内。块状硅多晶每袋净重为2000g±20g、5000g±50g、10000g±100g。棒状硅多晶每根单独包装。包装时应防止聚乙烯包装袋破损，以避免产品外来沾污，并按最佳放法提供良好保护。

- 7.2  包装箱外应标有“小心轻放”及“防腐、防潮”字样或标志、并说明：

a） 需方名称；

b） 产品名称、牌号；

c） 产品件数、净重；

e） 供方名称。

- 7.3  每批产品应附有质量证明书，注明：

a） 供方名称；

b） 产品名称及牌号；

c） 产品批号；

d） 产品毛重、净重；

e） 各项检验结果及检验部门印记；

f） 本标准编号；

g） 出厂日期。

- 7.4  产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震措施。

- 7.5  产品应贮存在清洁、干燥环境中。

- 8  订货单内容

- 订购本标准所规范产品的订货单内应包括下列内容：

- 产品牌号；

- 本标准编号；

- 其他。