Q

ICS 29.045

H 82

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T×××- ××××

羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)

Organic Germanium（Ge-132）

（讨论稿 2012年5月）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发 布

- 前    言

- 本标准由中国有色金属工业协会提出；

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释；

- 本标准主要起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司；

- 本标准协助起草单位：南京中锗科技股份有限公司、北京国晶辉红外科技有限公司。

- 本标准主要起草人：×××、×××、×××、×××、×××。

羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)

  - 范围

- 本标准规定了羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)的特性特征、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存、运输、质量证明书等内容。

- 本标准适用于以高纯二氧化锗为原料制备的羧乙基锗倍半氧化物（Ge-132)。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明年代的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注明年代的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1480 金属粉末粒度组成的测定 干筛分法

GB/T 6522 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 松装密度的测定

GB/T 11069 高纯二氧化锗

YS/T 37高纯二氧化锗化学分析方法

  - 特性与特征

    - 别名及通用名

别名：羧乙基锗倍半氧化物、Ge-132、复合锗丙酸、丙帕锗等。

    - 化学名称

- 羧乙基锗倍半氧化物。

    - 化学式

（CH2CH2COOHGe）2O3。

    - 分子结构式

O=Ge-CH2CH2COOH

|

O

|

O=Ge-CH2CH2COOH

分子量：339.32。

    - 分解温度

- 270-275℃。

  - 技术要求

    - 产品分级

羧乙基锗倍半氧化物分为一个级别，即一级品。

    - 羧乙基锗倍半氧化物的含量

用100%减去表1中杂质实测总和后的余量，应大于或等于99.95%。

    - 松装密度

- 0.7-1.3g/cm3。

    - 溶解度

在20℃时，10-11g/L。

    - 酸碱性

20℃时饱和水溶液的pH值为2.5-2.6。

    - 粒度

- 95%以上通过0.074mm（200目）筛孔。

    - 杂质含量

杂质含量应符合表1的规定。

表1 杂 质 含 量（≤）                        mg.kg -1

| 砷 （以AS计） | 铅 （以Pb计） | 镉 （以Cd计） | 汞 （以Hg计） | 无机锗 （以GeO2计） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 200 |

    - 二氧化锗质量要求

- 为保证羧乙基锗倍半氧化物（Ge-132）产品的质量要求，需保证所用的二氧化锗的质量要达到 GB/T 11069  高纯二氧化锗中5N牌号以上的质量水平，其它生产所用的盐酸、次亚磷酸钠、丙烯酸等辅料的质量水平应达到分析纯以上的级别。

    - 外观

- 产品为纯白色粉末，要求产品的颜色均匀一致，呈自然松散状态。

    - 水分

不大于0.5%。

    - 其它

- 如对产品有特殊要求，由供需双方另行商定。

  - 试验方法

    - 杂质含量的检测

- 砷、铅的测定按YS/T 37 进行，镉的测定采用电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）进行，汞的测定采用原子荧光光谱法进行。

    - 表面质量的检验方法

- 用目视检查。

    - 粒度的检验

- 按照GB/T 1480进行。

    - 松装密度的测定

- 按照GB/T 6522进行。

    - 水分的测定

- 称取10g样品于105℃下烘干至恒重进行测定。

    - 其它项目的检验

溶解度、酸碱性等项目是否检验及检验方法由供需双方商定。

  - 检验规则

    - 检查和验收

- 产品应由供方质量检验部门验收，保证产品质量符合本标准要求，并填写产品质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准进行验收，如有异议，应在收到产品之日起15天内向供方提出，由供需双方解决。如需仲裁，仲裁取样、制样和分析按本标准6.5.1、6.5.2、5.1进行，仲裁检验结果为最终结果。

    - 组批

- 产品应成批提交验收，同一品级为一批，批重不大于100kg。

    - 检验项目

- 应进行产品粒度、松装密度、杂质含量、表面质量、水分等项目的检验。

    - 仲裁取样和制样

      - 取样

- 采用逐批采样的方法进行，将装羧乙基锗倍半氧化物的塑料瓶摇匀后，用塑料勺或牛角勺在垂直中心线上等距离的两点处每点各取出2g,每批随机抽取10瓶取样检验，少于10瓶的批次，每一瓶都进行取样，取样量不小于40g。所取出的样品混均匀后，分成三份，每份10g，剩余部分返回原包装瓶内，将试样装入三个清洁、干燥的塑料袋中密封保存。一份由需方检验、一份由供方检验，另一份由供方留存1个月备查。

      - 制样

将上述取得的样品在105℃烘干测定水分后，用玛瑙研钵研磨至全部通过74um的分样筛为止，再进行分析。

    - 检验结果的判定

- 若产品粒度、松装密度、杂质含量、表面质量、水分等项目的检验与本标准不符合时，则判定该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

      - 每个装产品的塑料瓶上应贴上标签，注明生产厂名称、产品名称、商标、品级、净含量、产品编号、产品标准号、生产日期和“防潮”标志。

      - 装产品的塑料瓶应包装成箱，包装储运图示，标志应符合GB/T 191的规定,每箱应注明:

a) 供方名称；

b) 产品名称和品级；

c) 批号；

d）毛重和净含量。

    - 包装

      - 将产品装入洁净的塑料瓶内，每瓶净含量为500g 和1000g,瓶口密封，再装入适合长途运输的符合环保要求的箱内。

      - 每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称和品级；

c) 批号；

d）净含量；

e) 分析检验结果和检验部门印记；

f) 本标准编号；

- g) 出厂日期（或包装日期）。

    - 运输、贮存

产品不得同酸、碱混装，混贮，在运输和储存过程中均应防止受潮。