ICS 77.040.01

H 17

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

代替YS/T xx~xx-xxxx

高纯铟化学分析方法

铊量的测定

罗丹明B吸光光度法

Methods for chemical analysis of high pure Indium

Determination Tl content in high pure Indium

RhodamineB spectrophotometric method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前      言

本标准是初次制订。

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口；

本标准起草单位：北京有色金属研究总院

本标准主要起草人：

本标准由中国有色金属标准化技术委员会负责解释。

高纯铟中铊量的测定

（罗丹明B吸光光度法）

总则及一般规定按GB1467-78执行

1  范围

本标准规定了高纯铟中铊含量的测定方法。

本标准适用于铟（99.9999％）中铊含量的测定。测定范围0.00005％～0.0003％。

2  方法提要

试样经氢溴酸分解后，在1.7N氢溴酸中用异丙醚萃取铊，用罗丹明B发色。于波长550nm处测其吸光度。小于5mg铟、3μg镓、锑不干扰测定。

3  试剂与仪器

本标准所用水为去离子水（电阻率大于15MΩ·cm）。

3.1 氢溴酸（8.5N）：蒸馏后使用。

3.2 异丙醚：化学纯。

3.3 罗丹明B溶液（0.02%）：称0.100g罗丹明B溶于500mL1N盐酸中，混匀。

3.4 萃取液：1.7N氢溴酸。

3.5 磺基水杨酸（10%）。

3.6 铊标准溶液

（甲）：称取0.1300g硝酸铊（光谱纯）置于50mL烧杯中，加入少量水溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液含铊1mg/mL。

（乙）：取2.00mL溶液（甲），移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液含铊2μg/mL 。

3.7分光光度计

4 分析步骤

4.1 试料

称取1.00g试料。

4.2 测定数量

独立地进行三份试料的测定，取其平均值。

4.3 空白试验

随同试料做空白试验。

4.4 测定

4.4.1 置试料（4.1）于50mL烧杯中，加入8.3mL8.5N氢溴酸（3.1），空白烧杯中加入3.3mL8.5N氢溴酸，置于低温处溶解（空白蒸干），取下放冷。溶液移入60mL分液漏斗中（于空白烧杯中加入5.0mL

8.5N氢溴酸），用水洗涤烧杯并转入分液漏斗中，用水稀释至25mL（如溶液发黄，可加入1~2mL10%磺基水杨酸），摇匀。加入6.00mL异丙醚，振荡1min，静置分层后弃去水相，加入10mL萃取液，振荡30s，静置分层后弃去水相，加入5mL罗丹明B，振荡30s，静置分层后弃去水相。将有机相移入1cm比色皿中，以空白为参比，于波长550nm处，测其吸光度。从工作曲线上查得铊量。

4.4.2 工作曲线的绘制

移取0.00、0.25、0.501.00、1.50mL铊标准溶液（乙）（3.12），分别置于盛有5.0mL8.5N氢溴酸的60mL分液漏斗中，用水稀释至25mL，以下操作同分析步骤，测其吸光度，绘制工作曲线。

5 分析结果的计算与表述

按下式计算铊的质量分数，数值以％表示

式中：——从工作曲线上查得的铊量，μg；

——从工作曲线上查得的铊空白量，μg；

——称样量，g。

6 允许差

| 铊含量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.00005~0.00010 0.00010~0.00020 0.00020~0.00030 | 0.00003 0.00004 0.00005 |

__________________________