ICS 77.040.01

H 17

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

代替YS/T xx~xx-xxxx

高纯铟化学分析方法

锡量的测定

苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺吸光光度法

Methods for chemical analysis of high pure Indium

Determination Sn content in high pure Indium

Benzfluorenone-CetyltrimethylaMmonium Bromide Spectrophoto-metry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前      言

本标准是初次制订。

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口；

本标准起草单位：北京有色金属研究总院

本标准主要起草人：

本标准由中国有色金属标准化技术委员会负责解释。

高纯铟中锡量的测定

（苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺吸光光度法）

总则及一般规定按GB1467-78执行

1  范围

本标准规定了高纯铟中锡含量的测定方法。

本标准适用于铟（99.9999％）中铊含量的测定。测定范围0.00005％～0.0002％。

2  方法提要

试样用硫酸和硝酸溶解，加热除去过剩的硝酸，在1.2N硫酸溶液中，锡（Ⅳ）与苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺生成的有色络合物，于波长510nm处测其吸光度。

锑、铁离子的干扰，借加入酒石酸、高锰酸钾和抗坏血酸消除。

在显色溶液中，分别含1g铟，2μg铜、镉、锌、铝、镁、硅、硒、碲、钙、铅、锑，1μg砷和10μg铁、铊均不干扰锡的测定。

3  试剂与仪器

本标准所用水为去离子水（电阻率大于15MΩ·cm）。

3.1 硫酸（比重1.84）、（1+3）：特纯。

3.2 硝酸（1.8N）：特纯。

3.3 酒石酸溶液（5%）。

3.4 高锰酸钾溶液（1%）。

3.5 抗坏血酸溶液（2%）：每100mL抗坏血酸溶液中加5滴硫酸（1+3），摇匀。贮存于棕色瓶中备用（可稳定两周）。

3.6 苯芴酮溶液（0.04%）：称取0.08g苯芴酮溶于195mL乙醇和5mL硫酸（1+3）中，摇匀。贮存于棕色瓶中备用。

3.7 溴代十六烷基三甲胺溶液（3%）：称取6g溴代十六烷基三甲胺，加200mL乙醇，在50~60℃水浴中加热溶解，摇匀。贮存于棕色瓶中备用。

3.8 苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺混合溶液：将0.04%苯芴酮溶液与3%溴代十六烷基三甲胺溶液在使用时等体积混合。

3.9 锡标准溶液

（甲）称取0.1000g金属锡（99.99%），置于150mL烧杯中，加10mL硫酸，盖上表皿高温溶解，取下放冷，移入盛有30mL水的1000mL容量瓶中，放冷后，用硫酸（1+3）洗净表皿和烧杯并稀释至刻度，摇匀。此溶液含锡0.1mg/mL。

（乙）吸取5.00mL溶液（甲），置于250mL容量瓶中，用硫酸（1+3）稀释至刻度，摇匀。此溶液含锡2μg/mL。

4 分析步骤

4.1 试料

称取2.5.00g试料。

4.2 测定数量

独立地进行三份试料的测定，取其平均值。

4.3 空白试验

随同试料做空白试验。

4.4 测定

4.4.1 置试料（4.1）于150mL烧杯中，加入12.5mL硫酸（1+3）（3.1）和10mL1.8N硝酸（3.2），空白烧杯中加入7.5mL硫酸（1+3）和10mL1.8N硝酸，盖上表面皿加热溶解（若试样中含锗，待试样溶解完全后，加2~3mL盐酸（特纯，比重1.19）摇匀。加热蒸发至刚冒三氧化硫白烟。）取下表面皿，蒸发至析出大量盐类，空白彻底蒸干，取下放冷，烧杯中加20mL水，空白加15mL水和5.0mL硫酸（1+3），盖上表面皿，加热使盐类溶解，取下放冷，用水分别洗入25mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。

分别移取10.00mL试样及空白溶液置于25mL比色管中，加1.0mL5%酒石酸溶液（3.3），1滴1%高锰酸钾溶液，摇匀。加1.0mL2%抗坏血酸溶液，摇匀。加0.75mL苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺混合溶液，用水稀释至15mL，摇匀。在20~30℃放置3min，移入3cm比色皿中，以空白溶液为参比，于波长510nm处，测其吸光度。从工作曲线上查出相应的锡量。

4.4.2 工作曲线的绘制

移取0.00、0.25、0.50、0.75、1.00、1.25mL锡标准溶液（乙）（3.9），分别置于盛有25.0mL比色管中，各补加硫酸（1+3）至2.00mL，用水稀释至10mL，加1.0mL5%酒石酸溶液，以下操作同分析步骤，测其吸光度，绘制工作曲线。

5 分析结果的计算与表述

按下式计算锡的质量分数w(Sn)，数值以％表示

w(Sn)=(γ−γ0)×10−6W×100

式中：γ——从工作曲线上查得的锡量，μg；

γ0——从工作曲线上查得的锡空白量，μg；

W——称样量，g。

6 允许差

| 锡含量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.00005~0.00010 0.00010~0.00020 | 0.00003 0.00004 |

__________________________