- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准有全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：南京金美镓业有限公司。

本标准参加起草单位：南京中锗科技股份有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

本标准主要起草人：×××、×××、×××

高纯氧化镓

范围

本标准规定了高纯氧化镓的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同内容等。

本标准适用于以高纯镓为原料，经氧化和粉末工艺制得的纯度5N5、6N的高纯氧化镓。产品供制备半导体用的发光荧光粉、晶体和其他材料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170     数据修约规则与极限数值的标示和判定

GB/T 19077.1  粒度分析 激光衍射法 第1部分：通则

YS/T ×××   高纯氧化镓分析方法

要求

产品分类

3.1.1  高纯氧化镓按其化学成分和粒度，分为两个牌号：Ga2O3 5N5、Ga2O36N，三个型号：Ga2O3Ⅰ、Ga2O3Ⅱ、Ga2O3Ⅲ。

3.1.2  高纯氧化镓产品名称由牌号和型号两部分组成，表述为“牌号-型号”。

化学成分

高纯氧化镓的化学成分应符合表1的规定：

表1   高纯氧化镓的化学成分

| 产品牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | Ga2O3 不小于 | 杂质含量/（×10-4）不大于 |
|  |  | Na | Mg | Ca | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Sn | In | Pb | Ti | V | 总和 |
| 5N5 | 99.9995 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | 5 |
| 6N | 99.9999 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 |
| 注1：表中高纯氧化镓的含量为100%减去表中杂质实测总和的余量； 注2：表中杂质成分按GB/T 8170处理。 |

产品型号

高纯氧化镓的粒度应符合表2的规定：

表2   高纯氧化镓的粒度

| 产品牌号 | 粒度 |
| --- | --- |
|  | 产品中50%的物料颗粒（d50），不大于，μm |
| Ga2O3Ⅰ | 2 |
| Ga2O3Ⅱ | 8 |
| Ga2O3Ⅲ | 15 |

外观

高纯氧化镓产品外观呈白色粉末。

3.5 其他

需方如对高纯氧化镓的化学成分、粒度、外观等项目有特殊要求时，由供需双方商定。

试验方法

4.1 高纯氧化镓的化学成分分析按YS/T ×××的规定进行。

4.2 高纯氧化镓的粒度按GB/T 19077.1的规定进行。

4.3 高纯氧化镓的外观用目视检查。

4.4 高纯氧化镓的分析方法也可按供需双方协商确认的分析方法进行。

检验规则

检查和验收

高纯氧化镓由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同委托仲裁机构在产品所在地进行。

组批

高纯氧化镓应成批提交检验，每批应由同一批号的产品组成，批重不超过500kg。

检验项目

每批高纯氧化镓应按本标准规定进行化学成分、粒度和外观的检验。

取样

5.4.1  从每批产品的每箱中任取两袋，取袋中不同部位的试样混匀，每箱总取样量应不少于20g。

5.4.2  将所取的全部试样全部混匀，按四分法缩分至不小于10g，分成三份，分装于三个清洁的试样瓶（袋）中。

检验结果判定

化学成分、粒度和外观检验不合格时，则判定该批产品为不合格。

标志、包装、运输、贮存及产品质量说明书

标志

产品包装上应标明：

a) 企业名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重

e) 出厂日期。

包装

产品装入免清洗塑料袋中，每袋净重1.0kg。将产品袋放入广口塑料瓶中，外衬泡沫防震材料入箱。也可由供需双方协商确定包装方法。

运输和贮存

产品在运输和贮存过程中应轻装轻卸，不得倒置和碰撞。防止破损、受潮和产品污染。

质量证明书

每批产品都应附上质量证明书，其上注明：

a）供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期（或包装日期）。

订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

  - 产品名称；

  - 牌号；

  - 特殊要求；

  - 产品数量；

  - 本标准编号；

  - 其他需要协商或增加的标准以外的内容。

# Text boxes

ICS 29.045

H 83

中华人民共和国工业和信息化部　发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

高纯氧化镓

High  purity gallium oxide

(讨论稿)

YS/T ××××—201×

YS

中华人民共和国有色金属行业标准