ICS 07.060；13.060.01

Z17

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—201×

镧镁合金化学分析方法

Chemical analysis methods for lanthanum magnesium alloy

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中  华  人  民  共  和  国

国家质量监督检验检疫总局

发布

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 总则	1

3 稀土总量的测定  重量法	1

4 镁量的测定  EDTA容量法	3

5 碳量的测定   高频-红外吸收法	5

6 稀土杂质量的测定   电感耦合等离子体原子发射光谱法（方法1）和电感耦合等离子体质谱法（方法2）	7

7 非稀土杂质量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法	10

- 前    言

本标准由全国稀土标准化委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：包头稀土研究院、国家稀土产品质量监督检测中心。

本标准参加起草单位：北京有色金属研究总院、赣州有色冶金研究所、湖南稀土金属材料研究院、包头出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：周凯红、龙旭东、郝茜、高励珍、金斯琴高娃、于亚辉、崔爱端、蒋天怡、赵长玉、袁利兵、刘鸿、黎英、钟道国、张立锋、张秀艳、张翼明、刘鹏宇、绍荣珍、刘冰。

镧镁合金化学分析方法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

  - 范围

本标准规定了镧镁合金中23种成分含量的测定方法。

本标准适用于镧镁合金中稀土总量、镁、碳、钇、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、铝、钙、铜、铁、镍、硅量的测定。

  - 总则

    - 除非另有说明，在分析中仅使用确认的分析纯试剂；所用水为蒸馏水或去离子水或相当纯度的水，

- 应符合GB/T 6682的规定。

    - 所用仪器均应在检定周期内，其性能应达到检定要求的技术参数指标；普通实验室仪器，包括滴定管、单标线容量瓶、单标线吸量管，应分别符合GB/T12805、GB/T12806和GB/T12808的规定。

  - 稀土总量的测定  重量法

    - 测定范围

稀土总量的测定范围为15.00%～30.00%。

    - 方法原理

以盐酸溶解样品，氨水分离、脱硅和草酸盐沉淀分离镁、钙、铁、硅等杂质元素，于950℃高温炉中灼烧生成稀土氧化物，以镧对氧化镧换算成金属稀土总量。

    - 试剂和材料

      - 盐酸（ρ1.19g/mL）。

      - 盐酸（1+1）。

      - 过氧化氢（30%）。

      - 氨水（1+1）。

      - 氯化铵溶液：2g氯化铵（3.3.12）溶于100mL水中，以氨水（3.3.4）调至pH值9～10。

      - 硝酸（ρ1.42g/mL）。

      - 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

      - 盐酸（2+98）。

      - 草酸溶液（100g/L）。

      - 草酸溶液（20g/L）。

      - 间甲酚紫溶液（1g/L，乙醇溶液）。

      - 氯化铵。

      - 精密pH试纸（0.5～5.0）。

      - 广泛pH试纸（0～14）。

      - 中速滤纸。

      - 慢速滤纸。

    - 仪器

      - 分析天平 感量0.1mg。

      - 高温炉  1000℃

      - 铂金坩锅。

    - 试样

将块状试样去掉表面氧化层，处理成屑状，取样后立即称量。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

    - 分析步骤

      - 试料

称取10g试样（3.5），精确至0.0001g。

      - 测定数量

称取两份试料（3.6.1）进行平行测定，取其平均值。

      - 测定

        - 试料的溶解：将试料（3.6.1）置于300mL烧杯中，缓慢加入125mL浓盐酸（3.3.1）和1mL过氧化氢（3.3.3）加热溶解至完全，冷却至室温后移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

        - 根据稀土总量的含量，按表1进行移取（如试样溶解不清，可干过滤后分取）。

- 表1

| 稀土总量含量/% | 称样量/g | 分取体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 15.00～20.00 | 10 | 20 |
| 20.00～30.00 | 10 | 10 |

        - 将移取的试液（3.6.3.2）移入300mL烧杯中，加热水至120mL，并加入2g 氯化铵（3.3.12），用氨水（3.3.4）调出少量沉淀后，并过量20mL〔此时pH值约9～10，以广泛pH试纸（3.3.14）检验〕，加1mL 过氧化氢（3.3.3），加热煮沸，取下，使pH值始终保持在约9～10〔以广泛pH试纸（3.3.14）检验〕。用中速滤纸（3.3.15）过滤，用氯化铵溶液（3.3.5）洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，将滤纸取下放回原烧杯。

        - 以20mL硝酸（3.3.6）和5mL高氯酸（3.3.7） 将滤纸破坏，冒烟至近干，用5mL盐酸（3.3.2）提取，并用少量水冲洗表面皿及杯壁，加热后，用中速滤纸（3.3.15）过滤，用热的盐酸（3.3.8）洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，在滤液中加入2g 氯化铵（3.3.12），余下同3.6.3.3。

        - 用20mL盐酸（3.3.2）、2mL过氧化氢（3.3.3）将滤纸破坏成纸浆，加热水至120mL，加25mL热的草酸溶液（3.3.9），加入2～3滴间甲酚紫溶液（3.3.11）使溶液呈红色，以氨水（3.3.4）调至溶液变为橙黄色〔以精密pH试纸（3.3.13）检验pH值1.8～2.0之间〕，保温放置2h，冷却，以慢速滤纸（3.3.16）过滤，用草酸溶液（3.3.10）洗烧杯2～3次，洗沉淀7～8次，取出沉淀放入事先已恒重的铂金坩埚中灰化，于950℃高温炉中灼烧40min，取出冷却至室温称量，计算。

    - 结果计算

计算结果以质量分数w计，数值以百分含量（%）表示，按式（1）计算。

w=(m1−m2)V1×0.8527m3V2×100%              （1）

式中：

V1——试样溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

m1——沉淀与坩埚的质量，单位为克（g）；

m2——空坩埚的质量，单位为克（g）；

V2——分取试样溶液体积的数值，单位为毫升（mL）；

m3——试料称取的质量，单位为克（g）

0.8527——氧化镧换算成金属镧的系数；

    - 精密度

      - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 稀土总量质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 13.37 | 0.27 |
| 22.35 | 0.29 |
| 28.06 | 0.32 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

      - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 稀土总量质量分数/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 15.00～20.00 | 0.30 |
| 20.00～30.00 | 0.40 |

    - 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

  - 镁量的测定  EDTA容量法

    - 测定范围

镁量的测定范围为70.00%～85.00%。

    - 方法原理

- 试样以稀盐酸溶解，经氨水分离两次除镧，以三乙醇胺、硫化钠作掩蔽剂，铬黑T为指示剂，在pH=10时，用EDTA标准滴定溶液滴定钙、镁合量，用等离子光谱法或原子吸收光谱法测定钙含量，再从钙镁合量中扣除。

    - 试剂和材料

      - 盐酸（ρ 1.19g/mL）。

      - 盐酸（1+1）。

      - 氨水（ρ0.90g/mL）。

      - 氨水（1+1）。

      - 氯化铵溶液（20g/L）：2g氯化铵（4.3.12）溶于100mL水中，以氨水（4.3.4）调至pH值9～10。

      - 三乙醇胺（1+1）。

      - 硫化钠（50g/L）。

      - 无水乙醇 。

      - 铬黑T指示剂：称取0.5g 铬黑T溶于100mL无水乙醇（4.3.8）中，使用前现配 。

      - 氨性缓冲溶液：称取67.5g氯化铵（4.3.12）溶于水中，加570mL氨水（4.3.3），用水稀释至1L，混匀（pH≈10）

      - EDTA标准溶液[c(EDTA)≈0.010moL/L] （用等浓度的基准锌标液标定后，确定EDTA标准溶液的浓度）。

      - 氯化铵。

      - 盐酸羟胺。

      - 广泛pH试纸（1～14）。

      - 中速滤纸。

    - 仪器

      - 分析天平：感量0.1mg 。

      - 电感耦合等离子体原子发射光谱仪或原子吸收光谱仪，配有钙空心阴极灯。

      - 滴定管，容量25mL，其他均为普通实验室仪器 。

    - 试样

将块状试样去掉表面氧化层，处理成屑状，取样后立即称量。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

    - 分析步骤

      - 试料

称取2.5g试样（4.5），精确到0.0001g。

      - 测定数量

称取两份试料（4.6.1）进行平行测定，取其平均值。

      - 空白试验

随同试料（4.6.1）做空白试验。

      - 测定

        - 试料的溶解：于试料（4.6.1）中缓慢加入40mL盐酸（4.3.2） 加热溶解至完全，冷却至室温后移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

        - 移取25mL试液（4.6.4.1）于250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

        - 一次氨水分离：移取10mL试液于300 mL烧杯中，加入2 g氯化銨（4.3.12），50mL水，加热至沸，以氨水（4.3.4）调至pH≈7〔以广泛pH试纸（4.3.14）检验〕，并过量15mL，加热至沸，取下稍冷。用中速滤纸（4.3.15）过滤，滤液接于400mL烧杯中，用热氯化铵溶液（4.3.5）洗烧杯2～3次，洗沉淀4～5次，沉淀放于原300mL烧杯中。

        - 两次氨水分离：于上述300mL烧杯中加入50mL水、10mL盐酸（4.3.2），加热溶解沉淀并将滤纸搅碎，加入2g氯化铵（4.3.12），余下同（4.6.4.3）。

        - 两次滤液合并：滤液（4.6.4.4）与第一次滤液（4.6.4.3）合并。

        - 钙镁合量的滴定：滤液（4.6.4.5）中加入少许盐酸羟胺（4.3.13），5mL三乙醇胺（4.3.6），5mL硫化钠（4.3.7），10mL氨性缓冲溶液（4.3.10）, 2～3滴铬黑T指示剂（4.3.9），用EDTA标准滴定溶液（4.3.11）滴定溶液由酒红色变为纯兰色即为终点。

        - 钙干扰量的扣除：使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪或原子吸收光谱仪（4.4.2）测定（4.6.4.1）中钙量，反算出（4.6.4.6）中的钙量需消耗EDTA标准滴定溶液体积加以扣除。

    - 结果计算

计算结果以质量分数w计，数值以百分含量（%）表示，按式（2）、（3）计算。

V4=mV3Ca%×1000CM2V2×100                    （2）

w=CV1−V4M1V2mV3×1000×100%                (3)

式中：

V1——滴定试样溶液消耗EDTA标准滴定溶液体积的数值，单位为毫升（mL）；

V2——试样溶液总体积的数值，单位为毫升（mL）；

V3——分取试样溶液体积的数值，单位为毫升（mL）；

V4——使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪或原子吸收光谱仪（4.4.2）测得（4.6.4.1）中钙量反算（4.6.4.6）中的钙量需消耗EDTA标准滴定溶液体积的数值，单位为毫升（mL）；

C——EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（moL/L）；

M1——镁的原子量，单位为克每摩尔（g/moL）；

M2——钙的原子量，单位为克每摩尔（g/moL）；

m——试料质量,单位为克（g）；

Ca%——使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪或原子吸收光谱仪（4.4.2）测得（4.6.4.1）中钙量，单位为克（g）；

    - 精密度

      - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得；超过表4中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表4

| 镁量质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 86.88 | 0.70 |
| 76.16 | 0.42 |
| 69.28 | 0.43 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

      - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 镁量质量分数/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 70～75 | 0.50 |
| 75～85 | 0.70 |

    - 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

  - 碳量的测定   高频-红外吸收法

    - 测定范围

碳量的测定范围为0.010%～0.30%。

    - 方法原理

试料在助熔剂存在下，于高频感应炉内，氧气氛中高频燃烧，碳呈二氧化碳释出，以红外线吸收器测定。

    - 试剂和材料

      - 钨助熔剂。（C<0.0008%）

      - 碳硫坩埚（经1100℃灼烧1h）。

      - 标准样品：在含碳量0.0050%～1.00%范围内选择三个合适的标样。

      - 氧气（≥99%）。

    - 仪器

高频-红外碳硫仪（检测器灵敏度：0.001µg/g）

    - 试样

制成屑状或剪成小块。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

    - 分析步骤

      - 试料

称取试料0.15～0.25g，精确至0.001g，加入事先称有1.5g均匀平铺的钨助熔剂（5.3.1）的坩埚（5.3.2）中。

      - 测定数量

称取两份试料（5.6.1）进行平行测定，取其平均值。

      - 空白校正

        - 打开高频炉，将坩锅（5.3.2）置于坩锅架上，测碳时，将坩锅支架置于燃烧管内。

        - 高频燃烧，显示空白值，重复测定3～5次，其碳结果的平均空白值<0.0005%，方可进行下步测定。

      - 校正仪器

称取标样（5.3.3）三份，按（5.6.5）操作方法校正仪器。

      - 测定

        - 打开高频炉，将坩埚（5.3.2）置于坩埚架上，测碳时，将坩埚支架置于燃烧管内。

        - 坩埚架上升，坩埚（5.3.2）脱气，测碳时，高频燃烧。由仪器显示分析结果。（如仪器不能自动显示分析结果按5.7进行结果计算）。

    - 结果计算

计算结果以质量分数w计，数值以百分含量（%）表示，按式（4）计算。

w=C2−aC1                （4）

式中：

C1——空白试验碳含量，单位为百分数（%）；

C2——测定后的碳含量，单位为百分数（%）；

a——助熔剂量与实际称样量的比值。

    - 精密度

      - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表6数据采用线性内插法外推求得；超过表6中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

- 表6

| 碳量质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.0055 | 0.0017 |
| 0.0369 | 0.0045 |
| 0.0487 | 0.0045 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

      - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表7所列允许差。

表7

| 碳量质量分数/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 0.01～0.05 | 0.0050 |
| 0.05～0.30 | 0.010 |

    - 质量保证和控制

- 每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

  - 稀土杂质量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法（方法1）和电感耦合等离子体质谱法（方法2）

    - 方法一  电感耦合等离子体原子发射光谱法

      - 测定范围

钇、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥量的测定范围0.010～0.250%。

      - 方法原理

- 试样以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

      - 试剂和材料

        - 过氧化氢（30%）。

        - 盐酸（1+1）。

        - 硝酸（1+1）。

        - 盐酸（1+19）。

        - 镧标准贮存溶液：称取2.3460g经950℃灼烧1h的氧化镧(REO＞99.5%， La2O3/REO＞99.99%)置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg镧。

        - 镁标准贮存溶液：称取3.3163g经900℃灼烧1h的氧化镁(＞99.99%)置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg镁。

        - 铈标准贮存溶液：称取0.1228g经950℃灼烧1h的氧化铈（REO＞99.5%，CeO2/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.1.3.3），加2mL过氧化氢（6.1.3.1），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg铈。

        - 镨标准贮存溶液：称取0.1208g经950℃灼烧1h的氧化镨（REO＞99.5%，Pr6O11/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热溶解至清，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg镨。

        - 钕标准贮存溶液：称取0.1167g经950℃灼烧1h的氧化钕（REO＞99.5%，Nd2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg钕。

        - 钐标准贮存溶液：称取0.1160g经950℃灼烧1h的氧化钐（REO＞99.5%，Sm2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg钐。

        - 铕标准贮存溶液：称取0.1158g经950℃灼烧1h的氧化铕（REO＞99.5%，Eu2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg铕。

        - 钆标准贮存溶液：称取0.1153g经950℃灼烧1h的氧化钆（REO＞99.5%， Gd2O3/REO＞99.99%)置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg钆。

        - 铽标准贮存溶液：称取0.1176g经950℃灼烧1h的氧化铽（REO＞99.5%，Tb4O7/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg铽。

        - 镝标准贮存溶液：称取0.1148g经950℃灼烧1h的氧化镝（REO＞99.5%，Dy2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg镝。

        - 钬标准贮存溶液：称取0.1145g经950℃灼烧1h的氧化钬（REO＞99.5%，Ho2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg钬。

        - 铒标准贮存溶液：称取0.1144g经950℃灼烧1h的氧化铒（REO＞99.5%，Er2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg铒。

        - 铥标准贮存溶液：称取0.1142g经950℃灼烧1h的氧化铥（REO＞99.5%，Tm2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg铥。

        - 镱标准贮存溶液：称取0.1139g经950℃灼烧1h的氧化镱（REO＞99.5%，Yb2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg镱。

        - 镥标准贮存溶液：称取0.1137g经950℃灼烧1h的氧化镥（REO＞99.5%，Lu2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg镥。

        - 钇标准贮存溶液：称取0.1270g经950℃灼烧1h的氧化钇（REO＞99.5%，Y2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（6.1.3.2），低温加热溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg钇。

        - 混合稀土标准溶液：分别移取5.00mL标准贮存溶液（6.1.3.7～6.1.3.20）移入100mL容量瓶中，用盐酸（6.1.3.4）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50µg各稀土。

        - 氩气（＞99.99%）。

      - 仪器

- 电感耦合等离子体原子发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm(一级光谱)。

      - 试样

将块状试样去掉表面氧化层，处理成屑状，取样后立即称量。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

      - 分析步骤

        - 试料

- 称取2g试样（6.1.5），精确至0.0001g。

        - 测定数量

- 称取两份试料（6.1.6.1）进行平行测定，取其平均值。

        - 空白试验

随同试料（6.1.6.1）做空白试验。

        - 分析试液的制备

- 将试料（6.1.6.1）置于100ｍＬ烧杯中，加40mL盐酸（6.1.3.2），滴加过氧化氢（6.1.3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100ｍＬ容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。移取10mL于100mL容量瓶中，用盐酸（6.1.3.4）稀释至刻度，混匀。

        - 标准溶液系列的配制

- 将标准贮存溶液（6.1.3.5、6.1.3.6、6.1.3.21）按表2分别移入5个200mL容量瓶中，用盐酸（6.1.3.4）稀释至刻度，混匀，制得标准系列溶液，各元素质量浓度见表8。

表8

| 标液标号 | 各元素质量浓度/（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La | Mg | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd |
| 1 | 400 | 1600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 400 | 1600 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | 400 | 1600 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 400 | 1600 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | 400 | 1600 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 标液标号 | 各元素质量浓度/（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |
| 1 | 400 | 1600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 400 | 1600 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | 400 | 1600 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 400 | 1600 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | 400 | 1600 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

        - 测定

          - 推荐分析线见表9。

表9

| 元素 | 分析线/ nm | 元素 | 分析线/ nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ce | 413.380 413.764 | Dy | 353.170 |
| Pr | 417.942 390.844 | Ho | 345.600 |
| Nd | 401.225 430.358 | Er | 337.271 |
| Sm | 446.734 359.260 | Tm | 313.126 |
| Eu | 381.965 | Yb | 328.937 |
| Gd | 354.936 342.247 | Lu | 261.542 |
| Tb | 350.917 | Y | 371.029 |

          - 将分析试液（6.1.6.4）、空白试液（6.1.6.3）与标准系列溶液（6.1.6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

      - 结果计算

计算结果以质量分数w计，数值以百分含量（%）表示，按式（5）计算。

w=(C−C0)V0V2×10−6mV1×100   （5）

- 式中：    C——自工作曲线上查得被测稀土元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- C0——自工作曲线上查得被测稀土元素空白的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

- V2——分析试液体积，单位为毫升（mL）；

- m——试料的质量，单位为克（g)；

- V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

      - 精密度

        - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表10数据采用线性内插法求得；超过表10中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表10

| 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce |  |  | Dy |  |  |
| Pr |  |  | Ho |  |  |
| Nd |  |  | Er |  |  |
| Sm |  |  | Tm |  |  |
| Eu |  |  | Yb |  |  |
| Gd |  |  | Lu |  |  |
| Tb |  |  | Y |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

        - 允许差

- 实验室之间分析结果的差值应不大于表11所列允许差。

- 表11

| 稀土元素 | 质量分数/% | 允许差/% | 稀土元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - 质量控制和保证

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

    - 方法二  电感耦合等离子体质谱法

      - 测定范围

钇、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥量的测定范围为0.0010～0.10%。

      - 方法原理

- 试样以硝酸溶解，过氧化氢助溶，以铯为内标在等离子质谱仪上测定。

      - 试剂和材料

        - 硝酸（ρ1.42g/mL，优级纯）。

        - 硝酸（1+1，优级纯）。

        - 过氧化氢（30%，优级纯）。

        - 盐酸（ρ 1.19g/mL，优级纯）。

        - 盐酸（1+11，优级纯）。

        - 铈标准贮存溶液：称取0.1228g经950℃灼烧1 h的氧化铈（REO＞99.5%,CeO2/REO＞99.99%）。

        - >99.99%）于100mL烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），2mL过氧化氢（6.2.3.3），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg铈。

        - 镨标准贮存溶液：称取0.1208g经950℃灼烧1 h的氧化镨（REO＞99.5%,Pr6O11/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg镨。

        - 钕标准贮存溶液：称取0.1167g经950℃灼烧1h的氧化钕（REO＞99.5%,Nd2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg钕。

        - 钐标准贮存溶液：称取0.1160g经950℃灼烧1h的氧化钐（REO＞99.5%,Sm2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg钐。

        - 铕标准贮存溶液：称取0.1158g经950℃灼烧1h的氧化铕（REO＞99.5%,Eu2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg铕。

        - 钆标准贮存溶液：称取0.1156g经950℃灼烧1h的氧化钆（REO＞99.5%,Gd2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg钆。

        - 铽标准贮存溶液：称取0.1176g经950℃灼烧1h的氧化铽（REO＞99.5%,Tb4O7/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），加2mL过氧化氢（6.2.3.3），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg铽。

        - 镝标准贮存溶液：称取0.1148g经950℃灼烧1h的氧化镝（REO＞99.5%,Dy2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg镝。

        - 钬标准贮存溶液：称取0.1145g经950℃灼烧1h的氧化钬（REO＞99.5%,Ho2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg钬。

        - 铒标准贮存溶液：称取0.1144g经950℃灼烧1h的氧化铒（REO＞99.5%,Er2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg铒。

        - 铥标准贮存溶液：称取0.1142g经950℃灼烧1h的氧化铥（REO＞99.5%,Tm2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg铥。

        - 镱标准贮存溶液：称取0.1169g经950℃灼烧1h的氧化镱（REO＞99.5%,Yb2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），加2mL过氧化氢（6.2.3.3），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg镱。

        - 镥标准贮存溶液：称取0.1167g经950℃灼烧1h的氧化镥（REO＞99.5%,Lu2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg镥。

        - 钇标准贮存溶液：称取0.1270经950℃灼烧1h的氧化钇（REO＞99.5%,Y2O3/REO＞99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（6.2.3.2），加2mL过氧化氢（6.2.3.3），低温加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg钇。

        - 混合稀土标准溶液：分别移取1mL单一稀土标准贮存溶液（6.2.3.6～6.2.3.19）于1000mL容量瓶中，加入2mL硝酸（6.2.3.2），以水稀释至刻度，混匀。此时溶液中各含混合稀土浓度为1ug/mL。

        - 铯内标贮存溶液：称取1.3611g在110℃烘干的优级纯硫酸铯，溶于水中，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 ug铯。

        - 铑内标贮存溶液：称取192.80g氯铑酸铵，溶于盐酸（6.2.3.5）中，并用此酸溶液定容于50mL容量瓶中。此溶液1 mL含1000 ug铑。（或去国家标准物质中心购买：1mg/mL）。

        - 铊内标贮存溶液：称取1.6060g硝酸铊（优级纯），溶于水中，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 ug铊。

        - 铟内标贮存溶液：称取1.0000g金属铟（优级纯），加热溶解于10mL盐酸(6.2.3.4)后移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 ug铟。

        - 混合内标溶液：分别移取、铑、铊和铟标准贮存溶液（6.2.3.21～6.2.3.24）1.00mL于同一1000mL 容量瓶中，加10mL 硝酸（6.2.3.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铑、铟、铯和铊各1μg。

      - 仪器

        - 天平：感量0.1mg。

        - 等离子体质谱仪。质量分辨率优于0.8±0.1（amu）。

      - 试样

将块状试样去掉表面氧化层，处理成屑状，取样后立即称量。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

      - 分析步骤

        - 试料

按表12称取试样（6.2.5），精确至0.0001g。

表12   称样量及移取倍数

| 稀土含量范围/% | 称样量/g | 总体积/mL | 移取体积/mL | 定容体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0010—0.020 | 0.2 | 100 | 5 | 100 |
| 0.020—0.10 | 0.2 | 100 | 2 | 100 |

        - 测定数量

- 称取两份试料（6.2.6.1）进行平行测定，取其平均值。

        - 空白试验

- 随同试料（6.2.6.1）做空白试验。

        - 测定

          - 试料的溶解：于盛有试样的50mL烧杯中，加入4mL硝酸（6.2.3.1），加热溶解至完全〔不清时，可加入1滴过氧化氢（6.2.3.3）〕，冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

          - 待测溶液的制备：按表10移取试液（6.2.6.4.1）于100mL容量瓶中，加入1.0mL混合内标溶液（6.2.3.25），补加2mL硝酸（6.2.3.1），以水稀释至刻度，混匀。

        - 工作曲线的配制

- 按表11移取适量混合稀土标准溶液(6.2.3.20)和混合内标溶液（6.2.3.25），配制成工作曲线系列，加入适量硝酸使溶液酸度保持在1%,该标准系列见表13。

- 表13 标准系列

| 标准系列名称 | 混合稀土浓度/ng/mL | 混合内标浓度/ ng/mL |
| --- | --- | --- |
| 标一 | 0.0 | 10.0 |
| 标二 | 5.0 | 10.0 |
| 标三 | 10.0 | 10.0 |
| 标四 | 20.0 | 10.0 |
| 标五 | 50.0 | 10.0 |

        - 测量：设置仪器最佳测量条件，以水调零，按浓度从低到高的顺序，依次测定工作曲线系列溶液中稀土杂质的浓度。以工作曲线系列每一溶液的强度为纵坐标，浓度为横坐标，分别绘制稀土杂质的工作曲线。

在相同条件下，测定试样溶液（包括空白和标准物质）稀土杂质的强度。从工作曲线上分别查出其相应稀土杂质的浓度。

      - 结果计算

计算结果以质量分数w计，数值以百分含量（%）表示，按式（6）计算。

w=(C1−C0)VV1m0V2×109×100         （6）

式中：

C1——试液中待测稀土元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

C0——随同试样空白中待测稀土元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——试液测定的体积，单位为毫升（mL）；

V2——试液移取的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

      - 精密度

        - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表14数据采用线性内插法求得；超过表14中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表14

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% | 元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铈 | 0.011 | 0.0019 | 钆 | 0.0045 | 0.0004 |
|  | 0.022 | 0.0048 |  | 0.0082 | 0.0004 |
|  | 0.032 | 0.0064 |  | 0.011 | 0.0308 |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

        - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表15所列允许差。

表15

| 元素 | 质量分数/% | 允许差//% | 元素 | 质量分数/% | 允许差//% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铈 |  |  | 镝 |  |  |
| 镨 |  |  | 钬 |  |  |
| 钕 |  |  | 铒 |  |  |
| 钐 |  |  | 铥 |  |  |
| 铕 |  |  | 镱 |  |  |
| 钆 |  |  | 镥 |  |  |
| 铽 |  |  | 钇 |  |  |

      - 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

  - 非稀土杂质量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

    - 测定范围

铝、钙、铜、铁、镍和硅量的测定范围为0.0050%～0.50%。

    - 原理

试料用硝酸溶解后，进行氩等离子光谱法测定；采用准基体匹配法校正基体影响。

    - 试剂和材料

      - 硝酸（1+1）。

      - 盐酸（1+1）。

      - 硫酸（1+1）。

      - 铝标准贮存溶液：准确称取1.0000g金属铝（≥99.99％）于300mL烧杯中，加入20mL水，加入3g氢氧化钠，待其溶解完全后用盐酸（7.3.2）慢慢中和至出现沉淀，并过量20mL，加热使其溶解并不断搅拌，冷却后将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铝。

      - 钙标准贮存溶液：称取2.4971g经110oC烘干的无水碳酸钙（≥99.99％）于200mL烧杯中， 加40mL盐酸（7.3.2）溶解，煮沸以除尽二氧化碳。冷却至室温，溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钙。

      - 铜标准贮存溶液：准确称取1.0000g金属铜（≥99.99％），加入20mL硝酸（7.3.1），低温加热溶解并蒸发至近干，再加入10mL硫酸（7.3.3），小心继续蒸发至冒白烟，冷却后加水浸取，待盐类全部溶解，冷却后将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

      - 铁标准贮存溶液：称取 1.0000g铁（≥99.99％）于150mL烧杯中，加30mL盐酸（7.3.2）低温加热至完全溶解，冷却至室温。移入1000mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg 铁。

      - 镍标准贮存溶液：准确称取1.0000g金属镍（≥99.99％）于烧杯中，加入15mL硝酸（7.3.1），在水浴上加热溶解，然后加入2mL硫酸（7.3.3），继续加热蒸干直至硫酸白烟冒尽，取下冷却，加入150mL水和5mL硫酸（7.3.3）浸出，加热使盐类溶解，冷却后将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

      - 硅标准贮存溶液：称取2.1394g二氧化硅（≥99.99％）于铂坩埚中，加入10g碳酸钠-碳酸钾混合熔剂，混匀，在喷灯上熔融至清亮，再灼烧10min。冷却后用热水浸取，加热至溶液澄清，冷却后移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg硅。

      - 混合标准溶液：分别移取铝标准贮存溶液（7.3.4）、钙标准贮存溶液（7.3.5）、铜标准贮存溶液（7.3.6）、铁标准贮存溶液（7.3.7）、镍标准贮存溶液（7.3.8）和硅标准贮存溶液（7.3.9）各10mL于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（7.3.1）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含以上元素各100μg／mL。

      - 镧基体贮存溶液：称取7.3298g氧化镧（≥99.99％）于200mL烧杯中，加入50mL硝酸（7.3.1），加热溶解至清，冷却后移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含25mg镧。

      - 镁基体贮存溶液：称取6.2500g镁（≥99.99％）于300mL烧杯中，加入50mL水，分次加入100mL硝酸（7.3.1），加热溶解至清，冷却后移入50mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含25mg镁。

      - 氩气（≥99.99％）。

    - 仪器

      - 电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

      - 光源：氩等离子体光源。

    - 试样

将块状试样去掉表面氧化层，处理成屑状，取样后立即称量。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

    - 分析步骤

      - 试料

称取1g试样(7.5)，精确至0.0001g。

      - 测定数量

称取两份试料（7.6.1）进行平行测定，取其平均值。

      - 空白试验

随同试料（7.6.1）做空白试验。

      - 测定

        - 分析试液的制备

将试料(7.6.1)置于200 mL烧杯中，加入50mL水，分次加入25mL硝酸(7.3.1)，待剧烈反应后，加热溶解至清。冷却后移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

        - 标准系列溶液的配制

          - 样品标准系列溶液的配制

分别移取0mL、0.50mL、1.00 mL、3.00 mL、10.00 mL、25.00mL混合标准溶液(7.3.10)于6个100 mL容量瓶中，再加入5.00mL镧基体贮存溶液（7.3.11）和15.00mL镁基体贮存溶液（7.3.12），以水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液中被测元素的浓度分别为0μg/mL、0.5 μg/mL、1μg/mL、3μg/mL、10 μg/mL、25μg/mL。

          - 空白标准系列溶液的配制

分别移取0mL、0.50mL和1.00 mL混合标准溶液(7.3.10)于3个100 mL容量瓶中，加入10mL硝酸（7.3.1），以水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液中被测元素的浓度分别为0μg/mL、0.5 μg/mL、1μg/mL。

        - 测量

          - 推荐分析线见表16。

表16

| 元素 | 谱线/ nm | 元素 | 谱线/ nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 237.312、167.019 | Fe | 238.204、234.350 |
| Ca | 396.847、393.366 | Ni | 216.555、231.604 |
| Cu | 327.395、324.754 | Si | 251.432、212.412 |

          - 将分析试液(7.6.4.1)与标准系列溶液（7.6.4.2）同时进行氩等离子体光谱测定。

    - 结果计算

计算结果以质量分数w计，数值以百分含量（%）表示，按式（7）计算。

w=(C−C0)×10−6mV×100         （7）

式中：

C——自工作曲线上查得分析试液(7.6.4.1)中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

C0——自工作曲线上查得空白溶液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——分析试液体积，单位为毫升（mL）；

——试料的质量，单位为克（g）。

    - 精密度

      - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表17数据采用线性内插法求得；超过表17含量的测定值，其重复性限(r)用外推法计算求得。

表17

| 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.0064 | 0.0008 | Fe | 0.0059 | 0.0010 |
|  | 0.010 | 0.001 |  | 0.010 | 0.001 |
|  | 0.022 | 0.002 |  | 0.023 | 0.003 |
|  | 0.33 | 0.02 |  | 0.068 | 0.006 |
|  | 0.51 | 0.03 |  | 0.098 | 0.007 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.02 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.03 |
| Ca | 0.0060 | 0.0008 | Ni | 0.0067 | 0.0008 |
|  | 0.010 | 0.0003 |  | 0.011 | 0.001 |
|  | 0.37 | 0.02 |  | 0.25 | 0.03 |
|  | 0.57 | 0.02 |  | 0.46 | 0.04 |
| Cu | 0.0063 | 0.0007 | Si | 0.0056 | 0.0005 |
|  | 0.010 | 0.001 |  | 0.010 | 0.002 |
|  | 0.30 | 0.02 |  | 0.026 | 0.005 |
|  | 0.46 | 0.03 |  | 0.060 | 0.008 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.03 |
|  |  |  |  | 0.49 | 0.04 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

      - 允许差

实验之间分析结果的差值应不大于表18所列的允许差。

表18

| 元素 | 质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- | --- |
| Al、Ni | 0.0050～0.010 | 0.0010 |
|  | 0.010～0.030 | 0.003 |
|  | 0.030～0.10 | 0.005 |
|  | 0.10～0.30 | 0.03 |
|  | 0.30～0.50 | 0.04 |
| Ca、Cu、Fe | 0.0050～0.010 | 0.0010 |
|  | 0.010～0.030 | 0.003 |
|  | 0.030～0.10 | 0.005 |
|  | 0.10～0.30 | 0.02 |
|  | 0.30～0.50 | 0.03 |
| Si | 0.0050～0.010 | 0.0020 |
|  | 0.010～0.030 | 0.005 |
|  | 0.030～0.10 | 0.008 |
|  | 0.10～0.30 | 0.03 |
|  | 0.30～0.50 | 0.04 |

    - 质量控制和保证

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。