镧镁合金化学分析方法

——编制说明

- 任务来源

根据全国稀土标准化技术委员会稀土标委[2010]32号文件的要求，包头稀土研究院承担了《镧镁合金化学分析方法》国家标准的起草任务，《镧镁合金化学分析方法》共包括5个方法：《镧镁合金化学分析方法 稀土总量的测定》、《镧镁合金化学分析方法 镁量的测定》、《镧镁合金化学分析方法 碳量的测定》、《镧镁合金化学分析方法 稀土杂质量的测定》、镧镁合金化学分析方法 非稀土杂质量的测定》，按照时间要求，完成了相应方法的研究报告、一验报告、编制说明以及意见征求稿。行业标准计划编号、起草单位、验证单位见表1。

表1

| 序号 | 行业标准计划编号 | 标准项目名称 | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20100367-T-469 | 镧镁合金化学分析方法 稀土总量的测定 重量法 | 包头稀土研究院国家稀土产品质量监督检测中心 | 湖南稀土金属材料研究院 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心北京有色金属研究总院 |
|  | 20100367-T-469 | 镧镁合金化学分析方法 镁量的测定 容量法 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心 | 包头出入境检验检疫局 | 湖南稀土金属材料研究院 北京有色金属研究总院 |
|  | 20100367-T-469 | 镧镁合金化学分析方法 碳量的测定 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心 | 北京纳克分析仪器有限公司 | 天瑞仪器股份有限公司 包头出入境检验检疫局 |
|  | 20100367-T-469 | 镧镁合金化学分析方法 稀土杂质量的测定 等离子发射光谱法（1） 等离子质谱法（2） | 赣州有色冶金研究所（1） 包头稀土研究院（2） | 包头稀土研究院（1） 北京有色金属研究总院（2） | 北京纳克分析仪器有限公司（1） 赣州有色冶金研究所（2）＊ |
|  | 20100367-T-469 | 镧镁合金化学分析方法 非稀土杂质的测定 | 北京有色金属研究总院 | 包头稀土研究院 | 湖南稀土金属材料研究院 天瑞仪器股份有限公司 |

- 编制原则与依据

2.1根据目前镧镁合金的生产、应用和贸易要求确定分析方法及测定范围。

2.2根据任务落实会议纪要，确定每一方法检测的各要素。

2.3根据不同方法以及测定元素的不同，最终确定每一方法的允许差。

- 编制过程

《镧镁合金化学分析方法》的制定是随着《镧镁合金》国家产品标准的制定而制定的。在任务落实会上，广泛地征求了与会专家和代表的意见，在会议结束后包头稀土研究院又组织了有关专家，对方法起草过程中可能遇到的问题以及对任务落实会议上，征求的与会专家和代表的意见进行了讨论，确定了试验方案。

3.1国内外标准的收集

目前尚未发现国内外与本标准一致的检测标准，包头稀土研究院在编制过程中收集了大量相关资料与标准，主要参考了《稀土金属及其氧化物化学分析方法——稀土杂质的测定》、《稀土金属及其氧化物化学分析方法——非稀土杂质的测定》、《稀土金属及其氧化物化学分析方法——稀土总量的测定》等，为该系列标准的编制做了必要的准备工作。

3.2标准制订过程

3.2.1 2010年2月，填写标准草案；

3.2.2 2010年11月，召开任务落实会。

3.2.3 2011年1月至3月，收集国内外相关标准及技术资料，准备样品，进行探索性试验。

3.2.4 2011年4月15日之前，完成方法试验报告和第一次草案稿的编写工作。

3.2.5 2011年6月15日之前，进行方法的验证试验和草案稿征求意见工作。

3.2.6 2011年10月15日之前，将初审稿、研究报告、验证报告及意见汇总稿上交稀标委同时再次发送到各参加单位。

3.2.7 2011年11月~2012年4月初，在研究报告及验证报告的基础上，提出标准预审稿、标准编制说明等，并将研究报告、验证报告、标准预审稿、标准编制说明等（电子版）发送至稀土标委会秘书处。

3.2.8 2012年4月中下旬， 参加全国稀土标准化技术委员会有关《镧镁合金化学分析方法》的预审会。

3.3方法的条件实验与标准编制。

按照测定元素的不同，采用不同的溶样方法，考察共存元素之间的相互干扰情况以及镧、镁比例发生变化时方法的适用性，通过不同方法的比对实验，完成精密度与准确度数据统计，最终确定测定方法。

3.4验证实验与数据分析。

按照镧镁合金各元素测定方法的不同，分析每一方法第一验证单位及第二验证单位与起草单位的数据，将数据汇总到数据汇总表中（具体数据见数据汇总表）。通过数据分析，表明每一方法都是准确可靠的。

3.5反馈意见分析

在本标准起草和编制过程中，起草单位同国内多家稀土生产、应用企业进行了紧密的合作，在验证单位的大力配合下对方法进行了验证，将存在问题及时沟通并改进，顺利完成了方法的试验报告，形成了预审稿。

- 标准的主要技术内容说明

4.1《镧镁合金化学分析方法 稀土总量的测定》

4.1.1测定范围

采用重量法测定，本标准适用于质量分数为：15.00%~30.00%的镧镁合金中稀土总量的测定。

4.1.2测定原理

试样经盐酸溶解样品，氨水分离、脱硅和草酸盐沉淀分离镁、钙、铁、硅等杂质元素，于950℃高温炉中灼烧生成稀土氧化物，以镧对氧化镧换算成金属稀土总量。

4.1.3  条件实验

4.1.3.1溶解样品的选择。

4.1.3.2氨水分离pH值的选择。

4.1.3.3 氨水分离次数及洗涤次数的选择。

4.1.3.4 干扰元素的实验。

4.1.3.5 草酸沉淀pH选择实验。

4.1.3.6 灼烧温度与灼烧时间选择。

4.1.3.7精密度实验。

4.1.3.8标准回收实验。

4.2《镧镁合金化学分析方法 镁量的测定》

4.2.1测定范围

采用EDTA滴定法测定镧镁合金中镁量，测定范围：70.00%~85.00%。

4.2.2测定原理

试样以稀盐酸溶解，经氨水分离两次，以三乙醇胺掩蔽铝、铁，硫化钠掩蔽铜、镍等。铬黑T为指示剂，在pH=10时，用EDTA标准溶液滴定钙、镁合量，用等离子光谱法或原子吸收光谱法测定钙含量，再从钙镁合量中扣除。

4.2.3条件实验

4.2.3.1样品均匀性检验。

4.2.3.2酸不溶物中镁量的测定。

4.2.3.3不同pH值及氨水(1+1)分离次数的分离效果实验。

4.2.3.4共存元素干扰实验。

4.2.3.5掩蔽剂的选用。

4.2.3.6准确度实验。

4.2.3.7精密度试验。

4.3《镧镁合金化学分析方法 碳量的测定》

4.3.1测定范围

采用高频-红外碳硫仪测定镧镁合金中碳量。测定范围：0.010%-0.30%。

4.3.2测定原理

试料在助熔剂存在下，于高频感应炉内，氧气氛中熔融燃烧，碳呈二氧化碳释出，以红外线吸收器测定。

4.3.3 条件实验

4.3.3.1 助熔剂的选择。

4.3.3.1.1 助熔剂种类的选择。

4.3.3.1.2 助熔剂量的选择。

4.3.3.2 称样量的选择。

4.4《镧镁合金化学分析方法 稀土杂质量的测定》-等离子发射光谱法。

4.4.1.1测定范围

采用电感耦合等离子发射光谱法测定镧镁合金中稀土杂质。测定范围：0.010～0.25%。

4.4.1.2测定原理

试样以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

4.4.1.3测定仪器

电感耦合等离子发射光谱仪。

4.4.1.4  条件实验

4.4.1.4.1分析法的选择。

4.4.1.4.2 基体干扰和标准系列溶液配制方式的选择。

4.4.1.4.3非稀土元素干扰试验。

4.4.1.4.4基体浓度对测定结果的影响。

4.4.1.4.5功率的选择。

4.4.1.4.6测定范围。

4.4.1.4.7准确性试验。

4.4.1.4.8精密度试验。

4.4.2《镧镁合金化学分析方法 稀土杂质量的测定》-等离子质谱法。

4.4.2.1测定范围

采用电感耦合等离子质谱法测定镧镁合金中铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定。测定范围见表2。

表2

| 元素 | 质量分数 / % | 元素 | 质量分数 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 铈 | 0.002~0.100 | 镝 | 0.002~0.100 |
| 镨 | 0.002~0.100 | 钬 | 0.002~0.100 |
| 钕 | 0.002~0.100 | 铒 | 0.002~0.100 |
| 钐 | 0.002~0.100 | 铥 | 0.002~0.100 |
| 铕 | 0.002~0.100 | 镱 | 0.002~0.100 |
| 钆 | 0.002~0.100 | 镥 | 0.002~0.100 |
| 铽 | 0.002~0.100 | 钇 | 0.002~0.100 |

4.4.2.2测定原理

试样以硝酸溶解，过氧化氢助溶，以铯为内标在等离子质谱仪上测定。

4.4.2.3测定仪器

电感耦合等离子质谱仪。

4.4.2.4   条件实验

4.4.2.4.1 测量同位素的选择。

4.4.2.4.2 仪器工作参数的选择。

4.4.2.4.2.1 功率的选择。

4.4.2.4.2.2 载气流量的选择。

4.4.2.4.2.3 最佳测定条件的选择。

4.4.2.4.3 酸度实验。

4.4.2.4.4 基体效应实验。

4.4.2.4.5 内标元素的选择。

4.4.2.4.6 检出限和测定下限

4.4.2.4.7 回收率实验

4.4.2.4.8 精密度实验

4.5《镧镁合金化学分析方法 非稀土杂质量的测定》-等离子光谱法。

4.5.1 测定范围

采用电感耦合等离子质谱法测定镧镁合金中非稀土杂质量，测定范围见表3。

表3

| 元素 | 测定范围/% | 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.0050～0.50 | Fe | 0.0050～0.50 |
| Ca | 0.0050～0.50 | Ni | 0.0050～0.50 |
| Cu | 0.0050～0.50 | Si | 0.0050～0.50 |

4.5.2 测定原理

试料用硝酸溶解后，进行氩等离子光谱法测定；采用准基体匹配法校正基体影响。

4.5.3测定仪器

电感耦合等离子发射光谱仪。

4.5.4 条件实验

4.5.4.1基体影响的校正。

4.5.4.2 谱线的选择。

4.5.4.3酸度影响。

4.5.4.4回收率。

4.5.4.5 与其它方法比对。

4.5.4.6基体配分波动试验。

五、国内外相关标准的对比分析及评价

本标准由起草单位对国际、国内标准进行了广泛的查阅和调研，目前，国内外尚未见到有关镧镁合金中各元素检测的标准分析方法，本标准填补了国内空白，并且是首次制定，该标准分析方法具有分析速度快、操作简单、方法容易掌握等特点。

六、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，可适用于《镧镁合金》产品中元素的测定，其测定围合理，准确度和精密度完全满足《镧镁合金》国家产品标准技术要求，具有快速、准确的特点。标准文本内容表述合理，格式规范。