标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：钇镁合金                     承办人:张德平        共3页  第1页

标准项目负责起草单位：长春应用化学研究所、包头稀土研究院

电话:043185262912   0472-5179229          2012年04月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | XB/T 614.1标准没有查到，是已经发布的标准吗？为什么只能用重量法？EDTA方法不行吗？ | 有研稀土新材料股份有限公司 | 不采纳 | 该方法已报批重量法比EDTA方法更精确 |
| 2 | 3 | 电解出来的钇镁合金大部分是高牌号的合金，如果再经过熔配配置成低含量的合金，成分波动范围就应该是±1,因为熔配可以比较准确的控制成分。杂质含量中应该有对氧的要求 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 部分采纳 | 现在合金当中测氧量通常采用脉冲-红外吸收法，在镁合金中，氧含量释放不出来，因此对氧不要求 |
|  | 3 | 建议产品牌号分三大类，用户单位对Y的纯度一般只要求≧99.5%。 | 湖南稀土金属材料研究院 | 不采纳 | 为了使国标更通用、更广泛用于科研及生产中，因此产品纯度分为99.5%及99.9%。 |
| 3 | 5 | 钇镁合金应该比较脆，用钻头取样是否合适？直接取块状样品是否能满足测试要求。 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 不采纳 | 钇镁合金具有一定韧性，因此用钻头取样更为合适。 |
|  |  | 用直径5mm～10mm钻头在合金块中部和两端等距离处取三点以上钻通取样。 | 湖南稀土金属材料研究院 | 采纳 |  |
|  |  | 合金锭上下两面取样是否需要分别测试 | 北京工业大学 | 不采纳 | 合金锭的含量是有标准误差范围的，只需要取平均值。 |

标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：钇镁合金                     承办人:张德平        共3页  第2页

标准项目负责起草单位：长春应用化学研究所、包头稀土研究院

电话:043185262912   0472-5179229          2012年04月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.1 | 收到产品之日起超过2个月向供方提出不符合标准项目 | 临江市东锋有色金属有限公司 | 不采纳 | 钇镁合金作为中间合金，拆除包装后露天会氧化变黑，如不及时检测，会影响到检测结果 |
| 5 | 3.1 | 购买合金时杂质含量是否可以协商到所需要求 | 哈尔滨工程大学 | 采纳 | 钇镁合金杂质含量可根据生产工艺调节控制一定的含量范围或者根据成分分析区分含量范围 |
| 6 | 1 | 标准名称是否为钇镁中间合金 | 中国兵器科学研究院宁波分院 | 不采纳 | 因为钇在本合金中即为贵重金属又为主要元素 |
| 7 | 3 | 钇镁合金牌号是否过多，1-2个即可 | 白山市天安金属镁矿业有限公司 | 不采纳 | 为了使国标更通用、更广泛适用于各个行业中，采用了三个不同牌号 |

说明:

① 发送《征求意见稿》的单位数： 16个；

② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14个；

③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个；

④ 没有回函的单位数：2个。

标准征求意见汇总处理表

(预审稿)

标准项目名称：钇镁合金                     承办人:张德平        共3页  第3页

标准项目负责起草单位：长春应用化学研究所、包头稀土研究院

电话:043185262912   0472-5179229          2012年04月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 临江市东峰，将“峰”改成“锋”。 | 临江市东锋有色金属有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 5.4 | 5.4.1中“仲裁”去掉 5.4.2中“仲裁”去掉 5.4.3中填加按照GB×××取样方法执行 | 稀土标准委员会 | 采纳 |  |
| 10 | 7 | 附录A钇镁分析方法去掉 | 稀土标准委员会 | 采纳 |  |

说明:

① 发送《征求意见稿》的单位数： 16个；

② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14个；

③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个；

④ 没有回函的单位数：2个。