ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—201×

LED用稀土硅酸盐荧光粉

Silicate Phosphors Activated By Rare Earths For LED

(预审稿)

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

前       言

本标准由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)归口。

本标准负责起草单位：大连路明发光科技股份有限公司。

本标准主要起草人：夏威、XXX、XXX。

LED用稀土硅酸盐荧光粉

- 范围

本标准规定了LED用稀土硅酸盐荧光粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于经高温反应制得的稀土硅酸盐体系荧光粉，该体系荧光粉在250nm～500nm的紫外光、蓝光激发下发出绿光、黄绿光、黄光、橙色光，与440～500nm的蓝光激发光源能够复合出各种色温的白光，主要用于紫外或蓝光LED芯片激发的LED灯。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

CIE 1931  XYZ标准色度系统

GB/T 15676          稀土术语

GB/T 5838           荧光粉名词术语

GB/T 14634.5-2002   灯用稀土三基色荧光粉试验方法 密度测定

GB/T 20170.1-2006   稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定

GB/T 8170-2008      数值修约规则

- 术语

GB/T 15676 、GB/T 5838确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

  - 标准荧光粉  standard phosphors

按指定牌号及一定要求制得的、并经过性能标定的、用于产品相对亮度测量用的荧光粉。

注：本标准采用LED用稀土硅酸盐荧光粉相对亮度标准样品为标准荧光粉。

  - 相对亮度  relative brightness

在规定的激发条件下，荧光粉试样与标准荧光粉样品的亮度之比。符号：Br。

  - 激发波长  excitation wavelength

用来激发荧光粉发光的光源波长。符号：λex，单位：nm。

  - 发射峰值波长  emission peak wavelength

受激荧光粉发射光谱中强度最高的荧光波长。符号：λem，单位：nm。

  - 中心粒径  median particle diameter

粒径累积分布曲线中对应于50%的颗粒数、体积或质量的粒径。符号：d50，单位：μm。

注1：本标准是指对应于体积（与质量相关）的中心粒径。

  - 粒度分布离散度  discrete degrees of the particle size distribution

描述粒度分布的相对宽度或不均匀程度，定义为：离散度＝分布宽度/中心粒径＝（d90－d10）/ d50。符号：S（10，90）。

  - 密度  density

单位体积荧光粉质量。符号：ρ，单位：g/cm3。

  - 热稳定性  thermostability

荧光粉对热处理的稳定性。

注2：本标准中包含相对亮度的热稳定性HSBr，以及色品坐标的热稳定性△x、△y。

  - 色品坐标  chromaticity coordinates

用来表征光源颜色或物体颜色的一组参数。

注3：本标准用CIE1931 X、Y、Z色度系统规定的方法计算色品坐标x、y。

- 要求

  - 产品分类

- LED用稀土硅酸盐荧光粉的牌号及主要相对亮度、光谱性能、色品坐标、热稳定性应分别符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，由供需双方协商。

表1

| 数字牌号 |  | 201201 | 201202 | 201203 | 201204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字符牌号 |  | G | YG | Y | O |
| 发光颜色 |  | 绿色 | 黄绿色 | 黄色 | 橙色 |
| 相对亮度(%) |  | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥60% |
| 光谱性能 | 激发波长范围 λex(nm) | 250-500 |  |  |  |
|  | 发射峰值 波长范围 λem(nm) | 510-529 | 530-549 | 550-569 | 570-610 |
| 色品坐标 | x | 0.18～0.31 | 0.31～0.44 | 0.44～0.50 | 0.50～0.60 |
|  | y | 0.57～0.67 | 0.53～0.63 | 0.47～0.53 | 0.37～0.47 |
| 热稳定性 | HSBr(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
|  | △λem(nm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
|  | △x | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
|  | △y | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 密度(g/cm3) |  | 5.0±0.5 | 4.7±0.5 | 4.7±0.5 | 4.7±0.5 |
| 中心粒径d50(μm) |  | 10.0-30.0 |  |  |  |
| 粒度分布离散度S（10，90） |  | ＜1.5 |  |  |  |
| 参考化学组成 |  | Sr2-x-yBaxEuySiO4 | S Sr2-x-yBaxEuySiO4 | S Sr2-x-yBaxEuySiO4 | SSr3-xEuxSiO5 |
| 注4：激发波长范围、密度、中心粒径、粒度分布、参考化学组成指标仅供参考，不作为验收依据。 |  |  |  |  |  |

  - 外观

- LED用稀土硅酸盐荧光粉外观在日光条件下分别为绿色、黄绿色、黄色、橙色固体粉末，颜色均匀洁净，无目视可见的夹杂物。

- 试验方法

  - 相对亮度的测定按GB/T XXXXX.1-201X的规定进行。

  - 光谱性能的测定按GB/T XXXXX.2-201X的规定进行。

  - 色品坐标的测定按GB/T XXXXX.3-201X的规定进行。

  - 热稳定性的测定按GB/T XXXXX.4-201X的规定进行。

  - 密度的测定按GB/T 14634.5-2002的规定进行。

  - 中心粒径、粒度分布的测定按GB/T 20170.1-2006中方法2的规定进行。

  - 数值修约规则按GB/T 8170-2008的规定进行。

  - 外观检查时，采用牛角勺从不同部位约取2g试样，均匀地平摊在白色瓷板或白色油光纸上，其摊开面积不小于10cm2，在日光下用目视法观察。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或定货合同）的规定，并填写质量保证书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准规定不符时，可在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行相对亮度、光谱性能、色品坐标及外观的检验。若用户需要其它性能指标的检测结果，应在合同中注明。

  - 取样和制样

仲裁取样按表2的规定进行。每件（袋）取样量不少于10 g。将试样充分混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量。

表2

| 件（袋）数 | 1-5 | 6-49 | 50-100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% | 件（袋）数的平方根取正整数 |

  - 检验结果判定

除外观外，产品仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复检，如仍有一项结果不合格，则该批产品为不合格。

外观检测结果与本标准规定不符时，直接判定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、储存

  - 标志、包装

    - 产品外包装应注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、出厂日期及“防潮”、“防晒”标志或字样。

    - 产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重分别为5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1kg。袋（瓶）置于塑料桶或纸桶中。产品包装应密封牢固。

  - 运输、储存

产品运输过程中防止机械碰撞，保持包装完整。防止日晒、雨淋。产品应防潮、防晒、防静电包装，存放在清洁干燥处，不得露天放置。

  - 质量保证书

每批产品应附质量保证书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。