前       言

本标准为首次制定。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由大连路明发光科技股份有限公司负责起草。

本标准第一验证方：有研稀土新材料股份有限公司、杭州大明荧光材料有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、厦门通士达新材料有限公司、广州有色金属研究院

本标准第二验证方：厦门通士达新材料有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、天美(中国)科学仪器有限公司

本标准主要起草人：

本标准主要验证人：                 。

LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法

第4部分：热稳定性的测定

- 范围

本标准规定了LED用稀土硅酸盐荧光粉热稳定性的测定方法。

本标准适用于LED用稀土硅酸盐荧光粉热稳定性的测定。

- 方法原理

将试验烘箱的温度设置至规定的温度，待温度达到该温度时，放入LED用稀土硅酸盐荧光粉待测试样品，在规定的温度下加热至规定时间，随即取出，在干燥器中自然冷却至室温。对未加热处理过的样品和加热处理过的样品进行相对亮度、光谱性能、色品坐标的测定，用两者之间差异来表示所试验的LED用稀土硅酸盐荧光粉的热稳定性。

- 仪器与装置

  - 烘箱：带热风循环，最高工作温度为200oC，精度：±2 oC。

  - 天平：感量0.1g。

  - 称量瓶：15ml。

  - 干燥器：直径250mm。

- 测定步骤

  - 开启电源，设定烘箱的加热温度为180°。开启风门开关，使其温度均匀升到设定温度，保温0.5h。

  - 称取10.0g试样放置在15ml称量瓶内。

  - 把称量瓶（不带盖）放在不锈钢架上烘箱中部的恒温区。

  - 加热处理4小时，取出称量瓶，放在干燥器里冷却。

  - 待该试样冷却至室温以后，分别按照GB/T XXXXX.1 《LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法 第1部分 相对亮度的测定》、GB/T XXXXX.2《LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法 第2部分 光谱性能的测定》和GB/T XXXXX.3《LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法 第3部分 色品坐标的测定》测定其相对亮度、光谱性能、色品坐标。

  - 计算试样的热稳定性。

- 测试结果的表述

  - 相对亮度的热稳定性（HSBr）按公式（D.2）计算：

HSBr =(Bo - Bh(/Bo×100% …………………………………………（D.1）

式中：

HSBr———相对亮度的热稳定性（%）；

Bo  ———未加热处理过的试样相对亮度（%）；

Bh  ———加热处理过的试样相对亮度(%)。

  - 光谱性能的热稳定性（△λem）按公式（D.1）计算：

△λem =(λo - λh( …………………………………………（D.2）

式中：

△λem———光谱性能的热稳定性（nm）；

λo  ———未加热处理过的试样发射峰值波长（nm）；

λh  ———加热处理过的试样发射峰值波长(nm)。

  - 色品坐标的热稳定性（△x和△y）分别按公式（D.3）和（D.4）计算：

△x=‌‌ ‌‌‌‌( xo-xh (…………………………………………（D.3）

△y=‌‌ ‌‌‌‌( yo-yh (…………………………………………（D.4）

式中：

△x、△y———色品坐标的热稳定性；

xo、yo  ——— 未加热处理过的试样的色品坐标；

xh、yh  ——— 加热处理过的试样的色品坐标。

- 精密度

  - 重复性

## 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表1、表2、表3数据采用线性内插法求得。

## 表1

| 试样牌号 | HSBr/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| 201201 | 1.40 | 1.0 |
| 201202 | 0.84 | 1.0 |
| 201203 | 0.88 | 1.0 |
| 201204-1 | 1.33 | 2.0 |
| 201204-2 | 1.74 | 2.0 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

## 表2

| 试样牌号 | △λem/nm | 重复性限（r）/nm |
| --- | --- | --- |
| 201201 | 1.0 | 2.0 |
| 201202 | 1.4 | 3.0 |
| 201203 | 0.8 | 2.0 |
| 201204-1 | 1.0 | 2.0 |
| 201204-2 | 0.5 | 2.0 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

## 表3

| 试样牌号 | △x | 重复性限（r） | △y | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201201 | 0.0014 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 |
| 201202 | 0.0034 | 0.001 | 0.0053 | 0.002 |
| 201203 | 0.0013 | 0.002 | 0.0013 | 0.002 |
| 201204-1 | 0.0005 | 0.001 | 0.0006 | 0.001 |
| 201204-2 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

  - 允许差

实验室之间相对亮度的热稳定性HSBr分析结果的允许误差不大于4.0%，光谱性能的热稳定性△λem分析结果的允许误差不大于3.0nm，色品坐标的热稳定性△x分析结果的允许误差不大于0.01，色品坐标的热稳定性△y分析结果的允许误差不大于0.02。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法

第4部分：热稳定性的测定

Test Methods Of Silicate Phosphors Activated By Rare Earths For LED

Determination Of Thermostability

预审稿

GB/T XXXXX.4—201×

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 14