ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX.3—201×

LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法

第3部分：色品坐标的测定

Test Methods Of Silicate Phosphors Activated By Rare Earths For LED

Determination Of Chromaticity

预审稿

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

前       言

本标准为首次制定。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由大连路明发光科技股份有限公司负责起草。

本标准第一验证方：有研稀土新材料股份有限公司、杭州大明荧光材料有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、厦门通士达新材料有限公司、广州有色金属研究院

本标准第二验证方：杭州大明荧光材料有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、厦门通士达新材料有限公司、广州有色金属研究院、杭州远方光电信息股份有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、天美(中国)科学仪器有限公司

本标准主要起草人：

本标准主要验证人：                 。

LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法

第3部分：色品坐标的测定

- 范围

本标准规定了LED用稀土硅酸盐荧光粉色品坐标的测定方法。

本标准适用于LED用稀土硅酸盐荧光粉色品坐标的测定。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- CIE 15－2004  Colorinetry，3rded

- 方法原理

用一个发射峰值波长在460nm的单色光作为激发光源，激发LED用稀土硅酸盐荧光粉产生的荧光经收集后，通过光谱辐射分析仪把光信号转变成电信号。按一定的波长间隔测得整个可见光波段的相对发射光谱功率分布。然后按CIE推荐的公式求出LED用稀土硅酸盐荧光粉发光的色品坐标。

- 测试仪器及附件

  - 光谱辐射分析仪

    - 波长准确性：±0.5nm；

    - 波长重复性：±0.2nm；

    - 色品坐标准确性：±0.002；

    - 光谱范围：380-780nm;

    - 扫描间隔：5nm。

  - 激发光源：由蓝光LED和滤光片组成，激发光的峰值波长为460nm。激发光垂直激发样品室里的试样后，发出的荧光在试样法线成45°方向被收集。激发光点亮10分钟后，稳定度优于0.1%。

  - 样品盘：用不锈钢制作，内径φ28±0.5 mm，深度3.0 ±0.1mm。

- 测试环境

  - 环境温度：25±3℃；

  - 相对湿度：≤80%；

  - 环境照度：在较暗环境下，避免强光干扰。

- 测试步骤

  - 开启激发源，点亮稳定10分钟，参照仪器使用说明书校正仪器；

  - 把试样装入样品盘内，用平面玻璃将试样表面压平后，放入样品室中；

  - 使用激发光源激发试样，从380-780nm波长范围进行扫描试样发出荧光，测出试样色品坐标。

- 测试结果表述

色品坐标：按1931年CIE-XYZ系统制定的x、y来表示。

- 精密度

  - 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%,重复性限(r)采用线性内插法求得。

- 表1

| 试样牌号 | 色品坐标x | 重复性限（r） | 色品坐标y | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201201 | 0.262 | 0.001 | 0.643 | 0.001 |
| 201202 | 0.398 | 0.001 | 0.570 | 0.001 |
| 201203 | 0.452 | 0.001 | 0.535 | 0.001 |
| 201204-1 | 0.538 | 0.001 | 0.460 | 0.001 |
| 201204-2 | 0.592 | 0.001 | 0.407 | 0.001 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |

  - 允许差

实验室之间色品坐标x、y值分析结果的差值不大于0.02。