ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX.1—201×

LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法

第1部分：相对亮度的测定

Test Methods Of Silicate Phosphors Activated By Rare Earths For LED

Determination Of Relative Brightness

预审稿

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

前       言

本标准为首次制定。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由路明发光科技股份有限公司负责起草。

本标准第一验证方：有研稀土新材料股份有限公司、杭州大明荧光材料有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、厦门通士达新材料有限公司、广州有色金属研究院

本标准第二验证方：杭州大明荧光材料有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、厦门通士达新材料有限公司、广州有色金属研究院、杭州远方光电信息股份有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、天美(中国)科学仪器有限公司

本标准主要起草人：

本标准主要验证人：

LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法

第1部分：相对亮度的测定

- 范围

本标准规定了LED用稀土硅酸盐荧光粉相对亮度的测定方法。

本标准适用于LED用稀土硅酸盐荧光粉相对亮度的测定。

- 方法原理

用一个发射峰值在460nm单色光作为激发光源，激发LED用稀土硅酸盐荧光粉产生的荧光经收集后，通过经V（λ）函数校正的光电探测器把光信号转变成电信号。在相同条件下测试相对亮度标准样品与试样的光电流值，以相对亮度标准样品的光电流值为100%，读出试样的相对亮度值。

- 仪器与装置

  - 相对亮度测定仪：准确度±0.5%；

  - 激发光源：由蓝光LED和滤光片组成，激发光的峰值波长为460nm。激发光垂直激发样品盘里的试样后，发出的荧光在与试样法线成45°方向被收集。激发光点亮10min后，稳定度优于0.1%；

  - 样品盘：用不锈钢制作，内径φ28±0.5 mm，深度3.0 ±0.1mm；

  - 光电探测器：探测器的光谱响应率符合国家一级照度探测器的要求，扫描间隔为5nm；

  - 定标物质：硫酸钡（分析纯）。

- 测试环境

  - 环境温度：25℃±3；

  - 相对湿度：≤80%；

  - 环境照度：在较暗环境下，避免强光干扰。

- 标准样品

- GSB 04-XXXX-201X LED用稀土硅酸盐荧光粉相对亮度标准样品

- 测试步骤

  - 开启仪器，使激发源点亮稳定15分钟，同时使测试仪器预热15分钟，参照仪器使用说明书校正仪器；

  - 将定标物质、相对亮度标准样品和试样分别装入样品盘内，用平面玻璃压平，使表面平整；

  - 将标准粉盘和试样盘分别放入粉盘托架上，用激发光照射标准样品，调节校正旋纽，使读数为100%，同样操作反复多次，直至稳定为止。然后用激发光照射待测样品，读出相对亮度数值。

- 测试结果表述

相对亮度用Br%表示。

- 精密度

  - 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值, 在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%,重复性限(r)采用线性内插法求得。

- 表1

| 试样牌号 | Br% / % | 重复性限 （r） / % |
| --- | --- | --- |
| 201201 | 85.6 | 1.0 |
| 201202 | 88,7 | 1.0 |
| 201203 | 86.3 | 1.0 |
| 201204-1 | 87.5 | 1.0 |
| 201204-2 | 63.3 | 1.0 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

  - 允许差

实验室之间相对亮度分析结果的差值应不大于9%。